Q

苏州曦源家居用品有限公司

企 业 标 准

Q/HXY1015-2007

乳  胶  家  用  手  套

2007-12-05发布                              2008-01-05实施

苏州曦源家居用品有限公司   发 布

Q/HXY1015-2007

前    言

本标准的起草是参照HG/T 2888-1997《橡胶家用手套》化工行业标准，而HG/T 2888-1997《橡胶家用手套》则是非等效采用ASTM D 4679 (93年版)，《橡胶家用或美容师用手套》对GB10214-88的修订本。

本标准主要内容和HG/T 2888-1997《橡胶家用手套》的内容是一致的,但是增加了行业标准中所没有的外观检验细则和另行规定了我厂的规格尺寸。

本标准涵盖了绒里、光里、浸绒等三种家用手套。

本标准在技术要求的物理机械性能指标上比HG/T 2888-1997《橡胶家用手套》有所提高。

本标准由苏州曦源家居用品有限公司提出。

本标准由苏州曦源家居用品有限公司办公室起草。

苏州曦源家居用品有限公司企业标准

乳胶家用手套           Q/HXY1015-2007

- 范围

本标准规定了家用手套的技术要求，试验方法、验收规则、以及包装、标志和运输、贮存的方法。

本标准适用于以天然胶乳制成的，包括光里和内衬绒里的家用手套，可作为家庭生活、饮食卫生和一般性劳动防护用品。

2  引用标准

GB 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表 ( 适用于连续批的检查)

HG/T 2198-91 硫化橡胶物理试验方法的一般要求

GB/T 528-92 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定

GB/T 3512-83(89) 橡胶热空气老化试验方法 (neq ISO 188：1976)

3  定义

为了便于本标准的使用，特对下列名词定义。

拉伸负荷：试片在拉伸断裂时，在测试部位上，单位宽度所承受的力。 单位N/cm。

4  产品分类

家用手套分为：绒里手套、光里手套和浸绒手套。每类手套一般分为：特大(XL)、大(L)、

中(M)、小(S)四种规格。用户有特殊需要时另行商定。

- 技术要求

5．1  漏水性

手套不允许漏水，按6.4的方法进行试验。

5．2  规格尺寸

    - 不切边绒里手套的规格尺寸应符合表1的规定，并按6.5的方法测定。

苏州曦源家居用品有限公司2007-12-05批准                       2008-01-05实施

Q/HXY1015-2007

表1  不切边绒里乳胶家用手套的规格尺寸  单位(mm)

| 项目 规格 |  | 掌 宽 |  |  | 全 长 |  | 厚 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 极性偏差 |  | 基本尺寸 | 极性偏差 | 双层 |
| S | 长款 | 93 |  | ±10 | 330 | 最小值 | 1.0±0.2 |
|  | 短款 | 88.5 |  | ±10 | 300 | 最小值 |  |
| M | 长款 | 97.5 |  | ±10 | 330 | 最小值 | 1.0±0.2 |
|  | 短款 | 97.5 |  | ±10 | 300 | 最小值 |  |
| L | 长款 | 102.5 |  | ±10 | 330 | 最小值 | 1.0±0.2 |
|  | 短款 | 107 |  | ±10 | 300 | 最小值 |  |
| XL (EL) | 长款 | 121 |  | ±10 | 330 | 最小值 | 1.0±0.2 |
|  | 短款 | 118.5 |  | ±10 | 300 | 最小值 |  |

5．2．2  切边绒里家用手套尺寸

长款切边手套长度应为320±10mm。

5．2．3  短款绒里家用手套不作切边手套。

5．2．4  光里手套为直边手套，浸绒手套为手腕袖口部位卷边手套，总长度不小于280mm。

5．2．5  光里手套、浸绒手套的宽度或用户对任一种手套外形尺寸有特殊要求时，由供需双方另行商定。

5．3  物理机械性能

老化前后的拉伸性能，按6.2至6.3的方法试验，应符合表2的规定。

表2  拉伸性能

| 项 目 | 老化前 | 老化后 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸负荷 N/cm ≥ | 78 | 59 |
| 扯断伸长率 % ≥ | 600 | 500 |

5．4  外观

手套不允许有严重影响外观和使用性能的缺陷。如：裂纹、缺胶、严重污染等，外观要求见表3，按6.6的方法检测。

Q/HXY1015-2007

表3  外观要求

| 项 目 | 合 格 品 |
| --- | --- |
| 裂纹 | 不能有 |
| 缺胶 | 不能有露白胶 |
| 污染 | 允许有轻微的污染 |
| 气泡 | 允许有不影响使用的气泡 |
| 变形 | 允许有轻度变形 |
| 绒里 | 允许有局部缺绒 |
| 杂色斑点 | 允许有不明显的杂色斑点 |
| 配副 | 允许有总长相差10 mm以内的左右手配副 |
| 色差 | 一副手套允许有不严重的色差 |
| 边部 | 边部要求基本完整，花边切口部位不得有裂口，两端斜度不得超过5mm。 |

5．5  设计，按6.7的方法检测

5．5．1  不切边绒里手套

颜色：黄色、橙色、蓝色、粉色、双截双色等

花纹位置：手掌部、手指内侧、手腕距边部70mm处一横向宽20mm条状。

松紧折皱：为穿戴舒适，手背部有105-125mm长、袖筒处有53mm 长的竖形折皱

规格字符：在手腕背部有边长16mm圆角正方框、内有字符分别为XL、L、M、S

5．5．2  切边绒里手套

花边形状：波浪形，无锐角度

切花边位置：袖筒竖形折皱处，切掉折皱的大约1/3长度，保留大约2/3长度即可

5．5．3  光里手套其余款项要求与不切边绒里手套相同，与绒里手套设计内容相同。

5．5．4  浸绒手套

颜色：红色

花纹位置：手掌部、手指内侧、手腕部一圈

规格字符：在手心方向的手腕处，有一约ф15mm的圆形，内有字符为EL、L、M、S。

手腕袖口部卷边，卷边直径≤3mm

5．5．5  所有家用手套花纹和边部设计，均可由供需双方协商确定。

6  试验方法

  - 试样

所有试样为GB/T 528中规定的1型(6mm)裁刀裁取，试样厚度取样品的厚度，测试方法应从手套的腕部、背部及掌部的平滑面沿浸渍方向裁取，绒里手套绒毛不需除去。

6．2  拉伸试验

Q/HXY1015-2007

拉伸负荷及扯断伸长率

按GB/T 528规定的方法进行试验

拉伸负荷由式(1)计算：

L=F/B--------------------------------------式(1)

其中：L—拉伸负荷，N/cm；

F—最大负荷，N；

B—试样工作部分宽度，cm；

扯断伸长率由式(2)计算：

E=(Lb-La)/La×100------------------------式(2)

其中：E —扯断伸长率，%

La—标距，mm

Lb—扯断时标线长度，mm

6．3  老化试验

按GB/T3512的规定进行，老化试验条件为：70±1℃；96±1h

6．4  漏水试验

固定手套的袖口端，保持垂直位置，在室温下往手套内充入400±25ml水，悬挂不少于30s，以目测检查漏水，手套有水渗出，即构成漏水缺陷。

6．5  规格尺寸的测定

用分度值为1mm的钢尺，按下列方法测量手套的长度和掌宽。

6．5．1  全长：是指将手套展平，沿手套的背部从中指顶端到手套袖口边缘的垂直距离的测量值。

6．5．2  掌宽：是指把手套展平，经在大母指根处所测得的掌部两端面的水平距离的测量值。

  - 外观

采用目测法

6．7  设计检查

设计是否符合要求采用目测法

7  检验规则

7．1  实施抽样检查的单位产品为一副手套。

7．2  家用手套的漏水检测：每周做一次，并相应作好记录。

7．3  家用手套的物理机械性能试验分为每月做两次，月中和月底各一次，并相应作好记录，记录中应追踪并注明此批手套的相对应的原胶批号。

7．4  按GB/T 2828对手套进行抽样检查，检查水平、合格质量水平、(AQL)值应符合表4的规定。

Q/HXY1015-2007

表4  检查水平和AQL(值)

| 特 性 | 检查水平 | AQL | 相应缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸 | S—2 | 4．0 | 掌宽、长度 |
| 外观 | S—4 | 6．5 | 影响外观及使用 |
| 拉伸性能 | S—2 | 4．0 | 老化前、后 |
| 不漏水性 | S—3 | 2．5 | 针孔 |
| 设计 | S—2 | 2．5 | 成对与设计相合 |

7．5  结果不超过表4规定的AQL值时，可认为手套符合本标准要求，应予以验收。

7．6  检验结果若有任何一项超过表4规定的AQL值，则认为手套不符合本标准要求，可对不合格项目进行加严检查一次，再不合格时，则该批产品为不合格批，应重新组批。

8  标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 每只手套在靠近袖口部位，应有规格标识。

8．1．2  包装袋上应注明产品名称、类别、规格、标准号、注册商标、生产厂名、厂址、电话。

8．1．3  包装箱上应注明生产厂名、产品名称、商标、类别、规格尺寸、内装产品数量、颜色、标准号、生产日期或生产批号、质量认证标志、防潮、防晒标志。

8．2  包装

8．2．1  一副手套装入一个单位包装袋中，若干个包装袋装入一个包装箱中，每个包装箱中应有产品检验合格证。

8．2．2  外包装应完整，并具有足够的强度，以保证正常的运输和贮存过程中不损坏手套。

8．2．3  包装材料不得使用任何有害于手套使用性能的物质。

8．3  特殊要求

如对标识、包装有特殊要求时，由供需双方商定。

8．4．1  手套在运输过程中，应有遮盖物，防止日晒雨淋，保持干燥通风。

8．5  贮存

8．5．1  库房应通风、干燥、阴凉，无阳光或紫外线很强的人造光的直射，无任何能产生臭氧的装置。

8．5．2  库房内适宜温度为35℃以下，相对温度80%以下。

8．5．3  手套应放置在距地面20cm以上的架子上，离热源1米以上。

8．5．4  手套在贮存期间不得与油类或油基防腐剂、酸类及衍生物、石油产品、酸、碱、铜、锰及其他有害于橡胶的物质相接触。

    - 手套自制造之日起，贮存期为18个月。