Q

苏州曦源家居用品有限公司

企      业     标     准

Q /SXY002－2006

绒里家用手套外观质量检查规范

2006-1-1 发布                                     2006-1-10实施

苏州曦源家居用品有限公司        发布

Q / SXY002-2006

前       言

《绒里家用手套外观质量检查规范》的编制是为了指导检验包装人员在操作时起到检验准确，判定合理，操作熟练，以便保证包装车间实现良性循环，防止成品积压，确保产品入库、出库质量。

Q / SXY002-2006

1.    合格品、次品、废品的判定

1.1   合格品

1.1.1 产品符合企业及行业标准。

1.1.2 产品的长度、厚度、重量、色泽、花纹种类等符合客户合同要求。

1.1.3 产品外观检验细则应符合下表A：

表A

| 项 目 | 合 格 品 要 求 |
| --- | --- |
| 漏 气 | 不允许有。 |
| 裂 痕 | 不允许有。 |
| 断 边 | 不允许有。 |
| 变 形 | 原则不允许有，但轻微的允许。 |
| 气 泡 | 胶膜扩大一倍后，允许有直径不大于2mm、不集中(10mm内不得有两个气泡)、不明显变薄的气泡，其数量每只手套腕部至指部不多于3个总数不超过6个；但胶膜不得明显变薄。 |
| 杂 质 | 除指部外，允许有直径不大于1mm，不多于4个，且位置不集中者。 |
| 粘折痕 | 允许有不严重的基本平整的痕迹，不多于2处。 |
| 局 薄 | 允许有不低于原胶膜厚度二分之一，直径不大于10mm的局部薄。 |
| 胶 粒 | 允许直径不大于2mm，不多于3个且不集中者。 |
| 流 痕 | 允许有不高于该处胶膜0.5倍厚的胶乳流痕。 |
| 边 部 | 直边：基本平整，应整齐，无裂口。 卷边：不允许有鼓泡、扭边，允许有不超过边周长1/5的脱边。 |
| 色 差 | 在正常光线下，距500mm处平视两只手套基本一致。 |
| 缺 绒 | 绒里缺绒直径不大于4mm，不多于3处。 |
| 配 副 | 允许有总长度相差10mm以内的左右手成品配成一副，一副手套颜色基本均匀一致。 |
| 杂 色 斑 点 | 允许有轻微的杂色、斑点，一般直径小于2mm。 |
| 浆 皮 | 允许有0.5—1cm2浆皮存在，腕部至指部每只手套不多于3个。 |
| 注：出现新的缺陷，按上述近似项目判定。 |  |

Q / SXY002-2006

1.2    次品

1.2.1  质量不符合表A要求内容的产品，除了“不允许”的内容以外，其他项目数据稍多于标准要求，又尚有使用价值的判定为次品。

1.2.2  次品是由于边部缺陷造成的，一律按切边处理后包装。

1.2.3  不是因边部造成的次品要按客户要求进行检验包装，另行装入指定的包装袋和包装箱后入库。

1.3    废品（等外品）

1.3.1   产品质量不符合表A且不符合1.2.1条款的判定为废品（等外品）。

1.3.2   由于边部缺陷判为等外品的产品，一律腕口切花边后包装。

1.3.3   废品（等外品）每天要点清数量后装入编织袋，待检验人员清点数目确认后登记报废。

- 包装检验的程序

2.1     卷边手套

2.1.1   先检查边部质量，根据边部的圆度、直径、暗泡、破边、未卷上几种状态分别判定。

2.1.2   攥紧腕口，充进少量气体，使手套局部胶膜扩张不足50%，距眼睛400mm观察其是否漏气及表面凝胶水平。

2.1.3    一手持手套，一手轻捏，看其里部是否有颗粒或疙瘩，如有，反过来检查，如没有即可。

2.1.4    把手套顺腕口翻过观察里部绒粉黏着状态，以便判定。

Q / SXY002-2006

2.1.5    判定手套规格、型号、左右手后配副装袋。

2.1.6    装袋要根据合同要求，长款要将双手相对或相反，捋直后用手协助放入袋中，放入后手套要平直，不能扭曲，折叠，防止长期挤压变形。

短款要先将手套码齐折叠好，按要求再将手套放入塑袋等待封口。

2.1.7   装好袋后，按顺序将塑袋整齐码放进箱中，等待封口。

2.2     切边手套

2.2.1   切边手套重复卷边手套的检验程序后，将手套配好副。

2.2.2   切边人员按副切边，切边后再将手套装袋。

2.2.3   切边时，注意边部水平，不要切斜，左右边缘，上下不得大于3mm的高低距离。

2.2.4   切边人员要正确使用剪刀和机器，切边注意不要有连刀，出现连刀即是刀锋已钝，应报告负责人员进行研磨。待研磨后再用，以保证切边质量。

2.3     封口

2.3.1   卷边及切边后的手套装入塑袋后，要有专人进行封口。

2.3.2   封口人员要正确使用封口设备，调整好封刀温度后再进行封口。

2.3.3   封口时要注意手套塑袋的垂直度，以保证袋口的水平，注意封口不可歪斜，褶皱，欠封缺封，封口线左右斜度不大于2mm。

2.4     捆箱

2.4.1   将封好口的塑袋按要求码入箱内，要横竖有次序，不得任意堆放，叠

Q / SXY002-2006

压，塑袋不准折叠。

2.4.2   装箱人员要注意包装塑袋品种和规格型号，数量和品种要和箱体外的标识一致，以免误导用户。

2.4.3   手套装入箱内后，要把箱盖对齐关好，用封箱条封箱时要注意封牢，不要封斜和漏封，封箱条封到箱体两侧各竖封10cm，不能忽长忽短，长短不齐，影响美观。

2.4.4   封好后的手套箱应按合同单号分别入库，码垛时要按规格码放，不同的合同单的产品分别码垛，垛与垛之间要拉开距离以供识别，避免出库时搞错。

2.4.5   每垛高度一般以6箱为准，不可过高，以免造成底箱压坏变形。

2.4.6   箱体一般放在距地面10cm高的木架上，防止地面潮湿或漏水时造成损失。