- VIVA木丝水泥板 产品介绍

1. 质轻防水 ：使用VIVA木丝水泥作隔墙，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。美岩水泥板内含植物纤维，防水、防潮、防腐，解决了强度和密度的难题。
2. 保温隔热：由于VIVA木丝水泥使用了波特兰水泥加植物纤维结构，其导热系数为0.176W/（M．K），与石膏板相差无几，与灰砂砖砌块（1.1W（M．K））相比，其隔热性能具有显著的优势。
3. 防火性能好：VIVA木丝水泥本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，VIVA木丝水泥具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测，VIVA木丝水泥隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平，则石膏板只能达到耐火三级。VIVA木丝水泥防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。
4. 隔音性能好：VIVA木丝水泥主要成分波特兰水泥强度大硬度高。大大提高了系统的隔声性能。
5. 装饰功能好：VIVA木丝水泥表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。更有其两面纹理不同，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。独特的表面效果，更是其他板材所无法达到的，更是面材的绝佳首选。
6. 可施工性好：仅木工工具便可随意对VIVA木丝水泥进行随意裁切、穿孔、打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，极大的提高施工效率。
7. 舒适的居住功能：由于VIVA木丝水泥具有独特自然的“水泥细孔”结构，可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。
8. 绿色环保：VIVA木丝水泥采用波特兰水泥、植物纤维作为原材料，制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料，决不含对人体有害的石棉。
9. 强度高：VIVA木丝水泥的抗弯强度达到322kgf/cm2(垂直), 216kgf/cm2(水平)，抗弯破坏载重：87kgf(垂直), 58kgf(水平) 
满足了一定场所的设计需求。
10.节省空间：采用VIVA木丝水泥作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。
11规格全：VIVA木丝水泥的规格有：1220*2440*4/6/8mm    长宽都比市场上的材料材料多了一部分，考虑到一个切割损耗，贴心的设计使您有更多的创意和实惠。
12.应用广：VIVA木丝水泥既是面材又是基材，用作面材效果独特，用作基材安全放心，主要应用在内墙、外墙、吊顶、地板、隔间墙、家具等。
美岩水泥板08刚刚进入中国大陆，这种材料在台湾，日本，韩国以及东南亚已经广泛使用