恒泰不锈钢生产和经营不同规格和种类的不锈钢板： 不锈钢卷板、不锈钢平板、不锈钢直板

【材 质】： 201、 202、301、302、304、304L、304DDQ、 316、316L、310S、410、420J1、420J2、430、440A、440B供应304不锈钢板、东莞304不锈钢板、进口304不锈钢板、440C、441等材质.

【厚  度】：冷扎2B板（0.09—6.0mm）；热轧工业板No.1( 3-50mm ) 中厚板、化工板、高温板

【宽  度】：5mm---850mm钢带；1000、1219、1250、1500、1800、2000mm卷板、平板

【表  面】：2B光面、No.1工业面、BA（6k)镜面、8K镜面、9K镜面、拉丝面、磨砂面

软硬度（软料、硬料）：深拉软料；硬料1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SH；HV 30 - 580度；

【产  地】：国产（恒泰、太钢、浦项、宝钢等）；进口(瑞典、日本、芬兰、韩国、德国等)；

【其它特点】：在保证抗拉强度及疲劳强度高的情况下，其柔软性和韧性良好，金相组织均匀、化学稳定性及热稳定性好，具有良好的抗腐蚀性能。

【应用范围】：石油、电子、化工、医药、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、军工等行业!

【特别加工】：可按客户指定开不定尺寸;加工成任意图形;激光切割;等离子切割;水切割;冲孔；

其他要求：常用规格之产品均设有大型发货仓，可以随时提供现货，且承接定做特殊规格的不锈钢板. 可以提供材质证明、SGS报告等