纳米氮化硅粉体

本产品纯度高，粒径小，分布均匀，比表面积大，表面活性高，松装密度低，紫外线反射率为90%以上和吸收红外波段的吸收率在97%以上，器件的成瓷温度低，尺寸稳定性好，机械强度高，耐化学腐蚀性能好，特别是高温度强度大，并有自润滑效果，其在复合材料中形成细微的弥散相，从而大大地提高了复合材料的综合性能。其产品本身具有自润滑性能，可应用于润滑油中。氮化硅硬度高，滑动摩擦系数小的特点可以应用于金属表面陶瓷耐磨复合镀。

主要参数：

| 性能指标 纳米陶瓷粉 | 纯度 | 游离硅 | 总氧含量 | 晶型 | 平均粒度 | 比表面积 | 松装密度 | 外观颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳米非晶Si3N4 | >99.0% | <0.2% | <0.62% | 非晶态 | < 20 nm | >115㎡/g | 0.05g/cm3 | 白色 |

主要用途：

- 制造结构器件：如冶金，化工，机械，航空，航天及能源等行业中使用的滚动轴承的滚珠和滚子，滑动轴承，套，阀以及有耐磨，耐高温，耐腐蚀要求的结构器件。

- 金属及其它材料表面处理：如模具，切削刀具，汽轮机叶片涡轮转子以及汽缸内壁涂层等

- 复合材料：如金属，陶瓷及石墨基复合材料，橡胶，塑料，涂料，胶粘剂及其它高分子基复合材料。

- 在高性能结构陶瓷工业中的应用：纳米碳化硅陶瓷复合材料的力学性能好。特别是在高温条件下仍能使陶瓷的硬度，强度得以很大的提高。有关研究表明，纳米陶瓷在较低温度下烧结就能达到致密化。

- 纳米氮化硅在高耐磨橡胶中的应用：纳米级氮化硅（平均粒度20纳米）的NSN系列橡胶超耐磨增强剂，获得了惊人的应用效果。通过宁国密封件公司的台架实验表明：在主胶料为三元乙丙胶的波纹管中添加1-3份NSN粉末，耐久实验可承受100多万次，而未添加 NSN的波纹管耐久实验最多只能做20万次，波纹管就已破裂。

- 金属表面耐磨复合镀应用：氮化硅硬度高，滑动摩擦系数小。其力学性能与其他陶瓷材料相比高，但与金属材料相比仍有很大差距，但其强度随温度的升高变化远小于金属材料。氮化硅的室温强度可以保持到800℃以上，即使在1200℃-1400℃之间，仍将保持相当的强度。如模具，切削刀具，汽轮机叶片，涡轮转子以及汽缸内壁涂层等。

- 纳米氮化硅在特种吸收人体红外纺织品的应用：硅基纳米粉是尼龙，涤纶增强导电。纳米氮化硅具有人体吸收红外波段的吸收率在97%以上，是最优良吸收红外超细纺织物添加剂。

- 纳米氮化硅在其它工业领域的应用：高性能耐磨，耐高温橡胶密封件和橡胶轮胎，防腐耐火涂料中的应用，在高温绝缘电子材料中的应用，无机陶瓷润滑油中的应用，金属表面陶瓷耐磨复合镀的应用，特种吸收人体红外纺织品的应用，在结构陶瓷和无机复合材料方面的应用，在环氧树脂中的应用等