区别

1、实木地板平口实木地板：外形为长方形、四周光滑、直角，生产工艺较简单。企口实木地板：板面呈长方体，整片地板是一块单纯的木材，它有榫和凹槽、背面有抗变形槽，生产技术要求比较全面。

2、实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处；又克服了纯实木地板因单体收缩、容易起翘裂缝的不足。其表层为优质硬木板条镶拼成，常用树种为水曲柳、桦木、山毛榉、柞木、枫木、樱桃木等；中间为软木板条，底层为旋切单板，排列呈纵横交错状。这样的结构组成，使3层实木复合地板既有普通实木地板的优点，又有效地调整了木材之间的内应力，改进了木材随季节干湿度变化量大的缺点。

3、强化复合地板一般表面由三氧化二铝和三聚氰胺组成的复合贴面，三氧化二铝非常坚硬，所以耐磨强度很高，而三聚氰胺的抗冲击性能极佳，因而它的耐磨强度和抗冲击性能特别好，贴面下面是一张装饰纸，中间的基板是由实木（松木或杂木）打碎后高压胶合而成，密度很高因而地板不易变形，底层是防水平衡层，可起到防水和控制地板变形的作用。

4、竹地板具有色泽美观、富有弹性、防潮、硬度强、冬暖夏凉等特点，与木地板相比，更有其特殊优点。首先颜色比木地板色差小，用新鲜毛竹加工的竹地板竹纹丰富、色泽均匀。竹地板为植物纤维结构，它的自然硬度比木材高一倍多，而且不易变形，理论上使用寿命达20年左右。与木地板相比，竹地板最怕潮湿变形。

5、软木地板以栓栎树的树皮为原料经过粉碎，热压而成的一种地板。有时经过漂染成为彩色拼花地板。特点：脚感好、弹性好、密封性强、环保，而且很耐磨，属典型的无声地板，大有取代地毯的趋势。在我国具有广阔的开发前景。

出产地华北、华东、华中、中原等地区。

一.复合地板的分类

目前市场上的复合地板主要有两大类：一类是实木复合地板；另一类是强化复合地板。这两类复合地板有着各自不同的特点，在使用和维护方面的要求也不同。

实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处；又克服了实木地板因单体收缩，容易起翘裂缝的不足。如今为了生存环境不再恶化，世界各国普遍重视森林资源保护问题，实木复合地板与实木地板相比能够节省稀有木材资源。此外，实木复合地板安装简便，一般情况下不用打龙骨。但是要求地面找平。

实木复合地板可分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、细木工复合地板三大类，在居室装修中多使用三层实木复合地板。

三层结构实木复合地板，由三层实木交错层压形成，表层为优质硬木规格板条镶拼成，常用树种为水曲柳、桦木、山毛榉、柞木、枫木、樱桃木等。中间为软木板条，底层为旋切单板，排列呈纵横交错状。这样的结构组成使三层实木复合地板既有普通实木地板的优点，又有效地调整了木材之间的内应力，改进了木材随季节干湿度变化大的缺点。

实木地板脚感好，纹理、色彩自然，硬度稍差。且因其是自然的，故纹理、色彩差别较大，铺装时需打木龙骨，价格相对较高。

高强化复合地板硬度较高，耐磨性好，铺装简易、方便，价格较低，但脚感稍差。

实木复合地板吸收了上述两者的优点，价格界于两者之间，但硬度是三者中最差的。

二.复合地板的选择

在挑选复合地板时，一定要保障主要指标合格。这些指标及国家规定的标准为：

1、吸水厚度膨胀率：优等品的吸水厚度膨胀率在2．5％以下；一等品的吸水厚度膨胀率值在4．5％以下。用水泡泡，吸水多的质量差。

2、表面耐磨性：地板因没有耐磨层或耐磨转数极低而被称为假地板，，这种地板表面上看和真正的复合地板无区别用砂纸打磨若干次后，会发现装饰花纹被磨光而立刻发白。这种地板就是假地板。

在公共场所的使用寿命一般不会超过半年。 磨性越强，价格相应也贵一些。公共场所级别的耐磨转数在9000转以上；如果您家中人口多，也不太注意保养，可选择耐磨性高一些的；但如果您较注意地板的保养，地板受强力、硬件磨损的机会较少，则选择耐磨性相对较低一点的可能会更经济实惠。家庭用耐磨转数在6000转以上就可以了。。可用沙纸擦一擦，质量差的很容易发现。复合地板的耐磨强度，主要取决于三氧化二铝晶体（俗称宝石）涂层。地板每单位面积的三氧化二铝晶体含量越高，其耐磨度越高。

3、甲醛释放量：A级品的甲醛释放量值在9mg／100g以内。B极9到40毫克/100克，达到B级可以用。胶的质量决定着强化复合地板的污染大小，质量好的胶甲醛含量低。“欧典”地板甲醛含量仅5MG／100G，低于欧盟标准，排名第一，成为进口地板第一个获得中国环境标志委员会认证的绿色产品。

4、密度：合格品的密度≥0．9g／cm3。

5、含水率：合格品的含水率在3．0-10．0％范围内。 人们在购买地板时，可以通过产品检验合格证检查这些数据，

6挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到 地板的寿命 。

7 表面的浸渍胶膜纸饰面不应有干花不透明白色小点、湿花雾状、污斑、划痕及压痕，四周的榫舌和榫槽应保持完整。复合板的长、宽、厚度应与产品介绍相同，可任意取多块复合地板进行拼合后观察，看榫头结合的拼接缝是否有高低不平的感觉，拼缝要严密再任意取多块地板自行拼装以观察其榫、槽结合是否严密，手感是否平整。 实木复合地板的中间层,不仅可增加脚感,还能防止地板的膨胀变形,厚度在7-10mm为宜。在选材上,中间层以橡胶木、松木质量档次较高,柳木其次。多层实木复合地板常以多层胶合板为基材,表面装饰面板多用硬木薄片层压而成,厚度通常在0.2-0.8mm之间。

8.实木复合地板的中间层,不仅可增加脚感,还能防止地板的膨胀变形,厚度在7-10mm为宜。在选材上,中间层以橡胶木、松木质量档次较高,柳木其次。多层实木复合地板常以多层胶合板为基材,表面装饰面板多用硬木薄片层压而成,厚度通常在0.2-0.8mm之间。

考虑居室面积的大小。一般情况下，若房间面积大且采光充足，则宜选用较深色彩、纹理粗质的木地板，使较大的房间相对变得紧凑；相反，小面积的房间可选用浅淡色彩、纹理细致的木地板，给人以开阔感，也会使较小的房间显得宽大。

9 考虑各居室的不同功能，不同的房间可选择运用不同色彩的木地板。客厅是家中最公开的地方，也是家人日常活动和接待客人的主要场所，因此宜采用透明度高的、柔和的色彩，以营造明朗、和谐、优雅的氛围；卧室是供休息、使人身心放松的地方，应选用暖色或一些中性色彩的地板，给人以安静、舒畅的感觉；儿童房是孩子睡眠、学习、起居的地方，应简洁、欢快、明朗，采用浅淡明亮的色彩会不错；书房是居室主人工作和学习的地方，其环境应具有浓厚的文化氛围，所用色彩也应选用稳重的深色地板。

考虑地板色彩与其它居室色彩的协调统一。其它居室色彩包括天花板、墙面、家具的色彩。天花板、墙面色彩通常应用浅淡色彩；由于家具色彩在室内环境占着主导地位，且随着居室主人的喜好来选择；因此地面色彩的选择也通常遵循与家具色调统一、与墙面色彩相呼应的原则来搭配。

目前，地板分为实木/实木复合/竹地板和强化复合地板四种类型的地板，而木质和复合又有不同的分类。消费者进入到建材卖场，就会被不同种类的上百个地板所困扰，销售人员更是使出浑身的劫数，从质量，价格到服务，喋喋不休的进行宣传，这些宣传令绝大多数消费者无所适从。因此，分清地板的种类，不论人气如何，挑选适合自己的产品才是必要的。

四类地板性价比拼

实木地板价格较高

实木地板大致分为硬木和软木地板。其中的硬木地板有质地坚硬，纹理细腻，耐磨性好，富有弹性，干燥，洁净，美观等特点，有水曲柳。槐木，柞木核桃木海汤木等名贵一些的有香脂木豆花梨，玉檀香，樱桃木等;而软木地板主要有松木衫木柏木木等制成温暖富有弹性 。但耐磨性差。总体来说，尽管实木有着脚感好纹理，色彩自然，保温性好等优点，但硬度捎差如干燥不够，容易开裂和变形。

实木复合地板差价大

实木复合地板分为以下三种：三层实木复合地板，采用三种不同的木材粘合制成，表面使用柞木，桦木榉木等硬质木材。中间和底层使用软质木材，如松木为中间的芯板，有一定的弹性，又相对降低造价。

多层实木复合地板，以多层胶合板为基材，表层镶拼硬木薄板，通过脲醛树脂胶层压而成

新型实木复合地板，表层使用硬质木材与第一种基本相同，中间使用中密度纤维板或高密度纤维板底层为防潮层。

三种实木复合的装饰效果和使用程度都差不多，耐磨程度介于强化地板和实木地板之间，而硬度低于实木竹地板和强化地板

强化地板价格最实惠

强化复合地板有四层材料组成，中间层为密度纤维板，抗冲击力强，不易变形；底层为平衡层起到防潮作用；表层是在印花的装饰层上覆盖一层三聚氰胺耐磨层，抗磨度高于木材，有阻燃性防腐，防蛀。与以上两种地板相比，强化复合地板可印制各种花纹，美观大方铺状快捷，节约木材。但环保，弹性和脚感装饰效果较差。最大的优势在于价格最便宜

竹地板性价比较高

竹地板是竹子经过特殊处理后制成的地板，既富有天然材质的自然美感，又有耐磨的优点，而且可以防虫蛀，抗震。竹地板冬暖夏凉，防潮耐磨，使用方便即减少对木材的使用量，又起到保护环境的作用