砂纸 绒布 抛光液 抛光膏 胶杯 抛光粉

我司在中国独家代理美国EXTEC 和德国SCAN-DIA 金相消耗品，项目包括冷凝胶制作套件、加压镶嵌消耗品、冷凝制作辅助用品、冷胶胶模、切割碟、含钻石微粒切割碟、研磨砂纸/砂碟、含钻石微粒研磨碟、抛光绒布、钻石抛光膏、钻石抛光液、抛光粉、含钻石微粒抛光液、清洁用品及相关工具、研磨机、抛光机、样品切割机、超声波清洗设备、金相显微镜及相关附件等。部分产品介绍如下：

冷凝胶制作套件：凝固时间分有5分钟至8小时，冷凝胶制作套件产品包括凝胶杯（软身、硬身）、凝固粉、搅拌棒、样品夹（如：不锈钢样片夹、O型塑胶样片夹、P型塑胶样片夹、电路板样片夹、抛光角度调软夹、样品固定夹）、填料粉末、脱模剂、环氧基树脂、丙烯酸树脂、丙烯酸树脂（进阶型）、样品加硬粉、刻度纸杯。环氧基树脂拥有高渗透性、低收缩性、抗化学品的能力，而且非常坚固及能有效地固定样品。

研磨砂纸：研磨砂纸适合研磨湿或干（W/D）的物料，款式多样化（如：带状、圆形、狭长形、卷状、大片等等），而且非常耐用，不会因碰到油、酒精及水而松脱。圆形及卷状砂纸底部具粘贴性（PSA）。 碳化硅（SiC）研磨砂纸适合粗糙及幼细研磨/抛光。氧化铝（Al2O3）研磨砂纸适合粗糙及幼细研磨。圆形砂纸型号有P60、P120、P180、P280、P400、P800、P1200、P2400及P4000。

切割碟：切割碟分有普通切割碟和含钻石微粒切割碟。  普通切割碟直径备有152mm

178mm 229mm 254mm 305mm及356mm。氧化铝（Al2O3）切割碟适合用在含铁合金及

钢的物料；碳化硅（SiC）切割碟适用于中等硬度及较软而不含铁的金属、坚硬而不含金属

的混合物、钛合金及制陶业。含钻石微粒切割碟分有高密度及低密度两种，直径有76mm

102mm 127mm 152mm和178mm。高密度切割碟适合经常切割金属及陶瓷；低密度切割

碟适合切割碟容易损坏的物料（如：陶瓷、玻璃、碳化物及其它耐热物料）。切割时添加冷

却液或清水可减低切割时间及增加切割精准度。

研磨抛光粉：氧化铝（Al2O3）及碳化硅（SiC）研磨粉适合做细致研磨及粗糙抛光。氧化镁（MgO）研磨粉适合已作细致抛光的铝合金、镁合金及含镁的物料使用。氧化铁（Fe2O3）研磨粉适合抛光软矿石、玻璃、宝石及软金属。氧化铬（Cr2O3）研磨粉适合不能使用氧化铝研磨粉研磨的物料使用。使用研磨粉时，须与蒸馏水混合使用。

含钻石微粒抛光液：作一般抛光时，含钻石微粒抛光液需连抛光粉或抛光膏一并使用。备有0.1um、0.25um、1um、3um、6um、9um、5um、30um及45um。

抛光液：抛光液能令样品抛光得更佳。Al2O3 SiO2（0.05um）抛光液适合冷凝胶样品做最终抛光，特别适合软身物料、混合物及陶瓷使用。SiO2（0.05um）抛光液具高PH的特性，而不会伤害样品，适合电子零件做最终抛光。CeO（1.0um）适合软身物料做最终抛光。SiO2适合平面物料作最终抛光。

抛光绒布：多用途抛光绒布适合实验室使用，有粘贴性及非粘贴性两款，客户可要求其它不同大小的抛光绒布。抛光绒布直径备有50mm 73mm 203mm 250mm 305mm 356mm等。

清洁用品及相关工具：超声波清洁剂、超声波氧化脱模剂、工业浓度清洁剂、黄铜清洁剂、镜片清洁剂、镜片清洁纸、实验室电筒、高浓度清洁液、6寸棉花棒、电脑清洁剂、胶手套、小钳子、雕刻用品套件、托盘及有排孔托盘等。