日本妥尔油脂肪酸FA－1

- 性能和应用

日本原装进口的妥尔油脂肪酸FA－1为浅色泽妥尔油脂肪酸，松香酸含量低，适用于色泽要求高、松香酸含量低的领域，是二聚酸、醇酸树脂、环氧酯、液体肥皂、脂肪醇、酰胺，腈的理想原料。

二.主要技术指标(质量指标)

| 项 目 | 质量指标 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 色泽Color （ Gardner） | ≤ 6.0 | 4.0 |
| 酸值（mgKOH /g）Acid Value | ≥ 193 | 194.5 |
| 不皂化物含量(%),Unsaponifiables | ≤3 % | 1.9％ |
| 松香酸含量(%), Rosin Acid | ≤2 % | 1.2% |
| 脂肪酸(% ) ,Fatty Acid | ≥ 95% | 96.9％ |
| 碘值 Iodine Value | ≥ 125 | 132.5 |
| 冻点 Titer（℃） | ―― | 4 ℃ |
| 粘度 Viscosity （mPa.s） | ―― | 30/20℃ |
| 密度 Specific Gravity | ―― | 0.905/20℃ |
| 闪点 Flash Point（℃） | ―― | 198 |

三. 应用

由于妥尔油脂肪酸具有长的碳链(C18)，羧酸官能团(-COOH)及不饱和双链，所以妥尔油脂肪酸能应用于以下领域：醇酸树脂、二聚酸、表面活性剂、洗涤剂及其它化合物的衍生物。

妥尔油脂肪酸最适用于合成醇酸树脂漆，和其它脂肪酸相比，有以下优点：

·干燥时间更短

·漆膜硬度更高

·漆膜丰满度好

·耐侯性更好

·耐黄变性能更好

·并可增加漆膜的柔韧性

四. 包装:  进口原包装铁桶, 190公斤/桶。

无锡市致远化学品有限公司

地址: 江苏省无锡市广益路287号哥伦布广场1525室

电话: 0510-8282 2827, 8203 1986 传真: 0510-8282 0023

联系人: 浦文泉  13506173961      网址 :  http://www.pridechem.com