气相白炭黑在皮革涂饰剂中的运用

皮革涂饰剂是聚氨酯体系的，有高光（亮光）和哑光俩种，一般都是按照亮光和哑光按照一定配比调节需求的光泽度，气相白炭黑用于哑光涂饰剂起到消光作用。沉淀的的哑粉由于比重大，再聚氨酯体系中容易出现沉淀现象，单独使用德固赛气相法的消光粉TS-100，TT-600或者日本德山FM-14等，消光效果可以，沉淀现象也可以解决，但是成本高，价格都再130以上每公斤。这时候配合德国瓦克N20（亲水性，200平方米/克，平均粒径12纳米，单价45左右/公斤）可以达到消光作用，同时降低成本，N20也起到防沉降的作用，更重要的是N20不会降低鲜艳度和丰满度。瓦克N20再皮革涂饰这行业已被广泛运用，皮革涂饰主要分布再江苏，浙江，福建等三大省。

所谓消光，也叫哑光，是纳米小粒子再体系中的物理均匀分散开，当光线经过时，被这些小颗粒发生连续性的反射后，出现所谓的全反射，使光不能发射出来，这样，表面看起来就变暗，无光泽。

气相法二氧化硅的作用在很大程度上依赖于分散强度，至少需要采用高速分散机分散。达到最佳的分散效果可采用转子一定子分散或球麿机，三辊机分散，超声波分散设备。

分散方法和分散设备的最佳选择取决于体系的稠度。有时我们建议先用部分液体或部分配方原料分散全部气相法二氧化硅，然后加入剩余的液体和其他配方原料以调节气相法二氧化硅的含量达到配方要求比例。从原理上而言，气相法二氧化硅在作用随着基本粒径的减小而增加但是，随着颗粒细度的增加，需要更高的剪切力才能达到其能有的增稠效果。

广泛运用于这行业的品牌牌号有：

德国瓦克：  N20    H15   H20

德固赛：   A200  R972  R974  R106

卡博特：  M-5

欢迎大家来电咨询探讨和索取样板

吴经理   13418036034