气相法二氧化硅作为太阳能组件密封胶的增稠剂和触变剂

在太阳能组件密封胶中，气相二氧化硅主要作为补强剂和添加剂，起到流变控制、防沉降、防止流挂和补强作用。

作用：气相二氧化硅的粒径小、表面积大、表面硅醇基（Si-OH）多及其聚集体的立体分支结构，通过氢键或范德华力使得二氧化硅与聚合物分子之间、二氧化硅分子之间产生强力作用，达到补强效果。当气相法二氧化硅分散在非极性液体中，在不同颗粒表面的硅醇基团通过氢键相互作用形成架桥，这种三维结构的构成产生增稠的作用。当体系受到机械外力作用，如搅拌或搖动，这种结构受到破坏，作用的机械外力类型和持续时间决定受破坏的程度，其结果是被增稠的体系重新变成液体。如保持静置状态，气相法二氧化硅颗粒又会连接起来恢复原来的粘度。这种现象被称为是假塑性。气相法二氧化硅增稠的体系，使其开始流动需要一个最小的能量，换句话说，有一个所谓的“屈服点”。亲水性气相法二氧化硅对极性或半极性液体的增稠效应不显著。在这些体系，尤其是在液体的混合物或溶液中，表面改性的气相法二氧化硅显示出优异的流变行为。这很可能是由于溶剂化效应或吸附作用而形成了三维结构。

分散：气相法二氧化硅的增稠和触变作用在很大程度上依赖于分散强度，至少需要采用高速分散机分散。达到最佳的分散效果可采用转子一定子分散或球麿机，三辊机分散。分散方法和分散设备的最佳选择取决于体系的稠度。有时我们建议先用部分液体或部分配方原料分散全部气相法二氧化硅，然后加入剩余的液体和其他配方原料以调节气相法二氧化硅的含量达到配方要求比例。从原理上而言，气相法二氧化硅在增稠作用随着基本粒径的减小而增加但是，随着颗粒细度的增加，需要更高的剪切力才能达到其能有的增稠效果。

行业广泛运用的品牌牌号：

德国瓦克 V15    N20    H15   H20

德固赛      A200   R972   R974   R106

卡博特      LM-150

欢迎来电咨询探讨和索取样板

吴经理 13418036034