永逢VIVA木丝水泥板 FOREX美岩水泥板           YUNG FONG

您好！首先感谢您对本公司产品的关注。我们的木丝水泥板用在地面的案例很多，例如：热风服饰专卖店（全国连锁）的地面与墙面，“播”服饰专买店（全国连锁）的地面、华龙天天售楼处地面墙面等等商业空间还有很多办公楼写字间等。产品运输没有问题，提前一周定货即可。

地面的施工有几种方式：

1）下面加龙骨的高架式。优点是踩上去有实木地板的脚感，建议使用12mm厚的板子，整张或者600*1200，600*2400等规格铺设，接缝可以自然密拼也可以倒45度角。

2）如果地面基础平整可以直接在基础上粘贴，可以使用10mm木丝水泥板。建议使用本公司提供太棒胶（钉霸），可以在用胶的同时使用气钉加固。

产品特点：

1. 质轻防水 ：使用美岩水泥板和木丝水泥板作隔墙，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。木丝水泥板内含矿化木丝，防水、防潮、防腐，解决了强度和密度的难题。

2. 保温隔热：由于美岩水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构，其导热系数为0.176W/（M．K），与石膏板相差无几，与灰砂砖砌块（1.1W（M．K））相比，其隔热性能具有显著的优势。木丝水泥板内含矿化木丝，接合了木材的保温特性，其热传导率达到了0.108 kcal/m x r x ℃

3. 防火性能好：木丝水泥板内含矿化了的木丝，其本身不燃，外边包裹水泥，其防火性能也是非常优秀的。

美岩水泥板本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，美岩水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测，美岩水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平，则石膏板只能达到耐火三级。美岩水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。

4. 隔音性能好：美岩水泥板主要成分波特兰水泥强度大硬度高。木丝水泥板接合了木材和水泥的特性，大大提高了系统的隔声性能。

5. 装饰功能好：美岩水泥板表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。更有其两面纹理不同，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。木丝水泥板独特的表面效果，更是其他板材所无法达到的，更是面材的绝佳首选。

6. 可施工性好：仅木工工具便可随意对美岩水泥板和木丝水泥板进行裁切、穿孔、打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，极大的提高施工效率。

7. 舒适的居住功能：由于美岩水泥板和木丝水泥板具有独特自然的“水泥细孔”结构，可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。

8. 绿色环保：美岩水泥板和木丝水泥板采用波特兰水泥、木丝及植物纤维作为原材料，制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料，决不含对人体有害的石棉。

9. 强度高：美岩水泥板的抗弯强度达到322kgf/cm2(垂直), 216kgf/cm2(水平)，抗弯破坏载重：87kgf(垂直), 58kgf(水平)

木丝水泥板的抗弯强度： 9.0-12.0 N/mm2 抗弯破坏载重：87.0 kgf

10.节省空间：采用美岩水泥板作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。

11 规格全：美岩水泥板的规格有：1220*2440*4/6/8mm。

木丝水泥板的规格有：1220*2440*8/10/12mm等。

12.应用广：美岩水泥板、木丝水泥板既是面材又是基材，用作面材效果独特，用作基材安全放心，主要应用在内墙、外墙、吊顶、地板、隔间墙、家具等。

台湾永逢国际北方公司

联系人:张先生：15032808726