卡波姆应用表

卡波姆（carbomer）应用表 卡波姆 （均匀聚合物）; 粘度(厘泊数); 建议用途. 934GE; 20000-40000; 局部给药系统，在高粘度时稳定，用于浓凝胶剂、乳剂、混悬剂 可用于化妆品增稠剂. 934P; 20000-40000; 口服、局部和新的给药系统；控释骨架片. 940P; 40000-60000; 口服、局部和新的给药系统；控释骨架片. 940GE; 40000-60000; 局部给药系统，结晶澄明的凝胶剂、水或酒精 可用于化妆品增稠剂. 941GE; 3000-11000; 局部给药系统，高乳剂稳定作用，具有良好澄明度的稀凝胶剂 可用于化妆品增稠剂. 974P; 30000-40000; 口服、局部和新的给药系统，控释骨架片. 971P; 2000-11000; 口服、局部和新的给药系统，控释骨架片、助悬剂. 980GE; 40000-80000; 局部给药系统，结晶澄明凝胶剂、水或酒精溶剂 可用于化妆品增稠剂. 卡波姆 （共聚合物）; 粘度（厘泊数） 0.5%中性溶液; 建议用途. 1342GE; 10000-30000; 局部给药系统，在电介质存在下，极好的流变学改进剂； 聚合乳化作用,可用于化妆品增稠剂. 1382P; 10000-30000; 口服、局部给药系统，在电介质存在下，极好的流变学改进剂； 聚合乳化作用..

卡波姆的应用配方

卡波姆（carbomer）的应用配方

| 止痒啧雾剂 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成分; 重量百分比(％). 卡波姆(carbomer)941; 0．5. 盐酸苯海拉明; 0．2. 乙醇; 60．0. 甘油; 70．0. 纯水; 适量. AMP; 0．1. |  | 步骤 1．搅拌下，在水中分散卡波姆(carbomer)941树脂 2．将药物加入分散体系中； 3．将乙醇与甘油混合在水中； 4．加入中和剂 性质 PH：5．56 稳定性：45℃ 时于五天内稳定 |

| 树脂透皮凝胶的典型处方 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成分; 重量(克); 重量百分比(％). Carbomer934; 7．5; 1．5. 乙醇; 18．0; 3．6. 酮洛芬+; 5．0; 1．0. 去离子水; 469．5; 93．9. 总计; 500．0; 100．0. |  | 方法： 1．将5克酮洛芬溶于18克乙醇中； 2．在搅拌下，将Carbomer934分散在水中 3．用18％氢氧化钠中和(重量10．4471克或8毫升,粘度87,800厘泊)； 4.加入第一步配制的药液。呈乳白色象乳胶液 (PH=5．69，粘度32，200厘泊)； 5．继续用18％氢氧化钠完全中和(18％氢氧化钠12．0038克或13．4毫升，PH7．43，粘度22，100) |
| 抗酸药混悬剂 |  |  |
| Carbomer934; 0．20. 氢氧化镁铝; 10．80. 二甲基硅油; 0．80. 甘油; 30.00. 山梨醇; 3．00. SPAN 80; 0．50. 柠檬酸钠; 1．00. 薄荷油; 0．03. 纯水; -100. |  | 步骤 1．在搅拌下将树脂分散在水中； 2．在山梨醇及甘油的混合物中,将氢氧化镁铝和二 甲基硅油分散,将此混合物加入上述分散体中； 3．在分散体中加入柠檬酸钠； 4．将SPAN 80加入混悬剂中； 5．用薄荷油调味。 性质 PH：7．09 稳定性：45℃时在五天内稳定。 |
| 止泻混悬剂 |  |  |
| 成分; 重量百分比(％). Carbomer934; 0．3. 高岭土; 20．00. 果胶; 0．5. 乙醇; 3．8. 尼泊金甲酯; 0．2. 山梨醇; 20．00. 硫酸阿托品; <0．11. 柠檬酸; 1．0. 纯水; -100. 18％氢氧化钠; 3．0. |  | 步骤 1．在搅拌下将树脂分散在水中； 2．在山梨醇中分散高岭土及果胶，将此混合物加入分散体中； 3．将其余成分都加入分散相中； 4．加入氢氧化钠中和。 性质 PH：5．2 稳定性：45℃时稳定五天。 |
| PVP-碘凝胶处方 |  |  |
| 成分; 重量百分比(％). PVP-碘; 1．0. Carbomer934; 10．0. 碘化钾; 1．0. 水; 88．00. 总计; 100．0. |  | 步骤 第一步：制备Carbomer934P的分散体 1．烧杯中称出水； 2．用顶置式搅拌器搅拌，速度为450-500rPm； 3．边搅拌边慢慢将Carbomer934分散于水中,当粘度开始上升 时增加搅拌速度； 第二步：制备PVP凝胶 1.称量Carbomer934P的分散体至烧杯中； 2.边搅拌用20％NaOH缓慢滴入,调整PH至7.0; 3.完全混和后，放置1小时使之到达平衡; 4.作最后的PH调整； 5.用顶置式混合器混合PVP-碘； 6.随即混入碘化钾;使之完全混合。 |
| 外观： 象蜂蜜样粘稠的的不透明乳状物。 |  |  |

卡波姆的性能

| 化学名：卡波姆 英文名：Carbomer 物化特性： 1.性状： 外观为松散白色粉末，成堆密度约为208㎏/m3，玻璃化温度为100～105℃ 。分子中含有56%～68%羧基，因此树脂呈弱酸性，0.5%水分散体的PH为2.7～3.5，其当量为76士4。平衡水份量为8～10%（相对湿度50%）。 2.卡波姆主要功能： 增稠— —能产生广阔范围的粘度和流动性；悬浮— —使不溶性组份永久悬浮于体系中；乳化— —在油/水相中起着乳化和稳定作用。 3.卡波姆增稠机理: a.成盐增稠,最通常的办法是将酸性的树脂变成适当的盐,使卷曲的树脂分子被张开而导致增稠.在水及其它极性溶剂中,用NaOH、KOH、NH40H之类中和,容易生成盐；在极性较弱或非极性溶剂中就要用有机胺进行中和。当树脂用作乳化剂时，为使油/水乳化剂取得最佳稳定性，需对树脂采用水溶性无机碱和油溶性有机胺进行双重中和，使生成在水中和油中都可溶的盐，在油相和水相中起桥梁作用。 b.轻键增稠，在树脂中加入一种羟基给予体，树脂分子作为羧基给予体能与一个或两个以上羟基结合形成氢健而增稠，此方法需要时间，可能从5分钟以至几个小时，稠度才能达到最高值。这类物质的PH值偏酸性，将分散体升温至70℃（但不宜超过）可使增稠加快。 卡波姆主要型号特征，现有卡波姆产品可分为低黏度、中黏度和高黏度三种。各种型号的特征如下： 型 号; 基 本 用 途; 水溶/抗离子; 中性溶液 粘度. 卡波姆941; 局部给药系统，高乳剂稳定作用，具有良好澄明度的稀凝胶剂,可用于化妆品增稠剂; 水溶性; 4000-11000. 卡波姆934; 局部给药系统，在高黏度时稳定，用于浓凝胶剂、乳剂、混悬剂,可用于化妆品增稠剂; 水溶性; 20000-40000. 卡波姆940; 局部给药系统，结晶澄明的凝胶剂、水或酒精,可用于化妆品增稠剂; 水溶性; 40000-60000. 卡波姆1342; 局部给药系统，在电介质存在下，极好的流变学改进剂聚合乳化作用; 抗离子型; 20000-40000. |
| --- |
| 备 注： 940型的特点：能生产高黏度的永久乳剂和悬浮体，所生产的胶体透明度好，具有短流性。 934型的特点：增稠效果好、抗剪切力强，在高黏度时具有永久的稳定性，在水溶液中具有长流性，很适合用于膏霜类化妆品。 941型的特点：具有高效增稠效果，能产生清澈透明的水或醇-水凝胶体，流变性非常短。 1342型的特点：在含有离子体系中，耐离子性能好，更适用于日用化学与医药领域中。 用 途： 卡波姆具有优良的增稠性、凝胶性、粘合性、乳化性、悬浮性和成膜性。作为增稠剂、乳化剂，在医药工业中，有以下几个方面的用途： 1.作为缓释材料制成的控释药物，如抗坏血酸、阿司匹林、碳酸锂、硫酸阿托品、盐酸普鲁卡因、扑尔敏、硫酸奎宁、茶碱等等。 2.外用药物配方中的应用，作为载体基质，制成软膏剂、栓剂、膏霜、凝胶、乳液等。 3.利用本产品的凝胶性、粘合性和成膜性，在生物粘贴中的应用，作为载体基质和药物制成的生物贴附，在组织粘膜中滞留时间长，提高了药物的生物利用度，如以粘膜为给药目标，包括眼部、鼻腔、肠道、阴道和直肠粘膜等。 4.利用本品的悬浮能力，能有效地悬浮不溶组份，形成一个均匀分散体系，应用于口服混悬液，具有安全有效、避味、保持稳定、提高生物利用度。 包 装：本产品装于无毒聚丙烯与尼龙共挤塑料袋中，防潮不透气（每袋5kg）,然后再装于硬纸箱中，小箱10kg，大箱20kg。 储 存：卡波姆有很强的吸潮性。贮存时一定要注意密封，谨防露置空气中吸潮结块，如有轻微结块，轻轻拍压，即能成为松散粉末，不会影响增稠效果 ,本品一旦启用后，最好置于装有干燥剂的密封容器内。 运 输：卡波姆为聚电解质，摩擦或挤压树脂颗粒有时会带静电。如遇到泼散，请先用扫帚将干粉扫起，切勿用水冲洗，否则在地面或设备上形成很滑的薄层。 |  |

卡波姆(Carbomer)是丙烯酸与烯丙基蔗糖或季戊四醇烯丙醚交联的高分子聚合物。卡波姆作为一种辅料已被英国、美国药典收载，并已广泛用于制药工业、日化工业及其它有关工业领域。在药剂中主要用作增稠剂、助悬剂和粘合剂，作缓释制剂的骨架材料和阻滞剂，固体制剂的薄膜衣材料，可与HPC合用作为粘膜粘贴剂基质，卡波姆作为一种新型药用辅料可应用于液体制剂、半固体制剂和固体制剂中。

1.卡波姆的性质
    卡波姆根据其聚合度的不同，有各种型号的产品，其性质特征见下表：

| 型 号 | 分子量 (近似值) | 特 征 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡波姆940GE | 1×106 | 高粘度、增粘效果好 | 多用于外用制剂及化妆品 |
| 卡波姆941P | 1×106 | 粘度较低，在不同情况下，即 使在离子 性溶液中也可得 到稳定的乳液或混悬液 | 透皮外用制剂和透明度高低粘度凝胶之 乳化稳定剂，以及日用洗涤、化妆品 |
| 卡波姆934GE | 3×106 | 高粘度、稳定性好 | 对可用于高浓度凝胶、乳液、混悬液 |
| 卡波姆934P | 4×106 | 934的高纯制品 | 用于口服制剂 |

卡波姆为白色，疏松状；具酸性、吸湿性和微有特殊臭味，能溶于水、乙醇、甘油。常用浓度为0.1%～3.0%。由于其分子中含大量羧基，故水溶液应特别注意用碱中和后使用，以减少对皮肤、粘膜的刺激。卡波姆的中和剂可用氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钾、硼砂、氨基酸类、极性有机胺类如三乙醇胺、月桂胺和硬脂胺可在非极性系统中作中和剂。中和后的卡波姆水凝胶在PH6～11之间最粘稠，如PH＜3或PH＞12，粘稠度即降低，强电解质存在亦可降低粘度。凝胶不稳定，暴露于阳光下易生长霉菌并迅速失去粘度，加入抗氧剂可减缓反应。

2　制备方法与应用

    卡波姆广泛应用于药品和化妆品，在药剂中的应用见下表：

| 制剂类型 | 常用浓度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- |
| 液体 | 0.1～0.5 | 用作液体制剂增稠及助悬，利用本品与碱性药物成内盐能缓慢释放的性质，制备缓释液体制剂 |
| 半固体 | 0.5～3.0% | 利用本品的增稠及胶凝性，用作软膏、霜剂、栓剂的基质 |
| 固体 | 不 定 | 利用本品的粘性可作片剂的粘合剂；利用成膜性可作颗粒剂、片剂的包衣材料；利用本品与碱性药物反应生产衍生物；用于制备固体长效制剂 |

现用卡波姆934制作一种凝胶型软膏基质，处方及制备方法如下:

卡波姆934   0.1g，水 45.4g，甘油 53.4g，三乙醇胺1.1g。先将树脂溶于水中，待完全溶胀后，加入甘油混匀，或过胶体磨，均匀后，加入三乙醇胺，得透明的凝胶。加三乙醇胺时，尽量减少气泡生成。此基质具水溶性基质的特点，外观透明美观，搽于皮肤上有特别的细腻滑爽感，与皮肤藕合效果极佳。以卡波姆为基质的软膏应贮存于密闭避光的容器内。

    实验曾用卡波姆934P制作一种口腔制剂基质，将其经口服做急性毒性、过敏和粘膜刺激等实验，结果LD50值与文献报道一致，说明卡波姆934P作为口服制剂的基质安全。所以卡波姆作为药用辅料和化妆品原料，有着广阔的应用前景。

卡波姆药用亲水性产品用途

卡波姆（carbomer）药用亲水性产品用途. 1; 固体剂型一片剂和胶囊. ●干片粘合剂. ●控制释放剂一亲水性基质(骨架)系统. 2; 液体口服剂型. 流变学改进剂. ●使多种水溶液和酒精溶液增稠 ●使不溶性成分混悬 ●使乳剂稳定; ●使不良味道遮盖 ●多项乳剂. 3; 液体局部使用剂型 流变学改进剂. ●透皮药物贮库 ●洗剂 ●软膏; ●凝胶 ●凝胶剂 ●聚合乳化作用. 诊断性凝胶剂 1)．心电图 2)．超声波. 4; 液体眼用制剂. 流变学改进剂. ●增湿剂; ●润滑剂. 5; 半固体制剂. ●拴剂; ●曾湿剂. ●润滑剂. 6; 新的给药系统. 生物粘合剂. ●口含生物粘合剂; ●渗透泵. ●鼻用生物粘合剂; ●直肠生物粘合剂. ●阴道生物粘合剂; ●内用生物粘合剂. ●电离子透入疗法; ●眼用生物粘合剂. 7; 增溶性轻泻剂. 8; 抗腹泻剂. 9; 酯／酰胺合成原料..

卡波姆高聚乳化剂应用

卡波姆(carbomer)高聚乳化剂--[杰出的通用性乳化剂厂适用于O／W配方中]

丙烯酸交联树脂; TR-1; TR-2. CTFA名称; Acrylates／C10-30 alkyl acrylate crossPolymer; Acrylates／C10-30 alkyl acrvlate crossPolymer. 主要乳化剂; 是; 是. 油相填充量*; ≤30％; ≤70％. 相对粘度; 高; 高. 屈服值; 高; 高. 有效PH值范围; 4-9; 4-9. 一般使用浓度范围; 0．2·0．45％**; 0．15·0．3％**. 应用领域. 乳液(一般油相含量); ●; ●. 膏霜(一般油相含量); ●; ●. 奶液(可喷雾)乳化剂; ●; ●. 膏霜、乳液(很高的油相含量); ●; ●. * 无第二乳化剂 ** 在高电解质下使用高浓度. 卡波姆（carbomer）丙烯酸交联树脂-- 喷雾保湿奶液. 成份／INCI-CTFA名称 重量比(％) 功能. 组份A; 去离子水; 71．00; 稀释剂. 丙烯酸交链树脂; 0．15; 乳化剂. 丙三醇; 9．00; 保湿剂. EDTA二钠; 0．05; 螯合剂. 组份B; 三硬脂酸甘油酯; 4．00; 润滑剂. 异硬脂酸异十八醇酯; 4．00; 润滑剂. 环甲基硅油; 10．00; 润滑剂. 组份C; 尼泊金酯类丙二醇溶液; 适量; 防腐剂. 组份D; 三乙醇胺(99％); 0．2; 中和剂.. 制备方法 ●在室温下将组份A置于一容器中混合均匀，无聚集颗粒。 ●将组份B加入到组份A中，用高速搅拌15分钟。 ●将组份C加入到组份A、B中。 ●加入组份D，调节粘度达600至1000cPs。.; 特性 外观：乳白色奶液 PH值：6．0 粘度(cPs)：910cPs布罗克菲粘度计日VT@20转／分。.. 卡波姆（carbomer）-- 一般性膏霜. 成份/INCI-CTFA名称; 重量比（％）; 功能. 组份A; 丙烯酸交链树脂; 0.30; 稀释剂. Carbomer; 0.20; 增稠剂. 去离子水; 78.05; 稀释剂. 丙三醇; 5.00; 保湿剂. EDTA—二钠; 0.05; 螯合剂. 组份B; 三辛酸癸酸甘油酯; 2.50; 润肤剂. 棕榈酸异丙酯; 3.50; 润肤剂. 硬脂酸; 0.50; -. 硅油1214; 2.00; 润肤剂. 白油; 6.00; 润肤剂. 鲸蜡硬脂醚; 0.50; 乳化剂. 组份C; 三乙醇胺(99％); 0.60; 中和剂. Germaben II E; 0.80; 防腐剂.. 操作程序 ●在室温下将丙烯酸交链树脂和Carbomer分散于水中 集颗粒。将其它组份A混合均匀， ●在另一容器中混合组份B使其均匀。无聚 ●将组份A慢慢加入组份B，同时，用1000转／分速度搅拌， 持续搅拌10-15分钟。 ●加入组份C，用三乙醇胺中和以上混合物，同时搅拌至均匀。; 特性 外观：乳状膏体 PH值：5．5，6．5 粘度(cPs)：39，500—44，000cPs布罗克菲粘度 计RVT@，20转／分，6号转子。.