卡波姆（carbomer）应用表 卡波姆 （均匀聚合物） 粘度(厘泊数) 建议用途 934GE 20000-40000 局部给药系统，在高粘度时稳定，用于浓凝胶剂、乳剂、混悬剂 可用于化妆品增稠剂 934P 20000-40000 口服、局部和新的给药系统；控释骨架片 940P 40000-60000 口服、局部和新的给药系统；控释骨架片 940GE 40000-60000 局部给药系统，结晶澄明的凝胶剂、水或酒精 可用于化妆品增稠剂 941GE 3000-11000 局部给药系统，高乳剂稳定作用，具有良好澄明度的稀凝胶剂 可用于化妆品增稠剂 974P 30000-40000 口服、局部和新的给药系统，控释骨架片 971P 2000-11000 口服、局部和新的给药系统，控释骨架片、助悬剂 980GE 40000-80000 局部给药系统，结晶澄明凝胶剂、水或酒精溶剂 可用于化妆品增稠剂 卡波姆 （共聚合物） 粘度（厘泊数） 0.5%中性溶液 建议用途 1342GE 10000-30000 局部给药系统，在电介质存在下，极好的流变学改进剂； 聚合乳化作用,可用于化妆品增稠剂 1382P 10000-30000 口服、局部给药系统，在电介质存在下，极好的流变学改进剂； 聚合乳化作用