卡波姆（Carbomer）产品说明书 化学名：卡波姆 英文名：Carbomer 物化特性： 1.性状： 外观为松散白色粉末，成堆密度约为208㎏/m3，玻璃化温度为100～105℃ 。分子中含有56%～68%羧基，因此树脂呈弱酸性，0.5%水分散体的PH为2.7～3.5，其当量为76士4。平衡水份量为8～10%（相对湿度50%）。 2.卡波姆主要功能： 增稠— —能产生广阔范围的粘度和流动性；悬浮— —使不溶性组份永久悬浮于体系中；乳化 — —在油/水相中起着乳化和稳定作用。 3.卡波姆增稠机理: a.成盐增稠,最通常的办法是将酸性的树脂变成适当的盐,使卷曲的树脂分子被张开而导致增稠.在水及其它极性溶剂中,用NaOH、KOH、NH40H之类中和,容易生成盐；在极性较弱或非极性溶剂中就要用有机胺进行中和。当树脂用作乳化剂时，为使油/水乳化剂取得最佳稳定性，需对树脂采用水溶性无机碱和油溶性有机胺进行双重中和，使生成在水中和油中都可溶的盐，在油相和水相中起桥梁作用。 b.轻键增稠，在树脂中加入一种羟基给予体，树脂分子作为羧基给予体能与一个或两个以上羟基结合形成氢健而增稠，此方法需要时间，可能从5分钟以至几个小时，稠度才能达到最高值。这类物质的PH值偏酸性，将分散体升温至70℃（但不宜超过）可使增稠加快。 卡波姆主要型号特征，现有卡波姆产品可分为低黏度、中黏度和高黏度三种。各种型号的特征如下： 型 号 基 本 用 途 水溶/抗离子 中性溶液 粘度 卡波姆941 局部给药系统，高乳剂稳定作用，具有良好澄明度的稀凝胶剂,可用于化妆品增稠剂 水溶性 4000-11000 卡波姆934 局部给药系统，在高黏度时稳定，用于浓凝胶剂、乳剂、混悬剂,可用于化妆品增稠剂 水溶性 20000-40000 卡波姆940 局部给药系统，结晶澄明的凝胶剂、水或酒精,可用于化妆品增稠剂 水溶性 40000-60000 卡波姆1342 局部给药系统，在电介质存在下，极好的流变学改进剂聚合乳化作用 抗离子型 20000-40000

备 注： 940型的特点：能生产高黏度的永久乳剂和悬浮体，所生产的胶体透明度好，具有短流性。 934型的特点：增稠效果好、抗剪切力强，在高黏度时具有永久的稳定性，在水溶液中具有长流性，很适合用于膏霜类化妆品。 941型的特点：具有高效增稠效果，能产生清澈透明的水或醇-水凝胶体，流变性非常短。 1342型的特点：在含有离子体系中，耐离子性能好，更适用于日用化学与医药领域中。 质量规格（通用；国家药典标准《CP2005》）： 指标名称 药典标准 外 观 白色松散状粉末有微臭 黏 度 15～30Pa.s PH 值 2.5～3.5 苯 ≤0.01% 干燥失重 ≤2.0% 炽 灼 ≤ 2.0% 重金属 ≤20ppm 含羧酸基 56.0～68.0% 用 途： 卡波姆具有优良的增稠性、凝胶性、粘合性、乳化性、悬浮性和成膜性。作为增稠剂、乳化剂，在医药工业中，有以下几个方面的用途： 1.作为缓释材料制成的控释药物，如抗坏血酸、阿司匹林、碳酸锂、硫酸阿托品、盐酸普鲁卡因、扑尔敏、硫酸奎宁、茶碱等等。 2.外用药物配方中的应用，作为载体基质，制成软膏剂、栓剂、膏霜、凝胶、乳液等。 3.利用本产品的凝胶性、粘合性和成膜性，在生物粘贴中的应用，作为载体基质和药物制成的生物贴附，在组织粘膜中滞留时间长，提高了药物的生物利用度，如以粘膜为给药目标，包括眼部、鼻腔、肠道、阴道和直肠粘膜等。 4.利用本品的悬浮能力，能有效地悬浮不溶组份，形成一个均匀分散体系，应用于口服混悬液，具有安全有效、避味、保持稳定、提高生物利用度。 包 装：本产品装于无毒聚丙烯与尼龙共挤塑料袋中，防潮不透气（每袋5kg）,然后再装于硬纸箱中，小箱10kg，大箱20kg。 储 存：卡波姆有很强的吸潮性。贮存时一定要注意密封，谨防露置空气中吸潮结块，如有轻微结块，轻轻拍压，即能成为松散粉末，不会影响增稠效果 ,本品一旦启用后，最好置于装有干燥剂的密封容器内。 运 输：卡波姆为聚电解质，摩擦或挤压树脂颗粒有时会带静电。如遇到泼散，请先用扫帚将干粉扫起，切勿用水冲洗，否则在地面或设备上形成很滑的薄层。