化学名：卡波姆 
英文名：Carbomer 
物化特性： 
1.性状：
外观为松散白色粉末，成堆密度约为208㎏/m3，玻璃化温度为100～105℃ 。分子中含有56%～68%羧基，因此树脂呈弱酸性，0.5%水分散体的PH为2.7～3.5，其当量为76士4。平衡水份量为8～10%（相对湿度50%）。 
2.卡波姆主要功能：
增稠— —能产生广阔范围的粘度和流动性；悬浮— —使不溶性组份永久悬浮于体系中；乳化— —在油/水相中起着乳化和稳定作用。
3.卡波姆增稠机理: 
a.成盐增稠,最通常的办法是将酸性的树脂变成适当的盐,使卷曲的树脂分子被张开而导致增稠.在水及其它极性溶剂中,用NaOH、KOH、NH40H之类中和,容易生成盐；在极性较弱或非极性溶剂中就要用有机胺进行中和。当树脂用作乳化剂时，为使油/水乳化剂取得最佳稳定性，需对树脂采用水溶性无机碱和油溶性有机胺进行双重中和，使生成在水中和油中都可溶的盐，在油相和水相中起桥梁作用。 b.轻键增稠，在树脂中加入一种羟基给予体，树脂分子作为羧基给予体能与一个或两个以上羟基结合形成氢健而增稠，此方法需要时间，可能从5分钟以至几个小时，稠度才能达到最高值。这类物质的PH值偏酸性，将分散体升温至70℃（但不宜超过）可使增稠加快。
卡波姆主要型号特征，现有卡波姆产品可分为低黏度、中黏度和高黏度三种。各种型号的特征如下：

| 型 号 | 基 本 用 途 | 水溶/抗离子 | 中性溶液 粘度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡波姆941 | 局部给药系统，高乳剂稳定作用，具有良好澄明度的稀凝胶剂,可用于化妆品增稠剂 | 水溶性 | 4000-11000 |
| 卡波姆934 | 局部给药系统，在高黏度时稳定，用于浓凝胶剂、乳剂、混悬剂,可用于化妆品增稠剂 | 水溶性 | 20000-40000 |
| 卡波姆940 | 局部给药系统，结晶澄明的凝胶剂、水或酒精,可用于化妆品增稠剂 | 水溶性 | 40000-60000 |
| 卡波姆1342 | 局部给药系统，在电介质存在下，极好的流变学改进剂聚合乳化作用 | 抗离子型 | 20000-40000 |

备 注：
940型的特点：能生产高黏度的永久乳剂和悬浮体，所生产的胶体透明度好，具有短流性。
934型的特点：增稠效果好、抗剪切力强，在高黏度时具有永久的稳定性，在水溶液中具有长流性，很适合用于膏霜类化妆品。
941型的特点：具有高效增稠效果，能产生清澈透明的水或醇-水凝胶体，流变性非常短。
1342型的特点：在含有离子体系中，耐离子性能好，更适用于日用化学与医药领域中。
用 途：
卡波姆具有优良的增稠性、凝胶性、粘合性、乳化性、悬浮性和成膜性。作为增稠剂、乳化剂，在医药工业中，有以下几个方面的用途：
　　1.作为缓释材料制成的控释药物，如抗坏血酸、阿司匹林、碳酸锂、硫酸阿托品、盐酸普鲁卡因、扑尔敏、硫酸奎宁、茶碱等等。
　　2.外用药物配方中的应用，作为载体基质，制成软膏剂、栓剂、膏霜、凝胶、乳液等。
　　3.利用本产品的凝胶性、粘合性和成膜性，在生物粘贴中的应用，作为载体基质和药物制成的生物贴附，在组织粘膜中滞留时间长，提高了药物的生物利用度，如以粘膜为给药目标，包括眼部、鼻腔、肠道、阴道和直肠粘膜等。
　　4.利用本品的悬浮能力，能有效地悬浮不溶组份，形成一个均匀分散体系，应用于口服混悬液，具有安全有效、避味、保持稳定、提高生物利用度。
包 装：本产品装于无毒聚丙烯与尼龙共挤塑料袋中，防潮不透气（每袋5kg）,然后再装于硬纸箱中，小箱10kg，大箱20kg。
储 存：卡波姆有很强的吸潮性。贮存时一定要注意密封，谨防露置空气中吸潮结块，如有轻微结块，轻轻拍压，即能成为松散粉末，不会影响增稠效果 ,本品一旦启用后，最好置于装有干燥剂的密封容器内。 
运 输：卡波姆为聚电解质，摩擦或挤压树脂颗粒有时会带静电。如遇到泼散，请先用扫帚将干粉扫起，切勿用水冲洗，否则在地面或设备上形成很滑的薄层。
卡波姆(Carbomer)是丙烯酸与烯丙基蔗糖或季戊四醇烯丙醚交联的高分子聚合物。卡波姆作为一种辅料已被英国、美国药典收载，并已广泛用于制药工业、日化工业及其它有关工业领域。在药剂中主要用作增稠剂、助悬剂和粘合剂，作缓释制剂的骨架材料和阻滞剂，固体制剂的薄膜衣材料，可与HPC合用作为粘膜粘贴剂基质，卡波姆作为一种新型药用辅料可应用于液体制剂、半固体制剂和固体制剂中。
1.卡波姆的性质
卡波姆根据其聚合度的不同，有各种型号的产品，其性质特征见下表：

| 型 号 | 分子量 (近似值) | 特 征 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡波姆940GE | 1×106 | 高粘度、增粘效果好 | 多用于外用制剂及化妆品 |
| 卡波姆941P | 1×106 | 粘度较低，在不同情况下，即 使在离子 性溶液中也可得 到稳定的乳液或混悬液 | 透皮外用制剂和透明度高低粘度凝胶之 乳化稳定剂，以及日用洗涤、化妆品 |
| 卡波姆934GE | 3×106 | 高粘度、稳定性好 | 对可用于高浓度凝胶、乳液、混悬液 |
| 卡波姆934P | 4×106 | 934的高纯制品 | 用于口服制剂 |

卡波姆为白色，疏松状；具酸性、吸湿性和微有特殊臭味，能溶于水、乙醇、甘油。常用浓度为0.1%～3.0%。由于其分子中含大量羧基，故水溶液应特别注意用碱中和后使用，以减少对皮肤、粘膜的刺激。卡波姆的中和剂可用氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钾、硼砂、氨基酸类、极性有机胺类如三乙醇胺、月桂胺和硬脂胺可在非极性系统中作中和剂。中和后的卡波姆水凝胶在PH6～11之间最粘稠，如PH＜3或PH＞12，粘稠度即降低，强电解质存在亦可降低粘度。凝胶不稳定，暴露于阳光下易生长霉菌并迅速失去粘度，加入抗氧剂可减缓反应。
2　制备方法与应用
    卡波姆广泛应用于药品和化妆品，在药剂中的应用见下表：

| 制剂类型 | 常用浓度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- |
| 液体 | 0.1～0.5 | 用作液体制剂增稠及助悬，利用本品与碱性药物成内盐能缓慢释放的性质，制备缓释液体制剂 |
| 半固体 | 0.5～3.0% | 利用本品的增稠及胶凝性，用作软膏、霜剂、栓剂的基质 |
| 固体 | 不 定 | 利用本品的粘性可作片剂的粘合剂；利用成膜性可作颗粒剂、片剂的包衣材料；利用本品与碱性药物反应生产衍生物；用于制备固体长效制剂 |

现用卡波姆934制作一种凝胶型软膏基质，处方及制备方法如下: 
卡波姆934   1g，水 45.4g，甘油 53.4g，三乙醇胺1.1g。先将树脂溶于水中，待完全溶胀后，加入甘油混匀，或过胶体磨，均匀后，加入三乙醇胺，得透明的凝胶。加三乙醇胺时，尽量减少气泡生成。此基质具水溶性基质的特点，外观透明美观，搽于皮肤上有特别的细腻滑爽感，与皮肤藕合效果极佳。以卡波姆为基质的软膏应贮存于密闭避光的容器内。
    实验曾用卡波姆934P制作一种口腔制剂基质，将其经口服做急性毒性、过敏和粘膜刺激等实验，结果LD50值与文献报道一致，说明卡波姆934P作为口服制剂的基质安全。所以卡波姆作为药用辅料和化妆品原料，有着广阔的应用前景。