优地艺术地坪与传统路面材料性能比较

| 产品名称 | 优地艺术地坪 | 彩色人行道砖 | 石材 | 广场砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本材料 | 复合材料 | 混凝土 | 花岗岩、大理石 | 瓷 |
| 基本工艺 | 模具现场压制养护 | 预制 | 天然开采、加工成型 | 烧制 |
| 技术指标 | （1）28天养护强度等级≥C60，可走重载卡车 （2）抗折强度 ≥10Mpa （3）耐磨度≥3.3 （4）耐人工候老化250小时，变色等级1级 （5）吸水率9.0％ （6）冻融后抗压强度65.2Mpa （7）耐盐水性（ 5％m/m NaCl，7d）样品表面无变化 | （1）抗压强度 平均值＝29Mpa 最小值＝23Mpa （2）抗折强度 平均值＝5Mpa 最小值＝4.8Mpa （3）吸水率7.5％ | 花岗岩： （1）抗压强度≥60Mpa （2）抗折强度≥8Mpa （3）吸水率≤1.0％ 大理石： （1）抗压强度≥20Mpa （2）抗折强度≥7.0Mpa （3）吸水率≤0.75％ | （1）吸水率不小于1％ （2）耐急冷急热性 15℃至105℃经10次急冷 （3）抗冻性 －15℃至20℃冻融循环20次不裂 （4）弯曲强度 平均值≮27Mpa |
| 外观 | 颜色千变万化，图案丰富多彩，规格随心所欲，实现无限设计理念，高档艺术，返朴归真。 | 色彩不自然丰富，图形呆板。 | 受天然因素影响，色泽变化较大，大面积造型表现较困难。 | 色彩受烧制工艺影响而不丰富，图案受制品定型尺寸影响而需拼接，显呆板。 |
| 地面清洁状况 | 具备自洁性，不起尘，污渍不渗透，易清洁 | 地面会起尘，不耐脏 | 不耐脏 | 地面有起尘（接缝起尘），耐脏较好 |
| 防滑性能 | 防滑性能极好 | 遇水、雨、雪滑溜 | 遇水、雨、雪滑溜 | 遇水、雨、雪滑溜 |
| 颜色稳定性 | 无机颜料，特殊工艺，不褪色 | 易褪色 | 易褪色 | 易褪色 |
| 路面整体耐久性 | 整体性好，抗冲击性能强，可作载重车道。与基底混凝土有很强的亲和性，不会起翘、起粉、破损。 | 受构造强度限制，耐久性差，需经常维修。抗冲击性能差不宜做车道。 | 单块产品耐久性好，整体路面受构造影响有剥落现象，需维修。整体路面抗冲击性能一般，不宜做车道。 | 单块产品耐久性好，整体路面受构造影响有剥落现象，需维修。整体路面抗冲击性能一般，可做车道。 |
| 耐磨性 | 耐磨性极强，耐酸碱腐蚀、可抵御盐雾、水侵蚀。 | 差 | 较差 | 好 |
| 施工性能 | 整体现浇铺装，一次成形，施工便捷，工期短，质量确保。 | 施工质量不易控制，施工费时。 | 施工要求高，进度慢，质量不易保证（易有虚贴现象，造成空鼓不实）。 | 施工要求高，进度慢，质量不易保证（易有虚贴现象，造成空鼓不实）。 |