防水地坪施工可行性报告

1、 总则 
1. 1本规程适用于建筑屋面防水工程"DFS聚乙烯复合防水卷材"（以下简称DFS卷材）的施工规定。
1. 2 DFS卷材施工操作必须符合设计要求。
1. 3对本规程未作规定的事项应按GB50207-94执行。
1. 4施工中必须贯彻执行《建筑安装工程安全技术规程》。
2、 施工准备 
2.1.1施工前应对图纸进行审核，了解屋面施工图中的防水细部构造、屋面层次及技术要求，并编制屋面防水工程施工方案或技术措施方案。
2.1.2确定专业防水施工队伍，做好上岗前培训和技术交流。施工人员每组由4-7人组成，分工协作共同完成拌胶、粘贴、保护层等项工作。 
2.2作业条件准备 
2.2.1基层：15-20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，抹平压光，不得有起砂、凹凸、松动、鼓包、麻面等现象；基层表面不得有油污。

2.2.2与找平层相连接的管件，设备或预埋件应在防水层施工前安装好，避免防水层完工后再凿眼打洞。
2.2.3找平层与突出屋面结构物（女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的连接处及转角处（水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等）应做成圆弧，圆弧半径大于R20mm。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
2.2.4平屋面排水坡度≤2%，天沟、檐沟纵向排水坡度≥1%，水落口排水坡度3-5%。 
2.2.5找平层砂浆强度能上人即可，如表面过于干燥应洒水湿润，确保水泥水化。
2.2.6雨雪天气不能进行防水层施工，四级以上大风天气不能施工。一般宜在5C-35C的气温条件下施工。
2.3材料准备
2.3.1选用通过技术鉴定、有出厂合格证并经建委认证的材料。材料进场后进行现场抽查复试，复试合格后使用。
2.3.2主要材料参考用量（参照北京96定额6-65） 
2.3.2.1粘贴防水卷材材料用量：卷材1.25m2/m2,胶0.50kg/ m2 ，水泥3.0kg/ m2。
2.3.2.2水泥胶保护层：水泥3kg/ m2 ，胶0.6kg/ m2 。 2.3.2.3砂浆保护层：水泥9kg/ m2 ，砂40kg/ m2 。
2.3.2.4其它保护层根据设计确定。
2.4工具准备 橡胶刮板4把，腻刀2把，4寸毛刷2把，滚刷2把,清扫工具，秤10kg一台，手提搅拌器一台，1吨卷场机一台，专用吊架一台，卷尺1把，弹线合1支。 
3 施工工艺 
3.1工艺流程：清理基层--水泥胶配制--节点附加层处理--定、弹线--试铺--铺贴防水卷材--排气、压实--接缝、收头处理--节点密封--清理、检查、修整--保护层。
3.2清理基层：施工前将验收合格的基层清理干净，包括女儿墙墙面及墙顶。
3.3水泥胶配制 
3.3.1DFS卷材采用水泥胶做为胶粘剂直接与基层粘贴。水泥胶采用本公司生产的华特胶与425#以上普通硅酸盐水泥、水共同混合而成。 
3.3.2水泥胶配比 平面：水泥：胶：水=1：0.2:0.5；女儿墙及封边：水泥：胶：水=1：0.2:0.2-0.25。水泥先用水拌均再加入胶混均即可使用，2h内用完。 3.4节点附加层处理 
3.4.1阴阳角、管根、水落口、变形缝等部位必须先做附加层，采用水泥胶做粘接剂满粘。
3.4.2阴阳角：阴阳角附加层宽度200-300mm。平面与立面相连接的阴阳角应先铺贴平面，然后由下向上铺贴。施工时要防止在阴角外进行接缝处理。接缝必须距阴角中心200mm以上。 
3.4.3管根：伸出屋面管的附加层高度为250mm。粘贴后用铁丝扎紧密封膏封口。平面附加层直径=管径+300mm。 
3.4.4女儿墙：低于250mm的立墙，卷材沿墙面粘贴至外墙面边缘，墙顶用1：2.5水泥砂浆抹平向内1%坡度.高于250mm立墙,卷材收头用1:3水泥砂浆压于凹槽内或桃檐下方封固。
3.4.5变形缝：变形缝内空铺DFS卷材一层，空铺长度缝宽加50mm。缝内填聚苯板做背衬，变形缝两侧满粘。注意粘接剂不能涂到聚苯板上。 
3.4.6板缝缓冲层：在无保温层的装配式屋面上铺DFS卷材时，应沿屋架或内承重墙的屋面板缝上先平铺一层宽度300mm的DFS卷材条做缓冲层。
3.4.7水落口杯：水落口杯与基层部位应安装牢固,DFS卷材粘贴时伸进落水口，水落口附加层尺寸为：直径=管径+300mm。落水口杯与竖管连接口处用密封胶或E型防水涂料密实。 
3.4.8平面自排水檐口：将卷材辅贴至檐口端部，压入预留沟槽内，用密封膏封固，或用钢压条中距500mm射钉固定，密封膏密封。 3.5定弹线 
3.5.1根据屋面坡度及振动与否决定铺贴方向，铺贴前应弹线。屋面坡度小于3%，平行屋脊弹线；屋面坡度3-15%，可平行或垂直屋脊弹线；屋面坡度大于15%或屋面受振动时垂直屋脊弹线。平行屋脊方向弹线，从檐口开始往上弹线到屋脊，如有天沟从水落口向分水岭弹线，分水岭盖顶。 
3.5.2弹线间距：按长边搭接100mm，确定弹线间距为1400mm。 
3.6铺贴防水卷材 
3.6.1确定施工区段及施工顺序：同一建筑应遵循"先高后底，先远后近"的施工顺序。大面积屋面施工段的界限宜设在屋脊、变形缝等处。铺贴方向逆主导风向进行，使卷材的搭接缝顺主导风向以免接缝被风掀起产生翘边现象。
3.6.2依据弹线顺序铺贴防水卷材。铺贴时确保搭接宽度，长边搭接100mm，短边搭接150mm，短边搭接缝错开500mm。 
3.6.3粘贴卷材：将卷材放在始端，预放3-5m。找正方向回卷，用桶倒胶，刮板摊开，用两手压浆，DFS卷材向前滚进。推卷材可前后滚动，使水泥胶压匀，压卷用力应均匀一致，铺平铺直排出空气。粘贴面积大于80%，水泥胶厚度大于1mm。铺贴时注意检查卷材下是否有硬性粒，以免损坏卷材。 
3.6.4排气压实：用橡胶刮板或压滚排除气体、压实。
3.6.5接缝、收头处理 
3.6.5.1用水泥胶接缝时，将缝的上层卷材掀起，倒上水泥胶，满涂、刮平、压实、收平挤出的水泥胶（水泥胶封边）。
3.6.5.2卷材末端收头处理：为防止卷材末端剥落或渗水，末端收头必须用水泥胶封闭，然后用水泥砂浆（水泥：砂：胶=1：3：0.15）压缝封闭。
3.6.5.3节点密封：用密封膏对屋面节点、分仓缝等进行密封。
3.7清理检查、修整：清除防水层上的一切杂物，对防水层进行外观检查，发现不合格应立即修整直至合格。合格后做24小时闭水试验或淋雨试验，试验合格后做保护层。 
3.8保护层 
3.8.1注意保护防水层，防止施工人员及施工机具损坏防水层。
3.8.2水泥胶保护层：水泥胶配比：水泥：胶：水=1：0.1:0.4。刮水泥胶两遍，每遍1mm，要求均匀。
3.8.3水泥砂浆保护层：用1：2.5水泥砂浆抹保护层20mm厚，随铺随拍实，刮杠刮平，终凝前压光。分格缝最大尺寸6Mx6M。
4 DFS卷材屋面防水工程验收规则 
4.1DFS防水卷材验收时应提供的文件 
4.1.1产品合格证，技术指标及现场取样复检报告。
4.1.2施工中重大技术问题处理记录和工程变更记录。 
4.1.3屋面闭水或淋水试验记录。
4.2检查渗漏情况：防水层不得有渗漏现象，可在蓄水或淋水的查看。
4.3检查DFS卷材铺贴质量 
4.3.1卷材铺贴方法应符合施工规定。检查数量：按施工面积每100 m2 抽查一处，但总量不得少于3处，每处10 m2 。
4.3.2DFS卷材边应粘结牢固，封闭严密，构造节点处如变形缝、水落口、女儿墙、管道根收头做法符合设计要求施工规定。
4.3.3检查搭接宽度：长边搭接100mm，短边搭接150mm。 
4.3.4检查保护层 4.3.4.1保护层厚度、配比、坡度等符合设计要求。
4.3.4.2分格缝的位置正确，嵌缝处理可靠。 4.3.4.3保护层表面干净、平整、无起砂、脱落现象。
5 交验后的管理 
5.1管理人员应在每年雨季、冬季前进行检查并清扫。 
5.2防止人为破坏：防水层完工后，应避免在其上凿眼打洞。如确因工作需要破坏了防水层，必须立即修补。