| 精拔无缝光亮管系列 1、DIN高精密精拔无缝光亮管 产品工艺：宝钢产优质碳钢、精拔、无氧化光亮热处理、检测、钢管内外壁以专业设备清洗、钢管涂防锈油防锈处理、两端塞防尘塞防尘。交货状态为NBK。 产品特点：高尺寸精度高、高内外表面光洁度，钢管热处理后内外表面均无氧化膜，钢管扩口、压扁无裂痕、冷弯不变形，并能承受高压，能作各种复杂变形及机械深加工处理。钢管颜色：浅灰带白 产品使用：液压系统用钢管，汽车用钢管，卡套用钢管，其它对钢管精度、光洁度、机械性能有很高要求的用户。 |  |
| --- | --- |
| 2、 DIN高精密黑色磷化钢管 产品工艺：以DIN高精密精拔无缝光亮钢管的成品管作为磷化用钢管，用进口环保型磷化液对钢管进行内外壁磷化，形成黑色磷化保护膜，通过磷化膜中的微孔吸收防锈油作防锈处理，两端塞防尘塞防尘。交货状态为NBK。 产品特点：钢管颜色：黑中带亮，钢管表面颜色均匀度高，一致性强，外表较为美观，钢管防锈性能好。 产品使用：液压系统用钢管，卡套用钢管。 |  |
| 二、精轧无缝光亮管系列 1、DIN高精密精轧无缝光亮精密钢管 产品工艺：宝钢产优质碳钢、精轧、无氧化光亮热处理、检测、钢管内外壁以专业设备清洗、钢管涂防锈油防锈处理、两端塞防尘塞防尘。交货状态为NBK。 产品特点：更高尺寸精度高、更高内外表面光洁度，钢管热处理后内外表面均无氧化膜，钢管扩口、压扁无裂痕、冷弯不变形，并能承受高压，能作各种复杂变形及机械深加工处理。钢管颜色：白中带亮，具有较高金属光泽。 产品使用：汽车用钢管、工程机械用钢管、对钢管的精度、光洁度有很高要求的用户。 |  |
| 钢管牌号和化学成份 |  |

| 牌号 | 化学成分% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S |
|  |  |  |  | 不大于 |  |
| St35 | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
| St37.4(10#) | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
| St45(20#) | ≤0.25 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
| St55(35#) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 |
| St52(16Mn) | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.50 | 0.035 | 0.035 |
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |

钢管力学性能

| 主要产品：冷拔或冷轧精制光亮钢管 生产范围：外径：3.0-60mm 壁厚：0.5-8mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货状态 |  | 牌号 | 产品性能指标 |  |  | 执行标准 |
|  |  |  | 抗拉强度 6b MPa | 屈服点 6s MPa | 延伸率 δ5 % |  |
| 去应力退火BKS | 最终冷成型后，在A1点以下退火。 | St35 | ≥420 | ≥315 | ≥15 | 德国标准 DIN-2391-94 |
|  |  | St45 | ≥520 | ≥375 | ≥14 |  |
|  |  | St52 | ≥580 | ≥420 | ≥11 |  |
| 退火 GBK | 最终冷成型后，钢管在非氧化介质保护气氛中退火 | St35 | ≥315 |  | ≥36 |  |
|  |  | St45 | ≥390 |  | ≥34 |  |
|  |  | St52 | ≥490 |  | ≥31 |  |
| 正火 NBK | 最终冷成型后在上相变点以上，在非氧化介质保护气氛中退火。 | St35 | 340-470 | ≥235 | ≥33 |  |
|  |  | St45 | 440-570 | ≥255 | ≥32 |  |
|  |  | St52 | 490-630 | ≥355 | ≥29 |  |

供 货 状 态

| 名 称 | 缩写 | 解 释 |
| --- | --- | --- |
| 光亮拔（轧）制——硬性 | BK | 最终冷成型后不进行热处理，因此，钢管可塑性小，对可塑性程度不予保证 |
| 光亮拔制——软性 | BKW | 最终热处理后，进行微小变形度的冷拔，继续进行再加工时钢管允许在一定界限几冷变形（弯、扩口） |
| 光亮拔（轧） 制——去应力退火 | BKS | 最终冷成型后，进行一次消除内应力热处理，钢管可以在一定界限内进行适当的再加工 |
| 退火 | GBK | 钢管最终冷成型后，在非氧化性介质保护气体中退火 |
| 正火 | NBK | 钢管最终冷成型后，在上相变点以上，在非氧化介质保护气体中退火 |
| 材质及性能 |  |  |
| 主要材料及机械性能： 本公司采用原材料主要为上海宝钢产St35、St37.4（10#）、St45（20#）、St55（35#）、St52（16Mn）、CK45等。 本公司生产的钢管机械工艺性能均极优，钢管能承受高压、特别适合液压机械和汽配空调冷冻行业。钢管能进行任何角度的冷弯变形，扩口、压扁无裂痕，适合需要对钢管进行各种弯曲变形加工的行业。 尺寸精度 1、 常用规格尺寸公差见附表《常用规格尺寸公差对照表》 2、 钢管交货长度：通常为6米，（其它交货长度面议） 压力. 压力理论计算公式. 其中： p=试验压力kgf/cm2 或 N/mm2 S=钢管公称壁厚 D=钢管公称外径 R=允许压力kgf/cm2或N/mm2,为相应钢号最低屈服点的80% 重量 定尺按理论重量计算，不定尺按实际重量结算。 钢管的理论重量按系列公式计算:W=（D-S）×S×0.02466 其中W=钢管的每米重量；S=钢管的公称壁厚；D=钢管的公称外径 表面质量 钢管内、外表面清洁、无氧化层、无裂缝、折叠、轧折、结疤、离层、发纹、。 钢管具有与所使用的制造方法及热处理方法相对应的内外表面状态（如划痕、凸起、凹槽），但其深度不超得过0.02mm。 钢管防腐包装 钢管涂防锈油、二端塑料堵头防尘、内层防水塑料薄膜、外层塑料编织袋或木箱包装。 注：钢管开具质量证明书。 |