大理石结晶

产品详细内容

大理石做为建筑装饰材料,亮丽而高雅,深受各界人士的喜爱.但是由于大理石的主要成分为钙.镁质的岩石,硬度和耐酸性都较差. 传统的大理石地面保养方法是在地面做一层含有树脂的蜡膜,以隔绝对大理石的摩擦.但同时也带来了质感不好和后期护理繁琐等弱点. 只有用化学药物做大理石结晶避免以上弱点. 大理石结晶操作流程如下: 
    一.准备工序:地面必须干燥、无蜡、无污迹,地面潮湿有水源处不能使用，大理石铺前要做防潮处理。由于大理石品种不同、材质不同。地面潮湿程度不同，在做大工程前，应先做1-5平方米试验地面。对各种指示进行检测，如光泽度、粘接强度、防水、防油、防污、耐磨、固化时间等。对于年久失修凹凸不平的地面需经翻新处理，粗磨、细磨道工序后，直接涂刷。
    二.操作工序: 
1.大理石专业清洗机，起渍，抛光， 
2、用羊毛刷或涂料滚筒对地面涂滚自流平。 
3、常温24-28h干燥后，具体干燥时间视气候温度、湿度人工加温而灵活掌握。 4、用600号水砂纸加入水打磨或采用打蜡机、百洁布垫磨平整，将石材表面空隙全部密封。无缺陷为止，有缺陷的再次进行修补. 
    三、验收标准 
1、边角与中央保持一致，光亮照人。 
2、无污迹.无脚印及划痕。
    四、主管验收每一个作业环节均有清青屋保洁组长负责监督、验收，整个施工现场由组长现场监督并对已经完成的工作进行非常细致的验收，对于不足之处当场解决，达到最佳标准。
    五、客户验收在主管验收之后联络客户，约定时间陪同客户验收，对于有不合格之处当场返工，直至达到客户的满意