超滤膜的清洗再生技术

当压力降超过初始值0.05Mpa、透水量活着水质量下降到不可接受程度时，就要对膜组件进行清洗再生。通常采用物理和化学相结合的清洗再生方法，即用物理方法快速冲洗大量污染物质，然后再用化学方法清洗顽固污染物质。

物理清洗法：①等压力水从系法（正向冲洗）

②水气混合清洗法（水气冲洗）

③负压反向冲洗法（反向冲洗）

化学清洗法：①酸洗法：配制盐酸溶液PH=1~2。利用水泵循环操作或者浸泡2~3h,对去除无机杂质效果好；

②碱洗法：配制氢氧化钠溶液PH=12，利用水泵循环操作或者浸泡2~3h，对去除有机杂质及油脂有效；

③氧化性清洗剂：利用1%H2O2，活着300mg/LNaClO水溶液清洗超滤膜，既去除了污垢，有杀灭了细菌；

④加酶洗涤剂清洗：加酶洗涤如0.5%~1.5%胃蛋白酶、胰蛋白酶。对去除蛋白质、多糖、油脂污染物质有效。