硬质炭黑和软质炭黑的区别+

硬质炭黑
橡胶用炭黑的一种习惯分类方法。指在橡胶制品中以补强为主要作用的炭黑，系相对

炭d

D

T

Dd

r。标准平均粒径在11～30 nm范围，用接触法生产的炭黑及油炉法生产的大部分炭黑也为硬质炭黑。

软质炭黑

橡胶用炭黑的一种习惯分类方法。指在橡胶制品中补强效果较差、在很大程度上起填充作用的炭黑，系相对硬质炭黑而言。标准平均粒径在31～500 nm范围，用气炉法和热裂法生产的炭黑及小部分油炉法生产的炭黑也属于软质炭黑。

炭黑的主要指标

比表面积：
　　可用BET(Brunauer-Enmet-Teller)即低温氮吸附方法测定。也可用世界上通用的简捷的碘吸附方法。测定结果所代表每克所具有的表面积,(m2/g)。
　　粒径：
　　表中所列出各种炭黑的粒径是表示碳黑原生粒径，它是通过电子显微镜测试的，是一定颗数粒径的平均值。
　　吸收值(DBP吸收值）：
　　是用邻苯=甲酸=丁酯(DBP)对炭黑的吸附。当吸附平衡时所消耗DBP量，它代表炭黑结构的大小，吸附值高则炭黑结构高，反之则低。

着色力：
　　是表示炭黑染色白体的能力，一般着色力高，其遮盖性能好。测试方法按ASTM-3265进行。
　　挥发分：
　　是炭黑表面吸附的含氧官能团（羧基、醌基、内酯基和羟基等）这些基团的含量代表炭黑的表面化学性质。它与PH值有相关性。
　　PH 值：
　　是代表炭黑的酸碱性。一般炉法炭黑均呈碱性（PH&gt;7)。只有经过后处理炭黑其PH值在3--5之间而挥发分较高。
　　表现密度：
　　单位体积炭黑的重量即：（克/升），是表示各种型号炭黑所占空间的大小，造粒度愈大，其表现密度也越大，反之则小，造粒度对炭黑的分散性（特别用于塑料和油漆油墨中）有影响。
　　加热减量：
　　是在一定温度下测定炭黑水分含量，它与炭黑的生成环境有关。