温控保护器

型号：BW-Ｂ

说明:

BW-B型大塑料外壳通用型和加强型热保护器，广泛应用于工业、家用电器电机、加湿器、电吹风、镇流器等电器设备，防止过热而产生的非正常工作提供有效可靠的安全保护。加强型外壳适用于塑封电机内置式安装，可承受 3.5MPa 的塑料成型工艺压力。产生性能符合 IEC34-11 、 GB13232 、 GB/T13002 等标准。

◆结构及保护原理

BW-B型大塑料外壳通用型和加强型系列热保护器是由导热塑料外壳、焊有银合金触点的双金属元件、导电支架、绝缘固定座、静触片及耐热导线等元件组成。电流通过有阻抗的双金属元件，遇非正常工作时，随电流增大或周围温度升高至设定温度值时，双金属元件迅速动作，打开触点，切断电路。当装置冷却到安全工作温度时，触点自动闭合，恢复正常工作状态。

◆安装及外型尺寸

产品型号 长L 宽W 高H 导线 BW-B 通用型 15.0±0.4 6.5±0.2 3.1±0.1 导线为AWG20#、22#硅胶线和电子辐照线，特殊要求可专业制造。 BW-B加强型 15.5±0.4 7.1±0.2 3.7±0.1

◆注额定动作温度对照表

规格 动作温度 规格 动作温度范围 50℃ 50±5.0℃ 100℃ 100±5.0℃ 55℃ 55±5.0℃ 105℃ 105±5.0℃ 60℃ 60±5.0℃ 110℃ 110±5.0℃ 65℃ 65±5.0℃ 115℃ 115±5.0℃ 70℃ 70±5.0℃ 120℃ 120±5.0℃ 75℃ 75±5.0℃ 125℃ 125±5.0℃ 80℃ 80±5.0℃ 130℃ 130±5.0℃ 85℃ 85±5.0℃ 135℃ 135±5.0℃ 90℃ 90±5.0℃ 140℃ 140±5.0℃ 95℃ 95±5.0℃ 145℃ 145±5.0℃ 150℃ 150±5.0℃

说明：复位温度为标准动作温度值的2/3，公差为±15℃，或由用户指定。

◆触点最大容量

电压 24V-DV 125V-AC 250V-AC 电流 12A 12A 8A

通过认证