北京航天赛德科技发展有限公司

消光效率高，漆膜透明性高，极佳的悬浮性，分散性好

北京航天赛德公司是以航天股份为主体，经吸收公司管理层和技术人员入股改制而成的现代企业制度的高科技公司。

高起点、高品质、高效率是公司的创立之本。股份公司成立以来，在超细二氧化硅领域取得突破性进展，在国内第一家突破国外技术封锁，采用凝胶法生产的大孔硅胶消光粉，打破了国内只能生产白碳黑的历史属国内首创，在孔容，吸油值等一些理化指标方面与进口同类产品水平相当，但价格却相对便宜，两年来国内外涂料企业纷纷采用，产品远销东南亚地区。

消光剂特点：

消光效率高：用先进的生产工艺使消光剂的孔隙率达到1.8毫升/克 能够得到很高消光效率

容易添加：可以在生产过程的任何工序加入

漆膜透明性高：其纯度高 SiO2干基含量在99%以上 杂质极少 其折光指数1.46 与树脂的折光指数相近 致使漆膜透明性好

极佳的悬浮性：新一代的消光剂经过了独特的有机处理 所以具有很好的悬浮性 即使经过长时间储存也不会形成硬沉淀物

分散性好：新一代消光剂极易分散与任何涂料 只需要一般的高速分散机15—20分钟的分散 即可达到很好的分散效果 细度值可达到15—25微米

- 产品物化指标

| 指标/品种 |  | SD-510 | SD-520 | SD-530 | SD-538 | SD-540 | SD-520L | SD-530L | SD-538L | SD—540L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sio2（干基）% |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 孔容ml/g |  | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1.8 |
| 比表面积m2/g |  | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| 吸油值g/100g |  | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| 平均 粒径 | Coulter | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 4 |
|  | Malver | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 加热减量% 105℃2小时 |  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤5.0 |
| 灼烧减量% 950℃2小时 |  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 |
| 表面处理情况 |  | 无机 | 无机 | 无机 | 无机 | 无机 | 有机 | 有机 | 有机 | 有机 |

2. SD系列产品的特点

可在生产过程的任何程序加入，且极易分散于任何涂料中，只需用一般的高速搅拌器，经20分钟左右的搅拌既可达到很好的分散。

凡型号后面带L的为加蜡表面处理的产品，建议最好不用砂磨或三辊磨长时间进行分散，以免降低消光效果且使黏度增加。

北京航天赛德科技发展有限公司

北京航天赛德科技有限公司 (北京航天赛德粉体材料技术有限公司)于2004年在北京成立，专注于二氧化硅消光粉的研发与生产，	是目前国内规模较大的高档二氧化硅消光粉的生产厂，公司拥有国内先进的技术研发队伍和大型生产设备及专业试验室，汇集国内知名专家,使公司在二氧化硅消光粉、喷墨打印介质、哑粉、增稠剂、消光粉、食品添加剂的科研与生产方面处于领先地位。公司中高级工程技术人员在公司员工数中占有重大比例，并与国内硅化物行业，涂料行业，喷墨打印介质等行业中众多知名企业有着广泛密切的合作关系。

北京航天赛德科技有限公司在油漆涂料的消光技术领域和彩色喷墨打印介质吸附剂的应用技术领域中都具有领先性，公司的生产工艺技术达到了国际同步水平，其产品品质在国内受到广大用户的欢迎和信赖。目前已形成大量的具代表性的大客户群。

北京航天赛德公司在行业中有如下优势：

（1）全国高档消光剂系列产品产销量第一。

（2）第一家突破国外消光剂技术封锁，可在彩板漆、木器漆中完全替代进口产品。

（3）拥有国内一流的高级研发人才，并与国内著名院校和科研机构保持密切的合作关系。

（4）拥有先进的生产，试验设备，以“严肃认真，周到细致，稳妥可靠，万无一失”的航天十六字方针，贯穿到公司管理的每一个环节，为用户提供满意的服务和产品。

由于之前的产量无法满足客户的需求，公司于2008年在河北设立了分厂，增加了两条生产线，完全可以满足国内市场的需求量，同时在广东顺德设立了华南办事处，更好地为客户做好售后服务，全国各地的客户均可从办事处提货，欢迎广大客户来电联系。

北京航天赛德科技发展有限公司是一家专业从事二氧化硅消光粉的研发、生产、销售于一体；具有自主进出口经营权的公司，它座落在中国首都，成立于1998年，    航天赛德所销售的产品涉及涂料、油墨、塑胶、造纸、纺织印染、陶瓷、建材、新能源和新型环保材料等领域。
      航天赛德内贸营销采取分行业管理模式，涉及的重点行业包括：木器涂料行业、卷材涂料行业、工业涂料行业、UV涂料行业、水性树脂行业、建筑材料行业共六大行业。
     航天赛德高度重视产品品质，加强进仓检控。多年来，我们引进了许多国际先进的检测控制仪器、编制了品控手册、不断完善控制手   段。保证我们的产品在出仓前做到百分之百的合格。 
     航天赛德积极贯彻国际、国内各项安全标准的实施，所有在售产品都通过了Rosh、MSDS等安全检测，真正做到环保、安全、放心！

航天赛德SD系列皮革专用消光粉适用于溶剂型或水性皮革表面涂饰剂，透明度高，很容易添加，并能快速分散开来，从而达到很高的消光效率，同时化学性质又很稳定。本产品为黄皮纸袋中性包装，可免费提供样品，免费送货上门，保证质量！超微细二氧化硅说明书

合成二氧化硅是一种无定形二氧化硅，不含晶体结构的，有一定的比表面积和孔容的多孔性结构，白色粉末状物质。

SD-430P主要技术指标

| 检测项目 | 技术要求 | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅（干基）含量， % | ≥98.0 | HG/T3062-2008 |  |
| 细度，μm | ≤18 |  | 刮板细度计 |
| 平均粒径（Malver）μm | 2 |  |  |
| 比表面积m/g | 18030 |  |  |
| 加热减量， % | ≤6.0 | HG/T3065-2008 |  |
| 灼烧减量， % | ≤6.0 | HG/T3066-2008 |  |
| pH值（5%悬浮液） | 6～8 | HG/T3067-2008 |  |
| 吸油值，g/100g | 200～300 | GB5211.15-1988 |  |
| 白度(蓝光) | ≥94 |  | 数字白度仪 |
| 总铅(Pb)，ppm | ≤600 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性铅(Pb)，ppm | ≤90 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性锑(Sb)，ppm | ≤60 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性砷(As)，ppm | ≤25 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性钡(Ba)，ppm | ≤1000 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性镉(Cd)，ppm | ≤75 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性铬(Cr)，ppm | ≤60 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性汞(Hg)，ppm | ≤60 | ASTM F963-07 |  |
| 可溶性硒(Se)，ppm | ≤500 | ASTM F963-07 |  |

航天赛德SD系列卷材涂料消光粉适用于卷材涂料与卷钢涂料的消光作用，在添加到涂料中时极易分散，节省了涂料加工时间，并且固化速度更快，提高卷材生产线的效率。同时，消光效率高，即使经过长时间的储存，也不会形成硬沉淀物，具有良好的悬浮性。

航天赛德有限公司是专业研发、生产纳米二氧化硅的高新技术企业，是目前国内最具有专业水平的喷墨打印介质生产基地。公司研制开发的航天赛德系列二氧化硅喷墨打印介质吸附剂，采用了先进的生产工艺与设备。本产品孔容大，纯度高，具有超强吸收性和色彩还原性。吸墨性能好，干燥速度快，色彩饱和度高，层次丰富，打印效果极佳。

产品型号：SD-640

产品外观：白色粉末能自由流动

产品的物化指标

| 项 目 | 技术指标 | 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2含量（干基），% ≥ | 93 | PH值 | 5.5-7.5 |
| 加热减量（105℃），% ＜ | 4.5 | DBP吸收值，cm3/g | 2.40-3.00 |
| 灼热减量（1000℃），% ＜ | 5.0 | 孔 容，ml/g ≥ | 1.8 |
| 颜 色 | 优于标样 | 平均粒径(激光法)，um ＜ | 3.00 |

应用原理

航天赛德二氧化硅喷墨打印介质是彩色喷墨基材表面涂层中的吸附材料，涂层是彩色墨水的承接物，因此介质的特性就是涂层的特性，打印时墨自墨头喷到纸张表面后，其中的水分被迅速吸收渗透到涂层内部，同时涂层中的二氧化硅吸附剂可以将水分迅速吸收，从而可以保证墨滴中的染料不发生扩散，不串色，墨滴圆滑，边缘清晰，最后形成的图像效果逼真，分辨率高，色彩鲜艳。

应用范围

彩色喷墨打印纸、数码相纸、高光相纸、亚光相纸、防水PP合成纸、防水哑光相纸、背胶PP纸、防水白画布、制版胶片艺术布、灯箱片、金银卡纸

包装规格

牛皮纸复合编织袋 净重15KG

注意事项

●建议客户在装卸、使用和运输过程中，采取必要防护措施，避免粉尘飞扬。

●建议堆放高度不超过10层，受挤压会影响产品的分散性，请适当延长分散时间。

●建议使用时，开包即用，避免因受潮影响使用效果。

航天赛德SD系列彩色喷墨介质吸附剂是彩色喷墨基材表面涂层中的吸附材料，涂层是彩色墨水的承接物，因此介质的特性就是涂层的特性，打印时墨自墨头喷到纸张表面后，其中的水分被迅速吸收渗透到涂层内部，同时涂层中的二氧化硅吸附剂可以将水分迅速吸收，从而可以保证墨滴中的染料不发生扩散，不串色，墨滴圆滑，边缘清晰，最后形成的图像效果逼真，分辨率高，色彩鲜艳。广泛应用于纤维纸，合成纸，布类，胶片类。本产品孔容大，含铁量低，具有超强吸收性和色彩还原性。吸墨性能好，干燥速度快，色彩饱和度高，层次丰富，从而提供高水平的打印质量。

航天赛德SD系列涂料消光粉用先进的生产工艺使消光剂的孔隙率达到1.8毫升/克，能够得到很高的消光效率，其消光效能可与国外同类产品相媲美。而且经过了独特的有机物处理，所以具有很好的悬浮性，即使经过长时间储存也不会形成硬沉淀物。在生产过程的任何工序加入，极易分散于任何涂料，只需用一般的高速搅拌器即可，使用约5米/秒的桨叶周边速度，经15-20分钟的搅拌，即可达到很好的分散，Hegman细度值15-25微米。消光粉产品的纯度高（SiO2在99%以上），杂质极少，其折光指数1.46，与树脂的折光指数相近，致使漆膜透明性好。

SD系列二氧化硅消光剂有两种类型，分别用于不同的消光要求。其中用有机物处理的产品，并不是微粉蜡与微米级二氧化硅的机械混合，而是互相渗透，成为均匀的粉体。SD-系列二氧化硅的消光原理二氧化硅消光剂，由于粒度小，（一般在5μm以下）又为多孔性物质，在油漆中下沉缓慢，漆膜表干时仍有很多留在表面，形成微小的凹凸不平，使入射光变成散乱的漫反射，光泽度下降，但不影响漆膜外观的平整性和手感。加入经有机物处理的消光剂，使漆膜的丰满度，抗划痕性、耐磨性、抗沉积性能更优。

具有这么多优势的航天赛德SD系列消光粉被广泛应用于所有的木器涂料（家具漆），卷钢涂料，一般工业涂料，以及装饰漆和市售涂料。

品牌：航天赛德

型号：SD-520,SD-520L,SD-530,SD-530L,SD-540,SD-540L,SD-640,SD-730 SD-405

产地：河北

详细说明: 本公司供应航天赛德SD系列消光剂，进口产品完美替代品，质量保证，欢迎咨询洽谈。

北京航天赛德公司

北京航天赛德公司是以航天股份为主体、经吸收公司管理层和技术人员入股改制而成的现代企业制度的公司，专业生产二氧化硅消光剂，增稠剂类产品，经过公司六年的奋斗，在该领域已成为品种最全、质量最好、规模最大的企业，产品已被国内最著名的几十家企业采用，并开始出口。 北京航天赛德公司坚持的宗旨是“发展民族工业，创立中国名牌”。企业坚持永续经营的思想，以技术质量领先做为企业的发展战略，以诚信经营做为公司培训员工的基本理念，并将其纳入员工的考核内容，因此，公司的业绩蒸蒸日上，每年都在高速增长。

北京航天赛德公司在行业中有如下优势：

（1）全国高档消光剂系列产品产销量第一。

（2）第一家突破国外消光剂技术封锁，可在彩板漆、木器漆中完全替代进口产品。

（3）拥有国内一流的高级研发人才，并与国内著名院校和科研机构保持密切的合作关系。

（4）拥有先进的生产，试验设备，以“严肃认真，周到细致，稳妥可靠，万无一失”的航天十六字方针，贯穿到公司管理的每一个环节，为用户提供满意的服务和产品。

北京航天赛德公司的产品优势：

（1）优良的性能价格比 经过多年来产品质量的持续改进，我公司生产的SD系列消光剂、增稠剂已完全可替代进口产品且有着很好的性能价格比。目前公司产品正处于供不应求的状态，为满足广大用户的要求，我公司正斥巨资，扩建生产线，近期可向市场大量供货。

（2）全国范围内的供货网络 我公司在华东、华南、华北三大油漆涂料基地发展了代理商或设有分公司与十几家全国专线运输公司签订了运输协议，能为用户提供及时周到的供货服务。

（3）可靠的质量保证 我公司产品实行“三包”，可与用户签订质量保证协议。已经有国内几十家著名油漆、涂料厂家做过的应用试验和质量考核。 北京航天赛德公司整合产品、技术、营销资源、管理等方面的优势全面提升公司的竞争力，使企业走向良性发展的循环，在创立国产品牌的道路上迈出了坚实的步伐。北京航天赛德粉体材料技术有限公司研究开发了新一代的高效消光剂，其消光效能可与国外同类产品相媲美。

产品特点：

* 消光效率高用先进的生产工艺使消光剂的孔隙率达到1.8毫升/克，能够得到很高的消光效率。* 添加容易可以在生产过程的任何工序加入。* 漆膜透明性高消光剂产品的纯度高（SiO2在99%以上），杂质极少，其折光指数1.46，与树脂的折光指数相近，致使漆膜透明性好。* 极佳的悬浮性由于新一代的消光剂经过了独特的有机物处理，所以具有很好的悬浮性，即使经过长时间储存也不会形成硬沉淀物。* 分散性好新一代的消光剂极易分散于任何涂料，只需用一般的高速搅拌器即可，使用约5米/秒的桨叶周边速度，经15-20分钟的搅拌，即可达到很好的分散，Hegman细度值15-25微米。

二氧化硅消光剂 产品的物化指标：指标 品种

| 指标/品种 |  | SD-510L | SD-520 | SD-530 | SD-538 | SD-510 | SD-520L | SD-530L | SD-538L | SD—430P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sio2（干基）% |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 孔容ml/g |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |
| 比表面积m2/g |  | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| 吸油值g/100g |  | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| 平均 粒径 | Coulter | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 |
|  | Malver | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 加热减量% 105℃2小时 |  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤6.0 |
| 加热减量% 950℃2小时 |  | 12-13 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | ≤6.0 |
| 表面处理情况 |  | 有机 | 无机 | 无机 | 无机 | 无机 | 有机 | 有机 | 有机 | 无机 |

外　 观 白 色 流 动 性 粉 末 SD-520，SD-530，SD-540，SD-538粒子表面未进行有机物包覆建议与微粉蜡共用。

SD-520L，SD-530L，SD-540L，SD-538L粒子表面由有机物包覆，具有良好悬浮性，放置过程中不产生硬沉淀，漆膜具有优良的耐磨性和抗划痕性，丰满度好。

SD消光剂应用范围涂料体系 建议型号

家具涂料: SD-530L，SD-540L

皮革、人造革: SD-510、SD-510L、SD-430、SD-430P  SD-405  SD-480   SD-802

家装涂料: SD-530，SD-530L

薄膜涂料: SD-520L

涂料类型 建议型号

溶剂型色漆: SD-430，SD-530，SD-540，SD-530L，SD-540L

溶剂型清漆: SD-430，SD-520L,SD-530，SD-530L，SD-540

油墨、光油（水性油性）、纺织印花:  SD-520L   SD-530L

PVC手套PU处理剂、皮革: SD-510

卷材涂料：SD-538, SD-538L

二氧化硅喷墨打印介质吸附剂(纤维纸、相纸、PVC证件卡、背胶纸、油画布)：SD-520  SD-640  SD-690

增稠剂：SD-430  SD-410  SD-520  SD-802

SD系列二氧化硅消光剂有两种类型，分别用于不同的消光要求。其中用有机物处理的产品，并不是微粉蜡与微米级二氧化硅的机械混合，而是互相渗透，成为均匀的粉体。SD-系列二氧化硅的消光原理二氧化硅消光剂，由于粒度小，（一般在5μm以下）又为多孔性物质，在油漆中下沉缓慢，漆膜表干时仍有很多留在表面，形成微小的凹凸不平，使入射光变成散乱的漫反射，光泽度下降，但不影响漆膜外观的平整性和手感。加入经有机物处理的消光剂，使漆膜的丰满度，抗划痕性、耐磨性、抗沉积性能更优。