| 产品定义 YTL自粘橡胶高分子防水卷材是美利信公司吸收国外先进技术研制开发的自粘高弹环保防水材料。它是以合成橡胶、优质重交沥青、增塑剂、抗老化剂等为基料、以高弹高强高分子树脂膜、铝箔等为表面材料，采用防粘隔离纸作为隔离层的自粘防水卷材。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品分类 YTL自粘橡胶高分子防水卷材分为YTL—A型和YTL—B型两大类。 ① YTL—A型为无胎自粘卷材，执行行业标准JC840—1999，规格 宽度：1000mm；厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm；表面材料：聚乙烯膜（PE）、铝箔（AL）、铝—聚酯复合膜（AP）、无膜（N）② YTL—B型为聚酯胎自粘卷材，执行行业标准JC898—2002，规格 宽度：1000mm；厚度：1.5mm、2mm、3mm；表面材料：细砂（S）、聚乙稀膜（PE）、铝箔（AL）、铝—聚酯复合膜（AP）。 |  |  |
| 材料特点 ·具有450%以上的断裂伸长率，能适应各种基层变形； ·粘结力强，卷材与卷材搭接后融为一体，搭接处的剪切、剥离强度都大于卷材自身； ·具有独特的“自愈”功能，施工时砂子、钉子等硬物戳穿的孔洞能自行愈合； ·卷材与基层具有良好的粘结性能，可有效防止卷材下面出现“串水”现象，避免防水层整体失效； ·施工简单方便，容易维修。 |  |  |
| 适用范围 YTL自粘橡胶高分子防水卷材广泛适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、厨卫间的防水、防渗、防潮，该系统还适用于管道及易变形部位、木结构、金属结构的防水、防腐、防渗。 |  |  |
| YTL配套产品 ·基层处理剂：基层处理剂可固结基层表面的灰尘，加强卷材与基层的粘结性能，亦可作为卷材清洁剂使用，改善被玷污卷材的自身粘结性能。 ·密封膏：密封膏用于卷材施工中特殊部位的密封处理。 |  |  |
| 材料技术性能指标 YTL — A 型 JC840 — 1999. 项 目; 表 面 材 料. PE; AL; N. 不透; 压力， MPa; 0.2; 0.2; 0.1. 水性; 保持时间， min; 120, 不透水; 30, 不透水. 耐热度; —; 80 ℃，加热 2h ，无气泡，无滑动; —. 拉力， N/5cm ≥; 130; 100; —. 断裂延伸率， % ≥; 450; 200; 450. 柔度; — 20 ℃， Φ 20mm ， 3s ， 180 。 无裂纹. 剪切性能 N/mm; 卷材与卷材≥; 2.0 或粘合面外断裂; 粘合面外断裂. 卷材与铝板≥. 剥离性能， N/mm ≥; 1.5 或粘合面外断裂; 粘合面外断裂. 抗穿孔性; 不 渗 水. 人工 候化 处理; 外观; —; 无裂纹，无气泡; —. 拉力保持率， % ≥; 80. 柔度; -10 ℃ , Φ 20mm,3s,180 。 无裂纹. YTL-B 型 JC898-2002. 序 号; 型号; Ⅰ; Ⅱ. 厚度， mm; 1.5; 2; 3; 2; 3. 1; 可溶物含量， g/m 2 ≥; 800; 1300; 2100; 1300; 2100. 2; 不透 水性; 压力， MPa ≥; 0.2; 0.3. 保持时间， min ≥; 30. 3; 耐热度 ℃; PE 、 S; 70 无滑动、流淌、滴落. AL; 80 无滑动、流淌、滴落. 4; 拉力， N/50mm ≥; 200; 350; 450. 5; 最大拉力时延伸率， % ≥; 30. 6; 低温柔度，℃; -20; -30. 7; 剪切性能 N/mm; 卷材与卷材; 2.0 或粘合面外断裂; 4.0 或粘合面外断裂. 卷材与铝材. 8; 剥离性能， N/mm ≥; 1.5 或粘合面外断裂. 9; 抗穿孔性; 不渗水. 10; 撕裂强度， N ≥; 125; 200; 250. 11; 水蒸气透湿率 a , g/(m 2 .s.Pa) ≤; 5.7 × 10 -9. 12; 人工气候 b 加速老化; 外观; —; 1 级. 无滑动、流淌、滴落. 拉力保持率， %; 80. 低温柔度，℃; -10; -20. 注： a. 水蒸气透湿率性能在用于地下工程时要求。 B. 聚乙烯膜面、细砂面卷材不要求人工加速气候老化性能。. |  |  |
| 包装规格 ·YTL-A型自粘卷材：25m2/卷/箱 15m2/卷/箱 ·YTL基层处理剂：8kg/桶 15kg/桶 ·YTL-B型自粘卷材：15m2/卷/箱 10m2/卷/箱 ·YTL密封膏：4kg/桶 20kg/桶 |  |  |
| 注意事项 ·启封后未用完的基层处理剂及密封保存，以防挥发失效； ·在贮存期内基层处理剂可能出现少量沉淀，属正常现象，搅拦均匀后可正常使用； ·当施工间歇较长或现场环境灰尘较多时，宜用基层处理剂将卷材搭接部位清洁后，再进行下一步施工； ·防水层施工过程中及完工后应注意成品保护，防止人为损坏。 |  |  |
| 注意事项 ·卷材应在干燥、通风的环境下贮存，防止日晒雨淋。 ·卷材应平放，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不应超过 5 层。 ·卷材、基层处理剂及密封膏，在运输及贮存过程中均应远离火源，贮存期均为十二个月。 |  |  |

| 施工工艺流程 处理基层——涂刷基层处理剂——细部节点处理——铺贴自粘卷材——卷材密封收头——防水层质量检验——施工防护层 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工工艺流程 ·处理基层：基层表面应坚固、平整、干燥、无灰尘油污，转角处应做成 50mm × 50mm 斜角或半径 50mm 的圆角。 ·涂刷基层处理剂：在铺贴防水层前应在基层上均匀涂刷 YTL 专用基层处理剂，用喷涂或滚涂的方法均可，涂刷前应将处理剂充分搅拌，涂刷时应厚薄均匀，不漏底、不堆积，当涂刷的基层处理剂不粘手时即可铺贴自粘卷材。基层处理剂的参考用量为 0.2kg/m 2 。 ·细部节点处理：在大面积铺贴防水层前，应按节点构造图要求，在需要增加附加层的部位，如雨水口、天沟、阴角、阳角、管道口附近等处先作附加层，卷材裁剪口及收头部位应用密封膏密封。 ·铺贴自粘卷材： 1.铺贴前应先弹线定位，将卷材展开对准基准线试铺（隔离纸朝下）； 2.将卷材沿中线对折，从中线处将隔离纸裁开； 3.将隔离纸从卷材背面撕开一段长约 500mm ，再将撕开隔离纸的这段卷材对准基准线贴铺定位。 4.将该半幅卷材重新铺开就位，拉住已撕开的隔离纸纸头均匀用力向后拉，同时用压锟从卷材中部向两侧滚压，直至将该半幅卷材的隔离纸全部撕开。 5.依照上述方法同样贴铺另半幅卷材。 6.立面铺贴可依照上述方法自上而下一次铺贴完成。 7.卷材搭接宽度为长边 65mm 、短边 80mm ，或采用垫铺 160mm 宽双面自粘胶带作为搭接附加条，前、后幅卷材短边分别在此搭接附加条上贴铺各边为 80mm 宽，并用密封膏密封短边搭接缝， AL 、 AP 覆面卷材短边搭接必须采用垫条搭接方式。相邻两排卷材的短边接头应错开 300mm ，以免多层接头重叠而使卷材贴铺不平。 ·卷材密封收头 薄弱的部位，如外露卷材短边搭接、卷材收头及异型部位等，应采用密封膏密封。卷材四周末端收头伸入立墙凹槽内，用金属压条固定，再用密封膏密封，金属压条采用宽 10 — 15mm ，厚度 1 — 3mm 铝合金压条，间隔 200mm 用钢钉固定。 ·防水层质量检验 防水层施工完后，未做防护层之前， PE 膜覆面的卷材由于强阳光照射吸热变形会引起部分卷材表面皱褶、起鼓，这属正常现象，不会影响其防水性能，一经隐蔽即会消失。有条件的工程应作蓄水试验，蓄水 24 小时不渗水为合格。 ·施工防护层 防水层施工完毕后即应采取隐蔽措施（防护层），一般应在 24 小时之内完成。平面防护层采用水泥砂浆、细石砼或块状保护层；立面防护层采用聚苯板或砖砌体保护。. |  |  |