北京航天赛德科技发展有限公司

北京航天赛德公司是以航天股份为主体，经吸收公司管理层和技术人员入股改制而成的现代企业制度的高科技公司。

高起点、高品质、高效率是公司的创立之本。股份公司成立以来，在超细二氧化硅领域取得突破性进展，在国内第一家突破国外技术封锁，采用凝胶法生产的大孔硅胶消光粉，打破了国内只能生产白碳黑的历史属国内首创，在孔容，吸油值等一些理化指标方面与进口同类产品水平相当，但价格却相对便宜，两年来国内外涂料企业纷纷采用，产品远销台湾及东南亚地区，我们的客户有：

汽车涂料：上海大桥、江苏普兰纳、武汉双虎（武汉力诺）、常州福莱姆、PPG 江门银帆化学。

木器漆方面：立邦各分厂、威士伯、紫荆花、深圳中华制漆、亚士漆、展辰各分厂、三棵树涂料、上海富辰、石家庄金鱼、常州猴王、珠江化工、美家集团、长春藤漆、烟台北方涂料、山东恒威漆业、湖南亚大等。

卷材涂料方面：立邦各分厂，贝格各分厂，昆山永记，宁波正良，张家港立宇化工、江苏兰陵化工、无锡力同化工、江苏晨光涂料、无锡雅丽涂料、霸州京华金属制品、包头蒙豹王涂料等。

皮革化工方面：北京林氏，四川亭江、清远美乐仕、上海达明、嘉伟、温州均得利、米邦、天津万发、邦佳、合肥安科、石家庄皮革厂、北方皮革厂、常熟进尚、宁波诺尔丽、罗兴化工、广州白云嘉德、厦门进尚树脂等。

塑胶漆:东莞恒基，深圳松辉，惠州恒昌，贝格等

- 产品物化指标

| 指标/品种 |  | SD-510 | SD-520 | SD-530 | SD-538 | SD-510L | SD-520L | SD-530L | SD-538L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sio2（干基）% |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 孔容ml/g |  | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 |
| 吸油值g/100g |  | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| 平 均 粒 径 | Coulter | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 |
|  | Malver | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 加热减量% 105℃2小时 |  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 灼烧减量% 950℃2小时 |  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | ≤5.0 |
| 表面处理情况 |  | 无机 | 无机 | 无机 | 无机 | 有机 | 有机 | 有机 | 无机 |

2. SD系列产品的特点

可在生产过程的任何程序加入，且极易分散于任何涂料中，只需用一般的高速搅拌器，经20分钟左右的搅拌既可达到很好的分散。

凡型号后面带L的为加蜡表面处理的产品，建议最好不用砂磨或三辊磨长时间进行分散，以免降低消光效果且使黏度增加。

广东办事处地址： 佛山市顺德区大良镇银畔丽苑2座1503室

联系人:陈桂贤

联系电话: 15919079700