轧辊专用硬度计HS191

功能特点：

●全中文显示，菜单式操作。
●Mini USB通讯接口。
●非轧辊专用状态可配备7种不同冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲击装置类型。
●可存储373~2688组（冲击次数32~1）单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度

制等信息。
●可预先设置硬度值上、下限，超限即自动报警，方便用户批量测试的需要。
●示值软件校准功能。
●内置高性能锂电池及充电控制电路，具有超长的工作和待机时间。
●可配备电脑软件，支持数据查询、存储、统计和柱状图显示等功

技术参数：

| 轧辊专用状态测量范围 | HSD（30～110） |
| --- | --- |
| 非轧辊专用状态测量范围 | HLD（170～960） |
| 硬度制 | 里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏A（HRA）、洛氏B（HRB）、洛氏C（HRC）、维氏（HV）和肖氏（HS） |
| 测量方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上） |
| 测量材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜和锻钢 |
| 显示 | LCD,128×64 图形点阵液晶（高配版本配置OLED屏） |
| 打印功能 | 热敏打印头，工作安静，可随时打印测量结果 |
| 打印纸 | 宽57.5±0.5mm，直径30mm |
| 数据存储 | 240～1000 组（冲击次数32～1） |
| 通讯接口标准 | USB2.0 |
| 充电电源 | 5VDC，220VAC |
| 充电时间 | 4～5小时 |
| 电池 | 7.4V，Li（2000mAh）电池 |
| 环境温度 | 0～40℃ |
| 存储温度 | -25～70℃ |
| 持续工作时间 | 约300小时（不开背光时） |

标准配置：主机；D型冲击装置；小支承环；尼龙刷（I）；高值里氏硬度块；充电器；通信电缆；仪器箱

可选配件：数据处理软件（计算机上应用）,各种异型冲击装置和支承环，高、中、低值里氏硬度块

肖氏轧辊硬度计HS181

精准、实用、多功能轧辊专用硬度计

笔式轧辊专用硬度计HS200

笔式轧辊专用硬度计HS200

功能特点：

●全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。OLED液晶显示屏幕，方便在任何环境下使用。

●Mini USB数据通讯接口。

●可存储48～350 组（冲击次数32～1）单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

●可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要

●具有示值软件校准功能。

●内置高性能锂电池及充电控制电路，具有超长的工作和待机时间。液晶实时显示电池剩余电量。

●配备上位机软件，功能更加强大，满足质量保证活动和管理的更高要求。

技术参数：

| 轧辊专用状态测量范围 | HSD（30～110） |
| --- | --- |
| 非轧辊专用状态测量范围 | HLD（170～960） |
| 测量方向 | 360° |
| 硬度制 | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏 |
| 显示 | OLED,128×32 图形点阵液晶 |
| 数据存储 | 48～350 组（冲击次数32～1） |
| 上下限设置范围 | 同测量范围。 |
| 充电电源 | 5VDC，220VAC |
| 充电时间 | 1～2小时 |
| 电池 | 3.7V，Li（120mAh）电池 |
| 环境温度 | 0～40℃ |
| 存储温度 | -25～70℃ |
| 持续工作时间 | 约10小时 |
| 通讯接口标准 | USB |
| 外形尺寸 | 146×30×25mm(主机) |
| 重量 | 约110g(主机) |

标准配置：主机1; 小支承环; 尼龙刷（I）1; 高值里氏硬度块1; 充电器1; 通信电缆1; 数据处理软件（计算机上应用）1;仪器箱1.

可选配件：各种异型支承环,、中、低值里氏硬度块

# Text boxes

轧辊专用硬度计HS191是一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属轧辊的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点。它是以里氏硬度为原理，针对轧辊肖氏硬度测量设计独立的系统，测量系统支持轧辊专用和非轧辊专用两种状态，并可通过快捷键进行状态切换。还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

轧辊硬度计HS181是时代恒宇科技有限公司最新研发成功的肖氏轧辊硬度计，HS181采用128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富。全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。 该仪器支持7种不同冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲击装置类型。

特点：
●可存储48～350组（冲击次数32～1）
● 单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息
●可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。
●有背光显示，方便在暗环境使用。
●在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示。
●液晶屏上有低电压显示功能。
●具有示值软件校准功能,打印机与主机可分离。
技术参数：

| 产品功能 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 轧辊专用状态测量范围 非轧辊专用状态测量范围 | HSD（20～115） HLD（170～960）HLD |
| 测量方向 | 360° |
| 硬度制 | 里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、洛氏A、维氏、肖氏 |
| 显示 | LCD,128×64图形点阵液晶 |
| 数据存储 | 48～350组（冲击次数32～1） |
| 上下限设置范围 | 同测量范围。 |
| 使用温度 | 0℃～40℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 电源 | 5号AA电池，两节 |
| 通讯接口标准 | RS232 |
| 外形尺寸 | 175×86×44.5mm主机 |
| 重量 | 约0.34kg(主机) |

标准配置：主机1台；D型冲击装置1只；小支承环1只；尼龙刷（I）1只；螺丝刀1把；
高值里氏硬度块1块；5号AA碱性电池2节

轧辊专用硬度计HS200，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点。它是以里氏硬度为原理，针对轧辊肖氏硬度测量设计独立的系统，测量系统支持轧辊专用和非轧辊专用两种状态，可以直接测量洛氏（HRC、HRB、HRA）、里氏（HL）、布氏（HB）、维氏（HV）、肖氏（HS）硬度值。

笔式轧辊专用硬度计HS200采用超低功耗设计，使用高性能锂电池实现超长的工作和待机时间，更加小巧灵活的外观设计提高了使用灵活性。