DPS永凝液

一、产品介绍：

DPS永凝液防水材料是水基渗透结晶型防水材料（水基的优点是结构层中有水时还可以继续反应，直到“吸干”水分为止）。它的防水机理是与混凝土中的游离碱产生化学反应，生成稳定的枝蔓状晶体胶质，能有效地堵塞混凝土内部微细裂缝和毛细空隙，使混凝土结构具有持久的防水功能和更好的密实度及抗压强度。渗透深度达20-30mm，同时还能有效地阻止酸性物质、油渍和机油对混凝土的侵蚀。 可用于任何情况的混凝土基面。

二、产品特点：

用于混凝土构筑物表面，不改变构筑物外观和结构，同时可加强与装饰面层的黏结，延长装饰面层的使用寿命。

有高度的渗透性能，迎水面背水面均可使用。可渗透进混凝土结构内部，形成密实的永久性防水层，有效防止水、潮气、油脂、酸碱、霉菌、紫外线等的侵蚀，防止钢筋锈蚀。

可增加混凝土的硬度与密实度，强化混凝土结构，提高混凝土的机械性能，抗物理磨损，可修补混凝土的微细裂缝，延长使用寿命，可用于新旧混凝土干燥或潮湿基面。

三、应用范围：

用于工民新、旧建筑物及各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程的防水。

可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库库等的防渗、防潮、防霉变。

用于建筑物保护及化工防腐工程的防腐、防风化。

用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度，且无冰冻的危害。

四、施工方法：

基面处理：清理混凝土表面的粉尘、浮浆、油污等；有较大的裂缝、孔洞等要预先修补好；渗漏水的部位，要先进行灌浆堵漏处理，修补好表面。

用清水喷湿混凝土表面，等达到微湿无明水方可施工。

使用前要摇晃桶或搅拌至少一分钟，以便溶液均匀。

用刷子滚刷或者低压喷涂设备均匀喷涂一遍DPS，表面微干即DPS被混凝土完全吸收后，再喷涂第二遍。

一般混凝土，只需涂抹DPS两遍即可。若表面过于潮湿，或者混凝土质地比较疏松，可多喷涂1～2遍永凝液DPS防水材料（最多喷涂四遍）。

养护：施工完毕，表面略干要洒水养护，养护时间间隔以及次数，要视气候、温度情况而定，夏季气温高，可多养护几次。

五、参考用量：

0.2～0.3kg/㎡

六、包装贮存：

本产品用塑料桶包装：50公斤/桶   20kg/桶

请于阴凉处密封贮存，温度5℃～35℃

保质期为12个月。