企 业 概 述

辽宁扬辰冶金材料有限公司创建于2002年，现有员工200余人，企业占地面积673,726平方米。是以生产、研发和销售海绵钛(钛材、钛设备)系列、无水氯化镁系列、镁及镁合金熔剂、铝加工铸造辅料（熔剂、添加剂、中间合金等）、高强度玻璃纤维制品系列和机械加工为主导产业，兼营有色金属、矿产品、石墨制品和化工原料等专业性技术型企业。

企业一贯秉承“创新、务实、发展、超越”的经营理念，不断规范企业管理、强化工艺流程、提升产品质量、健全服务体系。顺利通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证。拥有自营进出口权。企业连续多年荣膺省、市级重合同守信用企业，市级社会事业发展奉献企业等诸多殊荣。企业生产的主导产品远销国内外市场，得到了客户的一致认可和好评。下设大连进出口公司、海城氧化镁厂和锦州、抚顺无水氯化镁加工厂。

主要产品介绍：

一、海绵钛及钛制品：主要种类有0~5级海绵钛，同时提供各种含量等外海绵钛（边皮钛、胆内钛、底皮钛、上爬钛等）、40~80目钛粉、钛材和钛设备。其中海绵钛采用内塑料袋外镀锌铁桶包装，200公斤/桶,内充氩气,颗粒为0.83-25.4mm之间.海绵钛经熔炼铸锭后，可加工成各种钛材和钛设备；也可熔炼成各种钛合金产品；还可以用粉末冶金法制造各种钛部件和钛设备。它被广泛用于航空航天、船舰、兵器、化工、石油、电力、轻工、冶金、纺织、建筑、医疗、体育、休闲等行业。

二、无水氯化镁和六水氯化镁系列产品：

（1）高纯无水氯化镁(卤精)为公司生产海绵钛或海绵锆过程中产生的副产品，该产品是生产菱镁制品或镁加工熔剂等主要原料。月产量1500吨，含量99.28-99.6%，白色透亮晶体。可按照客户要求加工成1吨/块、80-150目粉状、0.02-4mm颗粒、0-60mm片状或破碎小块状，包装采用内塑外编，25或50公斤/袋。溶解水后清澈无杂质。无水氯化镁（MgCl2）企业质量标准：其化学成分(%) MgCl2≥99.28-99.6; K≤0.005; Na≤0.005;Ca≤0.005;Fe≤0.002;Si≤0.002。

（2）六水氯化镁(卤片) 为公司自主生产，月产量300吨，纯品为无色单斜晶体。工业品往往呈黄褐色或白色，含氯化镁约40～50%，还含有硫酸镁、氯化物等杂质，有苦涩味。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，容易潮解。116～118℃热熔分解。其中白色片,含量47.1%；淡黄色或深黄色片，含量45.8%,片状,25公斤/袋, 卤片的国家标准规定: MgCl2≥45%；K≤0.7%；Na≤0.5% ；SO4≤3%；可提供食用和工业用不同规格和质量。

三、轻烧氧化镁（轻烧粉）：月产量3500吨，含量65~90%、淡黄或白色粉末、活性62%以上、含钙量小于1.5%、烧矢量6-8、180-200目。公司生产的重质轻烧氧化镁采用优质的菱镁矿，先进的生产工艺为煤气反射窑，配有窑温控制系统，可以随时控制窑温，通过窑温来控制氧化镁的活性和含量，最大限度的提高氧化镁半成品的质量。本公司不断开发出适用于菱镁瓦 防火板、保温隔墙品性状板、复合保温板、通风管道、大棚支架、鞭炮固引剂，化工脱硫，硫酸镁，硝酸镁，水处理，建材、化工等几大氧化镁系列产品。

四、镁及镁合金熔剂：辽宁最大的镁及镁合金熔剂专业生产企业，主要品种为镁及镁合金精炼剂，覆盖剂，熔解剂，清洗剂，镁合金1~6号熔剂，钙熔剂，钡熔剂，镁合金复合专用熔剂。其生产工艺是将所需要的熔剂成份：高纯无水氯化镁、进口氯化钾、氯化钙、氯化钠、氟化钙、氯化钡、氧化镁等主要原料先烘干脱水处理，按生产工艺技术要求和原料的熔点不同，分比例和批次加入罐体内，经高温720度和抽真空状态下完全溶解，并保温2小时后排出，破碎，造粒、研磨、分析检验等先进工艺加工而成。公司生产的熔剂产品质量稳定，并不断根据镁及镁合金压铸工艺进行技术创新，已经广泛出口英国、德国、美国、俄罗斯、马来西亚、印度、韩国等国外镁冶炼和镁合金生产企业所使用。产品包装为吨袋、纸箱、内膜编织袋，也可按照客户要求包装。

五、铝中间合金及添加剂：

（1）铝钛硼（丝、杆、条、锭）：其产品的化学成分：Ti:5％ B:1％；Fe≤0.20％; Si≤0.20％；余量为Al。产品特性：铸造铝硅合金用的变质剂﹑细化剂及添加剂。主要适用于铝及铝合金的晶粒细化,提高性能与表面品质，添加方便，用量少，功效显著，广泛应用在铝铸件、铝型材、铝线缆、铝板箔等行业。规格包装：线圈状:180~220kg/卷,直径为φ9.5-10mm，长度为1000mm/卷，3卷/托盘或木箱。条状为200g~ 500g/条。可根据客户要求生产特殊形状、规格及包装。

（2）速熔硅 (硅剂): 本品适于铝合金中硅（Si)元素添加或微量成分调整，以替代含硅中间合金。本品含硅≥95%，可在正常熔化温度下直接加入熔体，熔化快（通常小于5分钟），使用简便，速熔硅中硅的收得率通常大于90%。加入方法：炉料全部熔化后，充分搅拌均匀，取样分析。根据分析结果计算速熔硅加入量。待达到铝液温度时，扒除铝液表面浮渣后，将本品均匀分散投入熔池各处。待反应完全后，可进行其它操作，10分钟后充分搅拌，再取样分析。成份合格后，可转入下道工序。本品为暗灰白色硬块，5kg/袋，20kg/箱。贮于通风干燥处，防潮。

六、玻璃纤维制品：

（1）高强度玻璃纤维纱：辽宁最大玻璃纤维纱生产企业,月产量630吨，拥有自营进出口权,占据东南亚市场60%。常用规格有2400，4800tex。也可根顾客要求制备其它不同规格产品。玻璃纤维纱指标为25~60股无捻粗纱,单丝直径(μm)13~15,线密度(tex)4800,浸润剂含量1.6-1.8,水分含量<0.15%分束率>90%浸透速度<50s适用树脂重量(kg)UP、VP20. 纸箱包装，20公斤/箱。广泛用于专门用于增强无机玻璃钢制品、菱镁制品、石膏制品、水泥制品等，具有强度高、耐火、隔音、轻质等优点。

（2）玻璃纤维网格布：玻璃纤维网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。主要品种有内外墙体保温网格布、90cm-130cm宽瓦基布、菱镁大棚支架专用玻璃纤维布、保温鸡舍、猪舍、鸭舍专用玻璃纤维布、02、04玻纤布、菱镁工艺品专用玻璃纤维布、防火板基布、复合瓦基布、保温板专用玻璃纤维布、中高碱玻纤布等系列产品。该产品强度高、粘贴性好、服贴性、定位性极佳，产品广泛应用于墙体增强、外墙保温、屋面防水、菱镁制品等方面，还可以应用于水泥、塑料、沥青、大理石、马赛克等墙体材料的增强，是建筑行业理想的工程材料。也可根据要求订购特种规格。

我们真诚希望与国内外新老客户及各界朋友进行真诚、广泛的合作和交流，加快市场研发的步伐，用创新的产品体系和完善的服务体系赢得市场，赢得信誉，为我们共同创造更加稳定、持续双赢的发展空间而不断努力！