您好：

威海瑞特贸易有限公司是代理高分子原材料的代理商。主要代理韩国韩华丙烯酸树脂、丙烯酸乳液、氯醋树脂。希望有机会能与贵公司携手合作发展。

供货产品如下：

二元氯醋树脂CP-430、CP-450、CP-710、CP-705

三元氯醋树脂TP400m

丙烯酸乳液 R-20 R-20B(代替庄臣J74-A/J617)、R-90(代替庄臣J89/J631) 、 SX-1420(代替庄臣J1665/J8050)

RX-20 RX-30(代替庄臣J618/J77)、RV-4916(代替庄臣J352/J354/J8066)

丙烯酸树脂S-70 S- 90 S-120 S-820(代替庄臣J678/J693)  S-160(代替庄臣J696)  S-20(代替庄臣J682/J684)

环保油墨增塑剂: NEO-T（代替DOP达到环保欧美要求）

欢迎根据需要定购

联系人：王超

联系电话：0631-5673086  13793396181

传真：0631-5673096

MSN：wangchao915@live.cn

Email：wangchao915@live.cn

地址：威海世昌大道201-2号

邮编：264200

产品主要特征：　
1.优良的颜料润湿性和展色能力，用做研磨树脂容易制成高含量颜料色浆。
2.优良的成膜性，可单独用作水墨或溶剂墨的连接料。
3.在光洁的表面有优良的附着力。
4.印刷适性好，干燥速度快，适合高速印刷。
5.与其他水性树脂和丙烯酸乳液有良好的混溶性。
6.具有极佳的抗水性。
用途：
1.高档水墨或溶剂墨的研磨树脂，可以单独使用也可以与丙烯酸乳液配合使用。
2.凹版印刷装饰纸、防火纸、塑料薄膜等水墨。
3.用作溶剂墨的研磨树脂。
4.用作丙烯酸乳液聚合的支持树脂。
5.用于制作水性光油。

6.烟包光油，增加光泽度

7. 环保型丙烯酸乳液,应用于印刷,胶粘剂等行业.

水性丙烯酸树脂特点：

Soluryl-70 合成乳液，上光油,柔性版油墨,颜料研磨树脂等

Soluryl-820完美的油墨转移性能和适印性能高光泽度

Soluryl-90合成乳液，涂料，油墨及颜料研磨上光油,柔性版油墨,颜料研磨树脂等

Soluryl-120合成乳液，涂料，油墨及颜料研磨上光油,柔性版油墨,颜料研磨树脂等

Soluryl-20主要用于烟包光油，增加光泽度
水性丙烯酸乳液特点：

R-20  优秀的成膜性和附着力复合及转移镀铝纸面涂上光用.低温金属烤漆。
R-20B 良好的成膜性/可溶性通用成膜树脂，可以运用在酒标纸。是一种环保型丙烯酸乳液,应用于印刷,胶粘剂等行业.
R-90  高光/快干是一种环保型丙烯酸乳液,低V℃含量。应用于印刷,粘接剂等行业。RX-30 防水耐磨是一种环保型丙烯酸乳液,低V℃含量。应用于印刷,粘接剂等行业。RX-20 防水抗刮是一种环保型丙烯酸乳液,低V℃含量。应用于印刷,粘接剂等行业。RV-4916   耐热/防回粘

氯醋树脂特点：

CP-430氯乙烯-醋酸乙烯的聚合物．应用于粘接剂，涂料，油墨行业．

CP-450氯乙烯-醋酸乙烯的聚合物．应用于粘接剂，塑料薄膜改良剂,工业涂料，油墨行业，人造皮革改色等，产品稳定出色。

CP-705氯乙烯-醋酸乙烯的聚合物．应用于涂料行业,如地板砖等硬质材料的表面光泽剂。也被广泛的应用于PVC人造革行业,作为改性树脂或用于皮革涂饰剂方面。
CP-710氯乙烯-醋酸乙烯的聚合物．应用于涂料行业,如地板砖等硬质材料的表面光泽剂。也被广泛的应用于PVC人造革行业,作为改性树脂或用于皮革涂饰剂方面。

水性固体丙烯酸树脂

牌号:                 Soluryl-70  报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                 良好的分散性和碾磨性 / 高光

外观:                 无色颗粒

固含量,  wt% :        98+

分子量:               7,000

酸值,  mg KOH/g:     218

玻璃化温度,  ℃ :     120

密度, g/mL :          1..124

软化点,  ℃:         155

牌号:                 Soluryl-820    报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                 良好的颜料分散性和碾磨性 /良好的粘性和稳定性

外观:                 无色颗粒

固含量,  wt% :        98+

分子量:               8000

酸值,  mg KOH/g:     205

玻璃化温度,  ℃ :     120

密度, g/mL :          1.125

软化点,  ℃:         158

牌号:                 Soluryl-90   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                 良好的颜料分散性和碾磨性

外观:                 无色颗粒

固含量,  wt% :        98+

分子量:               9500

酸值,  mg KOH/g:     218

玻璃化温度,  ℃ :     120

密度, g/mL :          1.124

软化点,  ℃:         155

牌号:                 Soluryl-120    报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                 良好的颜料分散性和碾磨性/适合高粘度水墨

外观:                 无色颗粒

固含量,  wt% :        98+

分子量:               12800

酸值,  mg KOH/g:     218

玻璃化温度,  ℃ :     120

密度, g/mL :          1.128

软化点,  ℃:         160

牌号:                 Soluryl-160   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                 优秀的颜料分散性和碾磨性 / 高光

外观:                 无色颗粒

固含量,  wt% :        98+

分子量:               16500

酸值,  mg KOH/g:     235

玻璃化温度,  ℃ :     80

密度, g/mL :          1.125

软化点,  ℃:         100

牌号:                 Soluryl-20   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                 良好的溶剂溶解性和耐化学性

外观:                 无色颗粒

固含量,  wt% :        98+

分子量:               2000

酸值,  mg KOH/g:     232

玻璃化温度,  ℃ :     90

密度, g/mL :          1.125

软化点,  ℃:         120

丙烯酸乳液

丙烯酸乳液Solury R-20    报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                优秀成膜性和附着力

外观:                 透明乳液

固含量,  wt% :        48.5

分子量:             > 200,000

酸值,  mg KOH/g:     55

玻璃化温度,  ℃ :     -16

PH                  8.8

粘度,cps              700

密度, g/mL :          1.05

软化点,  ℃:         5Cycles

丙烯酸乳液Solury R-20B   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                优秀成膜性/可溶性

外观:                 透明乳液

固含量,  wt% :       50

分子量:             > 200,000

酸值,  mg KOH/g:     55

玻璃化温度,  ℃ :     7

PH                  8.8

粘度,cps              800

密度, g/mL :          1.05

软化点,  ℃:         5Cycles

丙烯酸乳液Solury R-90   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                高光/快干

外观:                 透明乳液

固含量,  wt% :       49

分子量:             > 200,000

酸值,  mg KOH/g:     55

玻璃化温度,  ℃ :     98

PH                 8.8

粘度,cps              800

密度, g/mL :          1.04

软化点,  ℃:         5Cycles

遮盖型乳液

丙烯酸乳液Solury RX-30   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                防水耐磨

外观:                 透明乳液

固含量,  wt% :       48.5

分子量:             > 200,000

酸值,  mg KOH/g:     25

玻璃化温度,  ℃ :     27

PH                  8.8

粘度,cps             1500

密度, g/mL :          1.05

软化点,  ℃:         5Cycles

丙烯酸乳液Solury RX-20   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                防水抗刮

外观:                 w透明乳液

固含量,  wt% :       48.5

分子量:             > 200,000

酸值,  mg KOH/g:     25

玻璃化温度,  ℃ :     12

PH                  8.8

粘度,cps              2000

密度, g/mL :          1.04

软化点,  ℃:         5Cycles

丙烯酸乳液Solury RV-4916  报价：x元/公斤（一吨以上）

描述:                耐热/防回粘

外观:                 透明乳液

固含量,  wt% :       42

分子量:             > 200,000

酸值,  mg KOH/g:     110

玻璃化温度,  ℃ :    16

PH                  8.5

粘度,cps              1.200

密度, g/mL :          1.05

软化点,  ℃:         5Cycles

丙烯酸乳液 Soluryl SX-1420   报价：x元/公斤（一吨以上）

描述               高光、附着力优秀、防水、对塑料薄膜的附着力优秀

外观               透明乳液

PH                  8.7

密度, g/mL :          1.05

固含量wt%             48.5

分子量             ＞200,000

玻璃化温度          -40

粘度                300

酸值                 25

密度, g/mL :           1.05

二元氯醋树脂（韩国韩华的产品）

CP-430是氯乙烯，醋酸乙烯的聚合物．应用于粘接剂，涂料，油墨行业．

典型性质; 聚合度(JISK-6721); 450±50. K值; 49.4-51.1. 醋酸乙烯含量(%); 15±2. 表观体密度(g/cc); 0.42-0.60. 挥发物含量(%); <4.0. 固有粘度; 0.5308. 玻璃化温度(Tg,℃); 63℃. 粒度(%)(42目筛); 100. 溶解粘度(cps) (丁酮∶甲苯=1∶1,@25℃). CP-427 10%; 16. CP-427 20%; 120. CP-427 30%; 625. Zahn Cup 粘度(秒) Zahn Cup No.2; 35.

特点：; ● 热稳定性 ● 溶解速度快 ● 低粘度,流动性优秀 ● 透明性,粘接力好 ● 高光泽.

|  | CP-450是氯乙烯，醋酸乙烯的聚合物．应用于粘接剂，塑料薄膜改良剂,工业涂料，油墨行业，人造皮革改色等，产品稳定出色。 |
| --- | --- |
|  | 典型性质; 聚合度(JISK-6721); 500±50. K值; 50.1-53.3. 醋酸乙烯含量(%); 13±2. 表观体密度(g/cc); 0.42-0.60. 挥发物含量(%); <4.0. 固有粘度; 0.5965. 玻璃化温度(Tg,℃); 69℃. 粒度(%)(42目筛); 100. 溶解粘度(cps) (丁酮∶甲苯=1∶1,@25℃). CP-427 10%; 20. CP-427 20%; 240. CP-427 30%; 1500. Zahn Cup 粘度(秒) Zahn Cup No.2; 70. |
|  | 特点：; ● 优秀的韧性,伸长长度好 ● 溶解速度快 ● 耐水性,耐热性优秀 ● 透明性,粘接力好 ● 高光泽. |

CP—710是一种聚氯乙烯-醋酸树脂，其醋酸乙烯含量在10%左右，平均分子量较高。
应 用：油墨、涂料、黏结料、地板革
分析数据：平均聚合度（JISK－6721） 700±50
K-值（0.5/g100，at25℃） 56.4～59.2
醋酸乙烯含量(%) 10±2
挥发物含量(%) 最大4.0
玻璃化温度(℃) 约74
特性黏度J(ASTM D1243) 约0.5965
粒径(%)(42MP) 100
溶液黏度(CPS,25℃)
树脂10%(MED:TOL=1:1) 约 50
树脂20%(MEK:TOL=1:1) 约11000
参考配方: 原料 含量
CP—710 10
丁酮 30
甲苯 30
稳定剂 0.05～0.2
增塑剂 2～4
颜料 2～25
主要溶剂为MEK，MIBK等较强的酮类溶剂，稀释剂为甲苯等一般的芳香族溶剂，主要溶剂与稀释剂配比为1：1，树脂含量一般为10～17%，CP—710在低温下也较易溶解，并出现高粘度的特性。CP—710的加工性、溶液透明性良好，尤其耐磨性质非常优秀，同时也适合做地板材料。

CP-705是氯乙烯，醋酸乙烯的聚合物．应用于涂料行业,如地板砖等硬质材料的表面光泽剂。 同时, CP-705也被广泛的应用于PVC人造革行业,作为改性树脂或用于皮革涂饰剂方面。

典型性质; 聚合度(JISK-6721); 700±50. K值; 56.4-59.2. 醋酸乙烯含量(%); 5±2. 表观体密度(g/cc); 0.42-0.60. 挥发物含量(%); <4.0. 固有粘度; 0.7023. 玻璃化温度(Tg,℃); 76℃. 粒度(%)(42目筛); 100.

特点：; ● 初期着色性优秀 ● 初期成型加工性优秀 ● 良好的耐磨性 ● 高光泽.

三元氯醋树脂TP-400M性质

10.8

8.13

11.2

12.5

酸值(mgKOH/g)

约1

约1

约1

约 1

马来酸含量(%)

76

76

76

76

玻璃化温度Tg(℃)

14.0

0.65

49.5

400

H.C.C

TP-400M

15.0

14.4

13.0

醋酸乙烯含量(%)

0.35

0.75

0.50

表观体和密度(g/cc)

47.5

49.3

50.0

K 值

372

420

437

聚合度

Wacker

Wacker

U.C.C

制造商

E15/45M

H15/45M

VMCH

牌 号 名