常用耐磨焊丝

YD601（Z）耐磨堆焊焊丝  适用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。价格:20元/公斤（厂价 不含运费和税）

主要化学成分： C   Mn  Si   Cr

堆焊层硬度（HRC）:59-61

规格型号：Φ2.8  Φ3.2  Φ4.0

YD605(Z)耐磨堆焊焊丝  适用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。价格:20元/公斤（厂价 不含运费和税）

主要化学成分： C   Mn  Si   Cr

堆焊层硬度（HRC）:63--65

规格型号：Φ2.8  Φ3.2  Φ4.0

YD611(Z)耐磨堆焊焊丝  适用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。 价格:20元/公斤（厂价 不含运费和税）

主要化学成分： C   Mn  Si   Cr

堆焊层硬度（HRC）:59-61

规格型号：Φ2.8  Φ3.2  Φ4.0

YD518(Q)耐磨堆焊焊丝  堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊。 价格:14元/公斤（厂

价 不含运费和税）

主要化学成分： C   Mn  Si   Cr

堆焊层硬度（HRC）:45-47

规格型号：Φ2.8  Φ3.2  Φ4.0

本厂还有更多牌号的焊丝和焊条适合多种耐磨工件的对焊修补

详情请致电：0319-7292376 / 15227747376

河北特种耐磨焊条有限公司

2012年8月12日