| 森大亚克力板材有限公司. |
| --- |
| 图片 | 商品名称 | 厚度 | 单位 | 不含税价（元） |
|  | 森大透明 | 2mm-2.5mm | kg | 23.50 |
|  |  | 3mm-12mm | kg | 22.50 |
|  |  | 15mm-20mm | kg | 23.00 |
|  |  | 22mm-25mm | kg | 24.30 |
|  | 森大色板 | 2mm-2.5mm | kg | 24.50 |
|  |  | 3mm-12mm | kg | 24.00 |
|  |  | 15mm-20mm | kg | 24.00 |
|  |  | 22mm-25mm | kg | 25.00 |
|  | 森大磨砂 | 2mm-2.5mm | kg | 24.50 |
|  |  | 3mm-12mm | kg | 23.50 |
|  |  | 15mm-20mm | kg | 23.50 |
|  |  | 22mm-25mm | kg | 25.00 |
|  | 卫浴板 |  | kg | 26.50 |
| 备注：本公司生产进口板，国产板，镜面板，厚度1-50mm,颜色齐全，欢迎前来订购咨询 |  |  |  |  |
| 联系人：徐生 联系方式：15817414864 QQ：991955041 邮箱：normanxf@163.com |  |  |  |  |

| 中文对照 | PROPERTY性能 | UNIT单位 | VALUE值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | Density | g/cm3 | 1.2 |
| 罗氏硬度 | Rockwell Hardness | kg/cm2 | M-100 |
| 抗折强度 | Flexural Strength | kgf/cm2 | 690 |
| 弹性系数 | Modulus of Elasticity | kgf/cm2 | 19000 |
| 抗拉强度 | Tensile Strength | kgf/cm2 | 350 |
| 热变型系数 | Heat Distortion Temp | oc | 150-185 |
| 维卡软化温度 | Vicat Softening Temp | oc | 110 |
| 系数的线性 | Coefficent of Liner | cm/cmoCX1O-6 | 95 |
| 收缩 | Shrinkage | % | 0.5-7 |
| 吸水性 | Water Absorption | % | 0.3 |
| 透明度 | Transparency | % | 92 |