LAMP 生产工艺流程图

# Text boxes

银浆

支架

模粒

晶片

胶水

来料检验

排支架

扩晶片

搅拌银浆

预热                         (温度:70℃, 20分钟)

胶水预热(温度:70℃)

配胶

沾银浆

吹尘

抽真空

固晶

QC检查

QC检查

封胶

烘烤（温度150℃，2H)

QC检查

焊线

QC检查

QC检查

插支架

烘烤（温度130℃，45分钟)

离模

长烤（温度135℃，5~8H)

一切

排测检查

点数

二切

分光检查

包装

入库

出货

QA检查