IPN8710-2A各色防腐面漆

组    成：由改性聚氨酯、聚取代乙烯化合物、颜填料和助剂经研磨过滤而 成。

性    能：漆膜色泽艳丽、光亮、强度高，耐腐蚀、耐水解、耐汽油、附着力强、耐老化等。

适    用：适用于金属、混凝土、建筑物、墙地面的防腐、防锈和装饰。

技术指标：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 漆膜外观 |  | 符合标准样板、漆膜平整 |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 4 |
|  | 实干 ≤ | 24 |
| 柔韧性mm ≤ |  | 2 |
| 附着力(划圈法) 级 ≤ |  | 2 |
| 细度 μm ≤ |  | 50 |
| 耐冲击性kg·cm |  | 50 |

施工参数：

配    比：见桶贴

适 用 期：4小时

稀释剂及用量：专用稀释剂，≤10%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短8小时，最长7天。

漆膜厚度： 40μm

理论用量：150g/m2

配套底漆：IPN8710防腐底漆等。

贮  存  期：12个月

注意事项：

1.产品应存放在阴凉、通风、干燥处，远离热源和火源。

2.施工时，按配比计划配料，充分搅拌，余料不能倒回原桶。

3.缠绕纤维布与涂装面漆同时进行，缠绕应平整张紧，网眼应灌满涂料。

4.必须等前道漆膜表干后方可涂刷下道漆。

5.施工现场应注意通风，冰雪雨雾天不宜户外施工。

IPN8710-3L(3M、3H)耐化工大气防腐涂料

组    成：由聚氨酯、丙烯酸、橡胶、环氧等改性树脂、颜填料、助剂等组成的双组份涂料。

性    能：漆膜机械性能优良，具有优越的耐化学品性，漆膜丰满，附着力强。

适   用：适用于腐蚀性较严重的各种钢结构、混凝土等的表面防腐、装饰。

技术指标：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 漆膜外观 |  | 符合标准样板、漆膜平整 |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 4 |
|  | 实干 ≤ | 24 |
| 柔韧性mm |  | 2 |
| 附着力(划圈法) 级 |  | 2 |
| 耐冲击性kg·cm |  | 50 |

施工参数：

配    比：见桶贴

适 用 期：4~8小时

稀释剂及用量：专用稀释剂，≤10%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短4小时，最长48小时

漆膜厚度：50μm

理论用量：140~180g/m2

配套底漆：IPN8710防腐底漆等。

贮 存 期：12个月

注意事项：

1.使用前必须将甲、乙组份充分搅拌，按规定比例调配，并在4~8小时内用完。

2.被涂物面涂漆前必须进行处理，做到表面无锈，无油、无灰尘、无水达Sa2.5级，以增加漆膜附着力和耐久性。

3.严禁与不同品种涂料和稀释剂混用。漆液粘稠时，采用配套稀释剂稀释

IPN8710-2B饮水设备涂料

组    成：由聚氨酯树脂、环氧树脂、颜填料和促进剂等组成的双组份涂料。

性    能：在互穿网络无毒涂料基础上结合环氧饮水舱涂料研制的新一代无毒饮水涂料，具有良好的防腐蚀性、防锈性、附着力强、干燥快，固化后无毒、无刺激味等性能。

适    用：专用于食品、饮用水等所接触的设备，输配水管道，饮水舱表面的防腐。

技术指标：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 3 |
|  | 实干 ≤ | 48 |
| 柔韧性 mm ≤ |  | 2 |
| 附着力(划圈法) 级 ≤ |  | 2 |
| 细度 μm ≤ |  | 60 |
| 耐冲击性 kg·cm |  | 50 |
| 卫生安全性要求 |  | 符合GB/T17219-1998的要求 |

施工参数：

配    比：见桶贴

适 用 期：8小时

稀释剂及用量：专用稀释剂，≤10%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短4小时，最长7天。

漆膜厚度：50μm

理论用量：150g/m2

表面处理：除锈要求应符合Sa2.5级或St3级标准，表面应保持干燥。

贮 存 期：12个月

注意事项：

1.产品应存放在阴凉、通风干燥处，隔绝火源，远离热源。

2.按比例配好的涂料须充分搅拌，熟化后才能施工（熟化时间为夏天0.5小时，冬天1小时），配好的料在5~8小时内用完,余料不能倒回原桶中。

3.不得在雨、雾天施工，漆膜未干时要注意保护不能有灰砂土沾在涂层上。

IPN8710-1防腐底漆(清漆)

组    成：由蓖麻油型聚氨酯聚合物、环氧树脂、聚取代乙烯类化合物等组成的双组份料。

性    能：除锈要求低、能带锈防锈，漆膜具有高韧性、低粘度、耐冲磨、耐酸碱等腐蚀、耐老化、耐温差、附着力强、渗透性强、无毒、不燃等性能。

适    用：金属与混凝土、木质等非金属构件的防腐与保护；金属基层等带锈涂装，广泛应用于自来水工程、电厂、化工、化肥等工业部门的设备管道等钢结构以及混凝土结构的防腐。

技术指标：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 漆膜外观 |  | 透明、平整光滑 |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 4 |
|  | 实干 ≤ | 24 |
| 柔韧性mm ≤ |  | 2 |
| 附着力(划圈法) 级 ≤ |  | 2 |
| 耐冲击性kg·cm |  | 50 |

施工参数：

配    比：甲∶乙=1∶4（重量比）

适 用 期：4小时

稀释剂及用量：不用稀释剂，可用专用稀释剂作为洗涤用溶剂。

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短8小时，最长7天。

漆膜厚度：湿膜：60μm  干膜：35μm

理论用量：60g/m2

表面处理：清除被涂物表面油污、尘土、焊渣、浮锈，达到干燥无污。

配套面漆：IPN8710系列防腐面漆。

贮 存 期：12个月

注意事项：

1.产品应存放在阴凉、通风、干燥处，隔绝火源。

2.施工时必须计划用料，按配比配料，充分搅拌，随用随配，并在4小时内用完，余料不能倒回原桶。

3.必须待前道漆膜干燥后方可涂刷下道漆。

4.施工现场应注意通风，冰雪、雨雾天不宜户外施工。

IPN8710-4厚浆型互穿网络防腐涂料

组     成：由聚氨酯树脂和改性环氧树脂、沥青、防锈颜料和助剂等研磨精滤而成的双组份涂料。

性     能：漆膜韧性好、附着力强，耐磨、耐锈和耐腐蚀性能优良。

适     用：适用于地下管道，包括埋在各种土质条件的地下和浸水构筑物、码头钢桩等。

技术指标：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 漆膜外观 |  | 平整光滑 |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 6 |
|  | 实干 ≤ | 24 |
| 柔韧性mm ≤ |  | 5 |
| 附着力(划圈法) 级 ≤ |  | 3 |
| 耐冲击性kg·cm |  | 40 |
| 不挥发份% ≥ |  | 70 |

施工参数：

配    比：见桶贴

适 用 期：8小时

稀释剂及用量：专用稀释剂，≤5%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短4小时，最长3天。

漆膜厚度：湿膜：200μm  干膜：120μm

理论用量：250g/m2

表面处理：清除防腐件表面的油污、尘土、焊渣、氧化成疏松的锈蚀物，保持表面干燥无污。

配套底漆：IPN8710防腐底漆、IPN8710-4厚浆型防腐底漆等。

贮 存 期：12个月

注意事项：

1.产品应存放在阴凉、通风干燥处，隔绝火源，远离热源。

2.本产品为厚浆型涂料，可厚涂施工以不流挂为宜，开桶后一般不加稀释剂即可刷涂。

3.涂料存期过长后，会略有沉淀，使用前应搅拌。

4.涂料配制后，夏天熟化20分钟，冬天熟化1.5-2小时后施工，一般在8小时内用完，否则粘度增稠，不易施工。

5.底漆表干后即可涂面漆，室温下间隔不宜超过二天，否则会影响层间结合，涂敷各层面漆之间的时间间隙也以表干为好。

IPN8710-3耐候保色面漆

组     成：由聚氨酯树脂和改性树脂、颜填料、助剂等研磨精滤而成的双组份涂料。

性     能：漆膜坚韧，具有优良的耐候性和耐化学品，不易褪色等性能。

适     用：适用于长期曝露在大气中的建筑物如钢桥梁、钢闸门、各种管道金属装璜等。

技术指标：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 漆膜外观 |  | 符合标准色差范围，漆膜平整光滑 |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 1 |
|  | 实干 ≤ | 24 |
| 柔韧性mm ≤ |  | 2 |
| 附着力(划圈法) 级 ≤ |  | 2 |
| 细度μm ≤ |  | 50 |
| 粘度(涂-4杯) S 23℃ ≥ |  | 45 |
| 耐冲击性 kg·cm |  | 40 |
| 固体含量% ≥ |  | 55 |

施工参数：

配    比：见桶贴

适 用 期：6小时

稀释剂及用量：专用稀释剂，≤10%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短4小时，最长不限。

漆膜厚度： 40μm

理论用量：150g/m2

配套底漆：IPN8710防腐底漆等。

贮 存 期：12个月

注意事项：

1.产品应存放在阴凉、通风干燥处。

2.本产品为快干型涂料,应计划用料,随用随配,以免胶凝固化造成浪费。

3.如漆液粘稠,可适量添加稀释剂至工作粘度并搅拌均匀,稀释剂切忌含水、醇等。

4.雨雪天不宜户外施工，严禁水、香蕉水、醇、酸、碱、油类等物质混入，以防变质。

IPN8710-2A各色防腐面漆

组    成：由改性聚氨酯、聚取代乙烯化合物、颜填料和助剂经研磨过滤而                         成。

性    能：漆膜色泽艳丽、光亮、强度高，耐腐蚀、耐水解、耐汽油、附着力                    强、耐老化等。

适    用：适用于金属、混凝土、建筑物、墙地面的防腐、防锈和装饰。

技术指标：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 漆膜外观 |  | 符合标准样板、漆膜平整 |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 4 |
|  | 实干 ≤ | 24 |
| 柔韧性mm ≤ |  | 2 |
| 附着力(划圈法) 级 ≤ |  | 2 |
| 细度 μm ≤ |  | 50 |
| 耐冲击性kg·cm |  | 50 |

施工参数：

配    比：见桶贴

适 用 期：4小时

稀释剂及用量：专用稀释剂，≤10%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：最短8小时，最长7天。

漆膜厚度： 40μm

理论用量：150g/m2

配套底漆：IPN8710防腐底漆等。

贮  存  期：12个月

注意事项：

1.产品应存放在阴凉、通风、干燥处，远离热源和火源。

2.施工时，按配比计划配料，充分搅拌，余料不能倒回原桶。

3.缠绕纤维布与涂装面漆同时进行，缠绕应平整张紧，网眼应灌满涂料。

4.必须等前道漆膜表干后方可涂刷下道漆。

5.施工现场应注意通风，冰雪雨雾天不宜户外施工。

H06-10环氧呋喃树脂防腐漆（双组份）

组    成：由环氧树脂，呋喃树脂，颜（填）料，、助剂，稀释剂，固化剂等组成。

性能用途：具有较高防腐性能和较好化学稳定性，耐酸、耐碱、耐湿热，特别是具有长期耐150℃湿热环境考验。适用于金属与非金属材料底、面涂装用。

质量参数：

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 漆膜外观 |  | 漆膜平整 |
| 粘度 （涂—4号杯/25℃）秒 |  | 30~60 |
| 干燥时间h （25±1℃） | 表干 ≤ | 6 |
|  | 实干 ≤ | 24 |

漆膜厚度：湿膜：160µm；干膜：60µm。

涂装间隔：25℃±2℃     1~2天

理论用量：220g/ m2

前道配套：H06—4环氧富锌底漆，H06—1环氧云铁防锈漆。

施工参考：

1．涂层清洁，干燥去油污。

2．双组分充分搅拌均匀，配漆后放置20~30分钟使用。固化剂用剩要盖紧，防止在大气中固化。

3．温度低于5℃时，固化剂不参与反应，不宜涂装，应采取保温措施。

4．在常温下，施工间隔不超出24小时，为保证层间结合力，可以在前道漆表干6小时后即可涂第二道。

包装规格：主剂：  18.5升   20千克/桶；  固化剂：   4升  4千克/桶

贮存期限：一年（超贮存期经复验合格仍可使用）。

H52-37环氧玻璃鳞片防腐涂料

组    成：由环氧树脂、玻璃鳞片、优质颜填料、溶济、增韧剂及固化剂等组成。

性能用途：具有优异的附着力和良好的抗渗透性，耐酸碱盐和海水，漆膜坚硬耐磨，热膨胀系数小。与水性富锌、环氧富锌或环氧铁红底漆配套使用，可作为化工设备、储槽等无静电要求部位的防腐面漆。

质量参数：

| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 颜色及外观 | 各色有光泽 | GB1729 |
| 固体含量 | ≥90% | GB1723 |
| 粘接强度（MPa） | ≥4 | SYJ28-87 |
| 干燥时间(h) | 表干≤4实干≤24 | GB1728 |
| 冲击强度（J） | ≥2.5 | GB1732 |
| 击穿电压（KVmm） | ≥20 | SYJ28-87 |
| 涂层体积电阴率（Ω. M） | ≥1*1010 | SYJ28-87 |
| 汽油(90d) | 漆膜无变化 | 实测 |
| 人造海水(90d) | 漆膜无变化 | 实测 |
| 原油(90d) | 漆膜无变化 | 实测 |
| 10%H2SO4(室温3d) | 漆膜无变化 | GB1734 |
| 10%NaOH(室温3d) | 漆膜无变化 | GB1734 |
| 10%Nacl(室温3d) | 漆膜无变化 | GB1734 |

干膜厚度：150-200µm/道

理论用量：250-300 g/m2/道

涂装间隔：最长48小时

施工方法：辊涂、刷涂

施工参考：

1．施工温度应高于露点温度3℃ ，湿度应不大于80%，雨雾霜天不可施工。

2．涂装前表面应无油、无尘和其它化学物质。

包装规格：以包装外标识为准

储存期限：一年（超储存期经复验合格仍可使用）

H61-1环氧有机硅耐热漆（双组份）

组    成：  由环氧改性有机硅树脂、耐温颜料、助剂、稀释剂、固化剂等组成。

性能用途：  具有耐温，耐湿热，防潮，防腐等装饰作用；可长期经受200℃以下湿热工作环境中化工介质侵蚀和300℃以内正常大气耐温考验。广泛用于钢铁、石油、电力、化工、造船、机械等行业设备的高温部件和车间底漆涂装保护。

质量参数：

| 指标 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 银灰、绿、黑、乳白等各色， |
| 粘度（涂-4杯，秒） |  | 23 |
| 比重 |  | 1.7 |
| 闪点℃ |  | 13 |
| 附着力（划圈法，级）≤ |  | 2 |
| 冲击强度kg.cm |  | 50 |
| 干燥时间（小时，≤） | 表干 | 2 |
|  | 实干 | 12 |
| 耐5%H2SO4（72h） |  | 不起泡、不脱落 |
| 耐3%NaOH（72h） |  |  |
| 耐水性能（15d） |  |  |
| 耐90#汽油（15d） |  |  |
| 耐化工气体腐蚀性能 |  |  |
| 耐磨性能 |  | 良好 |
| 耐冷热交变性能 |  | 200℃-室温-30℃经历10次循环不剥落、不粉化 |

理论用量：  110-130g/m2

干膜厚度：  20~25µm

注意事项：  开罐搅拌均匀，按配比混合，再搅拌均匀，熟化10~20分钟后使用。单组分尚存假干现象，待进入工作面实现真正干燥。

表面处理：  喷砂或抛丸，除锈达到Sa2.5级；手工St3级。

包装规格：  以包装外说明为准

储存期限：  一年（超储存期经复验合格仍可使用）

- 防腐涂料的特性

1、能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，重防腐涂料在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

2、厚膜化是重防腐涂料的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100μm或150μm左右，而重防腐涂料干膜厚度则在200μm或300μm以上，还有500μm～1000μm，甚至高达2000μm。

根据美国NACE标准[PR-01-76（1983）修正版Iten No.53105对ZS-711涂层进行抗腐蚀性能评定，结果，顺利通过了4000h盐雾试验和4000h湿热试验的考验。涂层具有卓越的耐候性，抗老化、抗辐射、耐磨、耐冲击、耐高温（400℃～600℃）、低温（-60℃），导电性稳定；其电阻率可满足防静电要求，又能保证涂层的长寿命。

3、附着力强：涂层与基体结合力强，涂料组成物中含有羟基（-OH），金属基体提供正离子，能形成化学键结合，在涂料中的偶联剂帮助下，甚至实现共价链的结合。在空间网状结构维系下，涂料组合物中含有的金属、金属氧化物纳米材料和稀土氧化物超微粉体，帮助涂层形成一个致密的界面过渡层，使其综合热力学性质与基体相匹配。

4、高效方便：施工简便，真正实现无机涂料的常温自固化，当环境温度20℃，相对湿度小于85%时，表干15min，实干2h，可保证高效率施工，可实现优异的抗盐雾，耐老化。涂层具有自我修补性，外力造成的局部划痕仍可受到保护，涂层不受切割及焊接损伤，带涂层焊接不影响焊接质量。

5、使用方法灵活：

无机聚合物防腐涂料即可单独使用也可作为防腐低层涂层与有机漆配套使用，单层的无机聚合物防腐涂料作为底漆时可与环氧系、丙烯酸系、聚氨酯系、氯化橡胶系、沥青系等面漆配套使用，附着力强。

- 防腐涂料所展现的领域

①常规方法涂料：煤气管道及其设施(如煤气柜)、天然气管道、饮水设施、垃圾处理设备等；

②能源设施：水工设备、水罐、石油精制设备、石油贮存设备(油管、油罐)、输变电设备、核电、煤矿；

③公路交通：高速公路护栏、桥梁、船艇、集装箱、火车及铁道设施、汽车、机场设施；

④大型工业设施：造纸设备、医药设备、食品化工设备、金属容器内外壁、化工、钢铁、石化厂的管道、贮槽、矿山冶炼、水泥厂设备、有腐蚀介质的地面、墙壁水泥构件；

⑤海洋工程设施：海上设施、海岸及海湾构造物、海上石油平台等。

- 防腐涂料综合优异性能

①防腐性能优：附着力好，防腐性能优，寿命长。

②施工性能优：能象常规防腐涂料那样，常温快速固化，施工简便，不熟练者也能操作（氯化橡胶重防腐涂料之所以能得到大量应用，主要就是这个原因）。川星牌系列涂料施工简便，甚至可以带锈施工，省时省力。

③环保性能优：传统的溶剂型防腐涂料固含量只能达50～60%，而高固体分重防腐涂料的固体分则可达70%～80%，甚至90%～100%，溶剂减少近一半，展示出良好的环保性能。

- 防腐涂料的发展和前景

防腐涂料已成为涂料领域的重要的生力军，防腐涂料发挥着越来越大的作用，发展前景可观。但传统产品逐渐改进完善，新的产品不断研发问世，要适应防腐市场和环保法规发展中新的标准和要求，尚需积极进取，持续创新。

- 防腐涂料企业应如何竞争

1.加大资金和科技的投入，提高涂料的性能功能。

2.严格控制涂料的质量，不仅使使用企业受益，也使商家获利。

3.始终坚信好的口碑是最好的广告！

- 防腐涂料施工

防腐涂料施工的基本要求：

①有良好的附着力和物理机械性能：对钢铁基体或其它被涂物的附着力强，是获得优质重防腐涂料涂层的前提，特别是湿膜附着力优，并具有低的收缩率，适当的硬度、韧性、耐磨性、耐温性能等；

②有良好的耐蚀性：包括耐化工大气、水、酸、碱、盐、其它溶剂等的腐蚀。

③有良好的抵抗介质渗透性：重防腐涂料的优异屏蔽作用，要求成膜后，涂层具有尽可能低的水和氧及其它腐蚀因子的渗透性。

④有良好的施工性能：涂层达到适当的厚度(涂层越厚，屏蔽作用越好)和结构设计要求。