石英砂是由天然石英石打碎而成的精细石英砂

石英砂一般分5# 6# 7# 8#   组要是由客户的需求而定

石英砂是重要的工业矿物原料，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。 应用领域 用途 玻璃 平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料 陶瓷及耐火材料 瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料 冶金 硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂 建筑 混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等

.

石英砂（粉）系列粉体材料是以高纯结晶硅石为原料，经水洗或酸洗研磨干燥分级而成

石英砂用途：制造玻璃石英砂，耐火材料石英砂，冶炼硅铁石英砂，冶金熔剂石英砂，陶瓷石英砂，研磨材料石英砂，铸造石英砂，石英产品在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起者不可替代的重要基础作用。石英砂提纯是除去石英砂中少量或微量杂质，获得精制石英砂或高纯石英砂的高难度分离技术。天然水晶原料短缺，价格昂贵。利用石英砂精选提纯制成的高纯、超细石英粉代替水晶，满足高技术对水晶需求的增加。

石英砂（例举我处石英）摩氏硬度7．5／在900－1100度高温时，摩氏硬度为原来的1／10．这是有科学依据的．起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物 石英砂的主要规格有：6-8mm、4-6mm、10-20目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目、1000目等 石英砂各个级别的用途石英砂厂家。石英砂其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉 另一种是黑碳化硅，有金属光泽，含SiC 95%以上，强度比绿碳化硅大，但硬度较低，主要用于磨铸铁和非金属材料 常用的碳化硅磨料有两种不同的晶体，一种是绿碳化硅，含SiC 97%以上，主要用于磨硬质含金工具 其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,性脆而锋利 绿碳化硅是以石油焦和优质硅石为主要原料,添加食盐作为添加剂，通过电阻炉高温冶炼而成 包括黑碳化硅和绿碳化硅，其中：黑碳化硅是以石英砂,石油焦和优质硅石为主要原料,通过电阻炉高温冶炼而成 石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要果希望连续给料连续卸料,采用干燥可方法可行,只是加工成本较高,但干燥的程度比较好,可以采用振动流化床,而沸腾炉适用于粉体干燥,干燥精度高的产品,而且不能连续生产。
石英砂滤料石英砂滤料采用天然的石英矿石，经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状，纯白色，具有机械强度高、截 污能力强、耐酸 能好等特点。石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂.石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀 好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。石英砂作为过滤料的应用：石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。 　　普通石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。 主营产品: 普通石英砂，精制石英砂（粉）,高纯石英砂（粉）,熔融石英砂（块） 　　精制石英砂滤料的理化分析 　　分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 SiO2含量 99% 容重 1.75t/m3 可溶率 0.4% 莫氏硬度 7 磨损率 0.3% 耐酸度 耐强酸 沸点 2550℃ 破碎率 0.35% 耐碱度 耐碱 能良好 溶点 1480℃ 灰粉率 0.25% Zn含量 0.005% 比重 2.67 空隙率 43% 其它金属含量 不超过国家饮用水标准 　　 包装和贮存： 　　石英砂滤料为编织袋包装，每袋重25公斤。 石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。 石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。产品广泛应用大、中、小型自来水公司、污水处理厂、造纸、制药、酿造、电力、冶金、煤气、纺织、印染、石油、化工行业的理想产品，用户遍布全国三十多个省、市及出口东南亚国际市场