造纸涂布胶粘剂乳化剂HL01

产品说明 乳化剂HL01具有阴非离子乳化剂的综合性能，和二价、三价阳离子及季铵盐等表面活性剂具有突出的相容性，不产生分层，适用范围广。HL01主要应用于乙烯类和亚乙烯类单体乳液聚合，是乳液聚合的乳化剂，适用于乳液涂料及乳液聚合橡胶的生产中，作为生产建筑物内外墙装饰用乳胶所用的粘合剂：包括苯丙乳液、乙丙乳液、纯丙乳液、丁苯胶乳等的理想乳化剂。HL01广泛应用于涂料、造纸及橡胶等生产领域，作为造纸涂布胶粘剂、水溶性乳胶涂料等的必要成份，有与其应用领域相适应的多种优良特性。 HL01还用于乳液及洗涤剂、石油树脂、化妆品中。作为中性乳化剂，性质温和，不伤皮肤，具有极佳的洗净能力。 和其它乳化剂相比，HL01的优越性是：1、具有优良的乳化和分散作用；2：能极大地降低表面张力；3可赋予乳液良好的机械稳定性、热稳定性、冻融稳定性、贮存稳定性等，使制得的乳液颗粒细小，均匀度高。因此HL001通常用作乳液合成的优良乳化剂。 产品性能 1．具有极强的乳化性能和良好的稳定性。 2．本产品为非危险品，无毒、无刺激，性温和，溶于水及乙醇。 3．温和性：对皮肤和眼睛极温和，并能减缓复配产品中表面活性剂的刺激性。 4．相容性：与阳离子、非离子和两性表面活性剂相容。 质量指标 外观 无色至淡黄色透明粘稠液体 pH值 5．3～7。2 固含量 32%～35% 稳定性 常温下一年不变质

造纸涂布胶粘剂乳化剂HL02

产品说明 HL02属环保型复合型阴离子表面活性剂，符合欧美国家对环保方面的严格要求，本品含有乙氧基、羧基及磺酸基等多种基团，具有非离子表面活性剂及阴离子表面活性剂的双重表面化学性能。有优良的钙皂分散力和抗硬水力，以及良好的洗涤、乳化、分散、润湿、增溶等性能，呈弱酸性。主要应用于造纸、油漆涂料橡胶行业中作为乳化剂被广泛应用。 质量指标 指标名称 指标 外观 无色至淡黄色膏状物 活性物含量 》25% Na2SO3含量 0.5-1% pH值(1%水溶液) 5～7 用途 用于各行业乳液聚合时作乳化剂。 用法用量 作为乳化剂使用时，用量一般为单体的3%～8%。 包装及贮存 125 kg塑料桶或按客户要求，置于阴凉干燥处。

纸张涂层防腐杀菌剂HL03

产品说明

HL03杀菌防腐剂是高效、低毒的水溶性防腐剂。其主要成分为氨基甲酸盐类有机化合物，是一种不含金属成份、不腐蚀的有机化合物。能有效地杀死或抑制各种微生物的生长繁殖，高效广谱，能在广泛的PH值范围内使用，特别在碱性环境中有特效，稳定性好。

特征
    环保型不含酚类的有机硫高效杀菌剂
    外观：黄色或琥珀色液体
    活性物：≥35%
    密度（25℃）：1.1～1.2克/毫升
    pH值（1%的水溶液）：9～11
注意事项：本品可能因时间的改变和温度的升高或降低，颜色发生变化或出现晶体，但并不影响产品的杀菌性能，可以按常规使用。

用途
    该防腐剂适合于：切削液、研磨液、压延液、轧制液等金属加工乳化液，洗涤剂、皮革上光剂、碱性乳胶涂料、纸张涂层等的防霉与防腐。
用量
    常用量为0.2%～0.4% 。

造纸系统粘泥及沉积物控制剂HL04

产品说明

在造纸系统中，在网部和毛毡上经常有粘泥状物、浆块或油污，这些污染物通常会给造纸机械系统带来很多弊端，如堵塞滤网、毛毡及烘缸干毯等，引起滤水不畅、导热效率下降，还会引起纸的质量下降，诸如孔洞及浆块粘着等，另外，压榨轮上的污物还会引起揭纸困难，纸张起毛，甚至造成断纸，使生产效率下降。粘泥及沉积物控制剂DL04造纸粘泥及沉积物控制剂即是针对解决这一问题设计的产品。该产品是由生物分散剂、助渗剂及表面活性剂复合而成，具有独特的包覆、分散及清洁作用，可使粘污及油污分散，保持造纸机械的清洁生产。

HL010的作用
    1、因粘污物引起的纸机停车时间大大减少
    2、纸张孔洞和断纸现象降低
    3、压榨部效率提高
    4、纸机网部、毛毯清洗次数减少，提高纸机运转效率
    5、成纸品质提高

参考用量本品添加量为0.1～0.4kg/吨损纸量，添加部位一般在损纸散浆槽或损纸槽。也可通过喷淋管道直接喷洒在应用部位。为保证使用效率，建议连续式投入。包装25/200KG塑料桶包装或按客户要求包装。

储存、运输
    建议在5-40℃条件下储存，置于阴凉干燥处，保质期为自出厂之日起1年。
       本品不易挥发，无毒，无腐蚀性，按一般化学品运输。

造纸杀菌剂HL05

产品说明

HL05是一种用于造纸领域里杀菌防腐剂，以氨基甲酸盐为主成分。主要适用于中碱性造纸体系中。具有优良的杀菌防腐效果，能有效的解决因微生物引起的纸张“斑点” “孔洞” “断头”等腐浆障碍。降低了停机刷车频率，提高纸张产品的品质和产量。 产品特点 1、广谱、长效的杀灭多种异养菌、酵母菌，用量低。 2、适用的PH范围，PH6-12均可使用。 3、产品能溶于水，容易操作。 4、毒性低，使用浓度完全无害。 质量标准 外观 黄绿色或琥珀色液体 有效成份含量 ≥48% PH值（1%的水溶液）： 9-11 稳定性 PH6-12稳定 使用方法 添加部位：混浆池、成浆池、高位溢浆箱、白水池。间歇式制浆,采用冲击式添加：连续性制浆可用加药泵持续滴加。以水系统用水量或持液量为基准用量为： 50-200ppm,一般为 50-100ppm （千分之一）具体用量和投放周期应根据不同的生产实际情况经试验后确定。 包装 25/200KG塑料桶包装，避免与铜合金接触或过久。 贮存 存放于阴凉干燥处，密封防潮。 注意事项 本品对皮肤和眼睛有刺激，应避免直接接触，操作工人戴橡胶皮手套、工作服和保护眼镜操作。

造纸防霉杀菌HL06

产品说明

HL06是一种用于造纸杀菌、防霉的化学药剂，本品含有两种有机硫类活性成分，具有高效、广谱、低毒等优良特性。在细菌,真菌和藻类等微生物污染较重的制浆和白水中，杀菌防腐效果非常显著，能有效的抑制系统中生物粘泥的形成，解决因微生物引起的纸张“斑点” “孔洞” “断头”等腐浆障碍。降低了停机刷车频率，提高纸张产品的品质和产量。 产品特点 1、 广谱、长效的杀灭各种细菌、真菌，用量低。 2、 产品能分散于水中，容易操作。 3、 适用的PH范围，在PH3-8.5均可使用。 4、 毒性低，使用浓度完全无害。 质量标准 外观 淡黄色液体 有效成份含量 ≥20% PH值（1%的水溶液）： 4-6 稳定性 PH3-8稳定 使用方法 添加部位：混浆池、成浆池、高位溢浆箱、白水池。间歇式制浆,采用冲击式添加：连续性制浆可用加药泵持续滴加。以水系统用水量或持液量为基准用量为：20-200ppm,一般为 20-80ppm ，以控制系统中生物粘泥及腐桨的形成。 产品用作功能性纸张的生产，一般添加量为浆料的0.05～0.2% ；具体用量和投放周期应根据不同的生产实际情况经试验后确定。 包装 25/200KG塑料桶包装。 贮存 存放于阴凉干燥处，密封防潮。 注意事项 本品对皮肤和眼睛有刺激，应避免直接接触，操作工人戴橡胶皮手套、工作服和保护眼镜

超级造纸杀菌防腐剂HL07

产品说明

HL07是一种用于造纸工艺中杀菌防腐剂，本品主要活性成分为有机溴类化合物，能快速杀灭纸桨、白水体系中的各种微生物，可长期抑制循环体系中生物粘泥的形成，有效的解决因微生物引起的纸张“斑点” “孔洞” “断头”等腐浆障碍，降低了停机刷车频率，提高纸张产品的品质和产量。 产品特点 1、广谱、长效的杀灭多种异养菌、酵母菌，用量低。 2、适用的PH范围，PH4-8均可使用。 3、产品能分散于水，容易操作。 4、毒性低，使用浓度完全无害。 5、在碱性条件下容易降解，不会增加造纸厂的排放压力。 质量标准 外观 微黄色或无色液体 有效成份含量 ≥37% PH值（1%的水溶液）： 5-7 稳定性 PH3-8稳定 使用方法 1、添加部位：白水池、成浆池、高位溢浆箱、混浆池。 2、用量：连续性制浆可用加药泵持续滴加。以水系统用水量或持液量为基准用量 为：30-150ppm,一般为 50-90ppm使用量视具体情况而定。 包装 25/200KG塑料桶包装。 贮存 存放于阴凉干燥处，密封防潮。 注意事项本品对应避免直接接触，操作工人戴橡胶皮手套、工作服和保护眼镜操作。 具体使用方案请与我公司技术人员联系

表面活性剂HL08 产品说明

化学名 醇醚琥珀酸酯磺酸盐 化学结构 RO(CH2CH2O)3 COCH2－CHSO3Na－COONa 性能 HL08为无色透明液体，具有润湿、乳化、分散、增溶等性能和良好的钙皂分散力，以及优良的起泡性和低的表面张力，对皮肤的作用极其温和，即使在较大的使用浓度下也能保持极低的刺激性，是目前开发应用的最温和的表面活性剂之一。本产品对皮肤的刺激性大约只有AES的1/ 3，与温和的甜菜碱及咪唑啉等两性表面活性剂相当。与其他的阴离子表面活性剂复配，可显著降低其它表面活性剂的刺激性，尤其与AES复配效果更为显著。产品质量达到了国外同类产品的先进水平。 用途 广泛应用于香波、沐浴液、洗洁精、洗面奶及手术用洗净液等产品，特别适用于配制低刺激的婴儿洗涤用品及低敏性制品；还可作为乳化剂、分散剂、润湿剂、发泡剂等用于涂料、皮革、造纸、油墨、石油、纺织行业。 技术指标 指 标 名 称 指 标 外观 无色至浅黄色液体 pH值（1水溶液） 5～7 含量（%） 35±2 Na2SO3含量（%） 0.5 包装及贮存 25、200kg塑料桶。置于阴凉处。 保质期 半年。

造纸废水消泡剂HL09 产品说明

消泡剂HL09是最新的硅酮类消泡剂，其特点是无异味，消抑泡效果佳，适用范围广，可用于普通涂料、特殊涂料、油墨、电路板、纺织印染、造纸等领域。 技术指标 固 含 量 % ≥ 27 相对密度（20℃）g/cm3 0.93～0.95 pH值（20%蒸馏水溶液） 6.5～8.0 水分散性 水中易分散 使用量 按物料重量计加入量为0.1%～0.3% 。 使用方法 按拟定用量将消泡剂一次加入效果较好,或按产品生产工艺择时加入也可。 注意事项 贮存期8个月,乳液如有分层现象,可摇匀使用,其消泡效果保持不变。 包装:25KG或按客户要求 造纸非硅乳液型消泡剂HL10 概 述 HL10是一种完全不含有机硅的属高碳醇醚乳液型非硅消泡剂，它适合消除含有阳离子松香胶、改性淀粉、聚乙烯醇、AKD施胶剂的造纸白水及染料、颜料、油墨制造等PH值较低的起泡体系的消泡。既能快速消除水面泡沫又能迅速脱除水中纤维上吸附的微小气泡。具有用量少、消泡快、抑泡作用持久的优点 典型特性(每一个型号代表该产品不同的内在结构。根据用户起泡物质的不同选择相应型号) 性 能 外观 白色乳状液体 活性物含量 30％ 粘度(2号转子) 800-2500mPa.s PH值 5.5-6.5 离子型 非离子 典型应用 1.消除含有松香胶白水的表面泡沫和脱除水中纤维上吸附的气泡。 2.消除含有改性淀粉白水体系的表面泡沫和脱除水中纤维上吸附的气泡。 3.消除含有聚丙烯酰胺助留剂体系水中泡沫。 4.消除含有AKD乳液白水体系的表面泡沫和脱除水中纤维上吸附的气泡。 5.其它不能使用有机硅消泡剂的场合消泡。 使用说明 用计量泵加入到网下白水水池中，或直接加入其他起泡体系中。 储存稳定性：在密封容器中可达20个月 包装： 25公斤，50公斤，200公斤塑料桶。 注意事项：本品不属于危险品。存放在室内、凉爽之处，避免阳光暴晒

松香胶分散剂HL11

产品说明

随着造纸业的迅猛发展，造纸时供浆内施胶或表面施胶用的松香分散胶得到了广泛的应用，但其传统制造工艺主要是靠高速搅拌机所提供的机械能将松香分散、乳化，辅以化学法降低表面张力而形成一个相对稳定体系，存在一下不足：一是对设备要求高，需要特制高速乳化釜，且对搅拌轴的动平衡及搅拌方式都有严格的要求；二是靠搅拌的物理作用尚未能使松香充分分散、乳化，搁置易出现分层、沉淀、结块、造成假施胶；三是产品保存期短。

HL11属复合型阴离子表面活性剂，含有乙氧基、羧基及磺酸基等多种基团，具有非离子表面活性剂及阴离子表面活性剂的双重表面化学性能。有优良的钙皂分散力和抗硬水力，以及良好的洗涤、乳化、分散、润湿、增溶等性能，呈弱酸性。是一种可克服上述不足之处的松香分散剂。与松香起化学反应，使松香在化学反应下得到充分分散、乳化成粒度特别细小的乳液，大大地简化制备松香分散胶的设备，有效的避免松香分散胶搁置易出现分层、沉淀、结块，克服假施胶。

指标：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 黄色透明膏状物 |
| 乙氧基数 | 3 |
| 活性物含量 | 30±2 |
| Na2SO3含量 | 1% |
| pH值(1%水溶液) | 6～8 |

性能与应用

1、本品易溶于水，具有优良的净洗、乳化、分散、增溶作用，能耐高浓度的电解质，广泛用于液体洗涤剂和纺织助剂，乳液聚合等领域。

2、专业用作松香的高效乳化分散剂，在造纸工业中用于制造高分散松香胶，可制得固含量30%的分散松香胶，并可以任意稀释。

3、专业用作香精的分散增溶，制作无溶剂香水

用法用量：

与松香乳化剂配合使用，在60~80℃与 马来松香乳化分散配成均匀的胶体，具体用量应根 据松香的产地、性能及工艺要求决定。作乳化剂使用时，用量一般为单体的4%～6%。
包装及贮存
   125 kg塑料桶，置于阴凉处。