涂料油墨系列

涂料流平剂 HL03

·  ·  推荐用量：0.3-1 ﹪

·  粘度：（25℃）：1.05±0.05g/ml mPa.s

·  溶解性：中性

·  主要成份：聚醚改性有机聚硅氧烷

·  PH值：7

·  活性物含量：100 ﹪

产品型号 HL03 产品名称 涂料流平剂（通用型）
结构式或组分 聚醚改性有机聚硅氧烷。与BYK333相对应
性能特点 有机硅表面助剂。通过降低涂料表面张力以提高底材的润湿性。增加表面滑爽及耐划伤性和防粘连性，改善流平、提高光泽度、防止贝纳德旋涡。适用于溶剂型、无溶剂型及水性体系的涂料中添加。
物化数据及指标  外观：无色至浅色透明油状液体
 比重（25℃）：1.05±0.05g/ml 
 粘度（25℃）：1000±200cps.
应  用 水性体系（水性颜料、涂料、乳胶漆、水性油墨、中性墨水）：推荐用量总配方的0.3～1％
油性体系：推荐用量总配方的0.05～0.5％
无溶剂体系：推荐用量总配方的0.3～1％
包  装 本品包装规格为25Kg 、50Kg塑桶、铁桶或按用户要求定制。
贮  运 按非危险化学品运输。阴凉干燥密封贮存。保质期12个月。

乳化剂HL01

产品说明 乳化剂HL01具有阴非离子乳化剂的综合性能，和二价、三价阳离子及季铵盐等表面活性剂具有突出的相容性，不产生分层，适用范围广。HL01主要应用于乙烯类和亚乙烯类单体乳液聚合，是乳液聚合的乳化剂，适用于乳液涂料及乳液聚合橡胶的生产中，作为生产建筑物内外墙装饰用乳胶所用的粘合剂：包括苯丙乳液、乙丙乳液、纯丙乳液、丁苯胶乳等的理想乳化剂。HL01广泛应用于涂料、造纸及橡胶等生产领域，作为造纸涂布胶粘剂、水溶性乳胶涂料等的必要成份，有与其应用领域相适应的多种优良特性。 HL01还用于乳液及洗涤剂、石油树脂、化妆品中。作为中性乳化剂，性质温和，不伤皮肤，具有极佳的洗净能力。 和其它乳化剂相比，HL001的优越性是：1、具有优良的乳化和分散作用；2：能极大地降低表面张力；3可赋予乳液良好的机械稳定性、热稳定性、冻融稳定性、贮存稳定性等，使制得的乳液颗粒细小，均匀度高。因此HL001通常用作乳液合成的优良乳化剂。 产品性能 1．具有极强的乳化性能和良好的稳定性。 2．本产品为非危险品，无毒、无刺激，性温和，溶于水及乙醇。 3．温和性：对皮肤和眼睛极温和，并能减缓复配产品中表面活性剂的刺激性。 4．相容性：与阳离子、非离子和两性表面活性剂相容。 质量指标 外观 无色至淡黄色透明粘稠液体 pH值 5．3～7。2 固含量 32%～35% 稳定性 常温下一年不变质

乳化剂HL02

产品说明 HL02属环保型复合型阴离子表面活性剂，符合欧美国家对环保方面的严格要求，本品含有乙氧基、羧基及磺酸基等多种基团，具有非离子表面活性剂及阴离子表面活性剂的双重表面化学性能。有优良的钙皂分散力和抗硬水力，以及良好的洗涤、乳化、分散、润湿、增溶等性能，呈弱酸性。主要应用于造纸、油漆涂料橡胶行业中作为乳化剂被广泛应用。 质量指标 指标名称 指标 外观 无色至淡黄色膏状物 活性物含量 》25% Na2SO3含量 0.5-1% pH值(1%水溶液) 5～7 用途 用于各行业乳液聚合时作乳化剂。 用法用量 作为乳化剂使用时，用量一般为单体的3%～8%。 包装及贮存 125 kg塑料桶或按客户要求，置于阴凉干燥处。

防腐杀菌剂HL05

产品说明

HL05杀菌防腐剂是高效、低毒的水溶性防腐剂。其主要成分为氨基甲酸盐类有机化合物，是一种不含金属成份、不腐蚀的有机化合物。能有效地杀死或抑制各种微生物的生长繁殖，高效广谱，能在广泛的PH值范围内使用，特别在碱性环境中有特效，稳定性好。

特征
    环保型不含酚类的有机硫高效杀菌剂
    外观：黄色或琥珀色液体
    活性物：≥35%
    密度（25℃）：1.1～1.2克/毫升
    pH值（1%的水溶液）：9～11
注意事项：本品可能因时间的改变和温度的升高或降低，颜色发生变化或出现晶体，但并不影响产品的杀菌性能，可以按常规使用。

用途
    该防腐剂适合于：切削液、研磨液、压延液、轧制液等金属加工乳化液，洗涤剂、皮革上光剂、碱性乳胶涂料、纸张涂层等的防霉与防腐。
用量
    常用量为0.2%～0.4% 。

消泡剂HL04 产品说明

消泡剂HL04是最新的硅酮类消泡剂，其特点是无异味，消抑泡效果佳，适用范围广，可用于普通涂料、特殊涂料、油墨、电路板、纺织印染、造纸等领域。 技术指标 固 含 量 % ≥ 27 相对密度（20℃）g/cm3 0.93～0.95 pH值（20%蒸馏水溶液） 6.5～8.0 水分散性 水中易分散 使用量 按物料重量计加入量为0.1%～0.3% 。 使用方法 按拟定用量将消泡剂一次加入效果较好,或按产品生产工艺择时加入也可。 注意事项 贮存期8个月,乳液如有分层现象,可摇匀使用,其消泡效果保持不变。 包装:25KG或按客户要求

油性涂料防霉剂HL06A

一、简介
   本产品是我公司研究开发的广谱高效防霉剂，主要成份为TCMTB-60（油性），是新型油性防霉产品。该产品可均匀分散于油漆中，不含酚类化合物、醛类化合物、砷、铬、铜等重金属元素和苯、二甲苯有害物质，符合欧、美等国家环保法规的要求。可以赋予漆膜良好的防霉防腐性能。对引起涂料长霉变质的曲霉属和青霉属真菌、镰孢霉、弯孢霉、木霉等以及多种细菌都有极强的抑制杀灭作用。具有广谱高效、低毒、使用安全、操作方便、不污染环境、不影响涂料理化性能等优点，是涂料防菌防霉的理想药剂。
二、技术指标

外    观：琥珀色或暗红色液体 
水 溶 性：不溶于水， 可均匀分散于油性溶剂中 
PH    值：5-6 
含    量：60%min TCMTB
其    余：溶剂和助剂
密    度：1.20-1.29

包    装：200kg塑料桶包装
三、用法及用量
  　涂料防霉剂HL06A和油漆以1：100～200 进行混匀，即可对需要处理的器材进行涂刷。

四、注意事项

1、需要处理的物品表面应干燥并清除灰尘和杂物。 
　　2、操作人员需要具备使用和处理工业化学品的技术及专业知识。 
　　3、本产品应避免和皮肤及眼睛接触，工作时应穿戴好护目镜，手套，穿着防护服。如接触到眼睛和皮肤，应立即用大量清水冲洗。严重者就医。
　　4、使用后剩余的液体可以用塑料桶装好，可以重复使用。

五、贮存和运输： 
　　本品为非危险品，常温避光，密闭防潮贮存期为12个月。

水性涂料防霉剂HL06B

一、简介
   本产品是我公司研究开发的广谱高效防霉剂，主要成份为TCMTB-30（水性），是新型水性防霉剂产品。该产品可均匀分散于水中。不含酚类化合物、醛类化合物、砷、铬、铜等重金属元素和苯、二甲苯有害物质，符合欧、美等国家环保法规的要求。对引起涂料长霉变质的曲霉属和青霉属真菌、镰孢霉、弯孢霉、木霉等以及多种细菌都有极强的抑制杀灭作用。适用于水性乳胶漆、内墙涂料、粘合剂等产品防菌防霉。具有广谱高效、低毒、使用安全、操作方便、不污染环境、不影响涂料理化性能等优点，是涂料防菌防霉的理想药剂。
二、技术指标

外    观：琥珀色或暗红色黏稠液体

溶解性：易在水中乳化分散
　　PH    值：(1% 水乳液) 4-6
   含    量：30%min TCMTB
   其    余：溶剂和助剂
   密    度：1.07-1.17（25℃）

包    装：25Kg、200kg塑料桶包装
三、用法及用量
  用于水性乳胶漆、内墙涂料等，可用少许清水把防霉剂调匀后，加入乳胶漆中拌匀。用量为水性乳胶漆的0.1～0.2%。配制HL06B乳液时应现配现用。
四、注意事项

1、需要处理的物品表面应清洁，无油污和杂物

2、操作人员需要具备使用和处理工业化学品的技术及专业知识。 
　　3、本产品应避免和皮肤及眼睛接触，工作时应穿戴好护目镜，手套，穿着防护服。如接触到眼睛和皮肤，应立即用大量清水冲洗。严重者就医。
　　4、使用后剩余的液体可以用塑料桶装好，可以重复使用。

五、贮存和运输： 
本品为非危险品，常温避光，密闭防潮贮存期为12个月。