PVC/PC/PET性能对比

一、分辨方法

| 项 目 | PVC（聚氯乙烯）Polyvinyl-Chloride | PC（聚碳酸酯）Polycarbonate | PET（聚酯） Polyester |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）大力摇动听声音 | 沉闷 | 刺耳，像打雷 | 沉实 |
| （2）撕裂分辨 （用剪刀开口，然后用手撕） | 起白边 撕裂边沿线条直&规则、不刺手，边沿滑 撕裂时没甚声音 | 不起白边 撕裂边沿规则，呈锯齿状及锋利 撕裂声音像拉动拉链 | 不起白边 撕裂边沿不规则，呈断层状及不锋利 撕裂声音为爆裂声 |
| （3）燃烧特性 | 离火即熄 黑色烟/不滴胶 黄色火 | 不易燃点 有白烟/不滴胶 橙黄色火焰 燃烧时起黑烟 | 易点燃 滴胶 橙黄色火焰 烟会变灰飘散 |

二、性能差异

| 特 性 | PVC（聚氯乙烯）Polyvinyl-Chloride | PC（聚碳酸酯）Polycarbonate | PET（聚酯） Polyester |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度（mm）/生产方法 | 0.03 – 50.0 （压延/挤出/热压复合） | 0.05 – 33.0 （挤出） | 0.012 – 0.500 （双轴拉伸） |
| 光透过率（L/T） | 90.40% | 88.10% | 90.20% |
| 雾化度（Haze）(即混浊度) | 1.30% | 0.80% | 1.50% |
| 服务温度 | 南亚: 500C | -300C至1300C | -700C至1500C |
|  | 筒中: 680C |  |  |
|  | 住友: 850C (氯化PVC) |  |  |
| UL耐温（RTI） | 500C | 印刷级：800C，绝缘级：1300C | 1050C |
| UL防火规格（最大） | 94V-0 | 印刷级：94V-2， 绝缘级：94V-0 | 一般：94VTM-2， 最高：94VTM-0 |
| 耐屈折能力 | 欠佳 | 欠佳 | 优良 |
| 拉伸强度 | 欠佳 | 良 | 优良 |
| 耐按压能力（薄膜开关） | 欠佳 | 良 | 优良 |
| 真空吸塑成形性 | 优良（冷热成形） | 良（冷热成形） | 不宜 |
| 耐化学性 | 欠佳 | 欠佳 | 优良 |
| 对胶水的粘合性 | 优良 | 优良 | 欠佳 |