国内外钢号对照表 发表日期： 2004-12-29 15:39:32

中国 美国 德国 日本 钢号 标准 AISI/SAE DIN（德国工业标准） JIS（日本工业标准） 钢材种类 高碳钢： T10 1095 C92D(D 95-2) ----- 铬钢： 60Cr 5160 61Cr4 ----- 高碳铬轴承钢： GCr15 52100 105Cr4 ----- 热作模具钢： 5CrNiMo L6 55NiCrmOV6 SKT 4 高速钢： W6Mo5Cr4V2 M2 56-5-2 SKH 9 冷作模具钢： MnCrWV O1 100MnCrW4 SKS 3 Cr12MoV D2 X155CrVM03 3 SKD 11 不锈耐酸钢： 9Cr18 440B X90CrMoV18 SUS440B 4Cr13 420 X20Cr13 SUS 420J1 9Cr18 425 425 ----- 不锈轴承钢： 9Cr18Mo 440C X105CrMo17 SUS 440C