使用方法

手调

以2kg袋装为例：

- 激活胶原分子：胶浆倒入桶中千拌（用搅拌器搅10秒或者徒手搅拌20秒左右）使原胶亲水性可跟水融合。

- 准备好2kg左右的水、干净的桶和搅拌器。剪刀将袋口剪开，将胶挤到桶里，分四次加水第1、2次加水400ml充分拌开，第三次加水800ml，再一次充分拌开，残留部分的水，用来微调，以适应不同性能壁纸的要求。

（无需加白胶或者胶浆:2kg胶可粘贴20-25㎡左右的壁纸）

普通壁纸胶：水=1：0.8-1

特殊壁纸胶：水=1：0.6-0.8

机调

以2kg袋装为例：

准备好1.8kg左右的水、干净的桶和搅拌器。剪刀将袋口剪开，将胶挤到桶里，加少量的水充分搅拌，再加大量的水，再一次充分搅拌，残留部分的水，用来微调，以适应不同性能壁纸的要求。

（无需加白胶或者胶浆:1.8kg胶可粘贴20㎡左右的壁纸）

普通壁纸胶：水=1：0.8-1

特殊壁纸胶：水=1：0.6-0.8

壁纸施工要素

- 基底判断

- 普通墙面

注意事项：第1道腻子未干，再批第2道腻子，容易引起墙体发霉

- 喷上底面漆墙面

注意事项：不宜吸胶、易脱落、起翘

处理方法：用磨砂纸打磨后，再刷青漆或基膜。

- 石膏面

注意事项：容易破坏墙体。

处理方法：切纸时要“一刀两断”（针对搭接壁纸施工）

- 光面（如：衣柜，桌面，玻璃）

注意事项：容易起泡，脱落。

处理方法：用“木工胶”稀释后，轻刷光面，再用本品胶，按1:0.5比例调开，刷在墙纸背面，光面边角用“日本接缝胶”处理。

- 木材面

注意事项：易起泡、起鼓、脱落、变形。

处理方法：用“原子灰”处理木材面。

- 测量定位

1.准确测量，提高工效；

2.准确定位，提高准确效率，减少接缝，避免因光线原因造成视觉上不良效果。

- 壁纸材质判断

- 可根据厂家或者代理商提供的相关资料做判断。

- 不同材质的壁纸所相应胶水浓稠度、涂胶量，及上胶后软化时间不仅相同，判断涂胶量是否过多，以压轮在接缝处理时不溢出胶水为准。

通常情况<使用本品>如下图所示

|  | 胶：水（比例） | 涂胶量 | 搁放时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通pvc壁纸 | 0.8:1 | 一般 | 5-10分钟 |
| 布基、金箔 | 1:0.6-0.8 | 少 | 20分钟以上 |
| 编织、绒面、墙布 | 1:0.6-0.8 | 多 | 15分钟以上 |
| 无纺、纤维 | 1:0.6-0.8 | 一般 | 15分钟以上 |
| 纯纸 | 1:0.5 | 少 | 15分钟以上 |

- 保护膜的使用

避免部分特殊壁纸因沾胶而留下污痕。

- 施工后的自我验收及清理现场

提高施工服务、推动壁纸行业发展。