使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道，称之为“球墨铸铁管”，简称为球管、球铁管和球墨铸管等。

球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能，防腐性能优异、延展性能好，安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气等。

球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨，根据公称口径及对延伸率的要求不同，基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同，小口径的珠光体比例一般不大于20%，大口径的一般控制在25%左右。最小抗拉强度：420/Mpa，最小屈服强度300/Mpa，最小延伸率7%。球墨铸铁管执行标准GB/T13295-2008 ISO2531/2008 。以下为不含运费和税费的，含税加八点税，超出部分加十五点。

| T型接口离心球墨铸铁管参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 外径 | 壁厚 | 承口凸部近似重量 | 球铁管每米重量 | 标准工作长度总重量 | 每公里用管数 | 每公里敷设重量 | 今日 价格 |
| DN(mm) | DN(mm) | (mm) | kg | （直管部分）kg | Kg(L=6000mm) | （根） | （吨） | （元/吨） |
| 80 | 98 | 6 | 3.4 | 12.2 | 76.5 | 167 | 12.77 | - |
| 100 | 118 | 6 | 4.3 | 15.1 | 95 | 167 | 15.865 | 5100 |
| 150 | 170 | 6 | 7.1 | 22.8 | 144 | 167 | 20.048 | 4000 |
| 200 | 220 | 6.3 | 10.3 | 30.6 | 194 | 167 | 32.398 | 4000 |
| 250 | 274 | 6.8 | 14.2 | 40.2 | 255 | 167 | 42.585 | 4000 |
| 300 | 326 | 7.2 | 18.6 | 50.8 | 323 | 167 | 53.941 | 4000 |
| 350 | 378 | 7.7 | 23.7 | 63.2 | 403 | 167 | 67.301 | 4150 |
| 400 | 429 | 8.1 | 29.3 | 75.5 | 482 | 167 | 80.484 | 4200 |
| 450 | 480 | 8.6 | 38.3 | 89.3 | 574 | 167 | 95.858 | - |
| 500 | 532 | 9 | 42.8 | 104.3 | 669 | 167 | 111.723 | 4000 |
| 600 | 635 | 9.9 | 59.3 | 137.3 | 882 | 167 | 147.294 | 4000 |
| 700 | 738 | 10.8 | 79.1 | 173.9 | 1123 | 167 | 187.541 | 4000 |
| 800 | 842 | 11.7 | 102.6 | 215.2 | 1394 | 167 | 232.798 | 4000 |
| 900 | 945 | 12.6 | 129.6 | 260.2 | 1691 | 167 | 282.397 | 4000 |
| 1000 | 1048 | 13.5 | 161.3 | 309.3 | 2017 | 167 | 336.839 | - |
| 1100 | 1152 | 14.4 | 194.7 | 362.8 | 2372 | 167 | 396.124 | - |
| 1200 | 1255 | 15.3 | 237.7 | 420.1 | 2758 | 167 | 460.586 | - |
| [聊城市鸿福管业有限公司]提供 咨询：0635-2126889 13656383066 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司一般合作程序：1、报价→(现货)装完车后付清全款；
公司一般合作程序：2、报价→签订正式合同→收定金30﹪→到货后付清尾款。
经营类：企业发展目标：依靠多样化的产品仓储和全方位的钢材信息，打造一流的管材供应商、综合性采购供应商；
生产类：公司投资、参股球墨管铸造业，为客户提供更优质、更优惠的铸铁系列管材管件产品。

2012年03月20日