- 中国 日本 美国 德国钢管材质 标准对照表

| 钢种 | 中国GB | 日本JIS |  | 美国ASTM | 德国 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牌号 | 牌号 | 标准号 | 钢号 | 钢号 | 材料号 | 标准号 |
| 碳素 钢管 | （Q235） | GGP STPY41 | G3452 G3457 | (A53钢种 F) A283-D | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
|  | 10 | STPG38 | G3454 | A135-A A53-A | (St37) | 1.0110 | DIN1626 |
|  |  | STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1.0112 | DIN17175 |
|  |  | STS38 | G3455 |  | St35.8 St35.4 | 1.0305 1.0309 | DIN1629/4 |
|  |  | STB30 | G3461 | A179-C A214-C | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 |
|  |  | STB33 | G3461 | A192 A226 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 |
|  |  | STB35 | G3461 |  | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 |
|  | 20 | STPG42 | G3454 | A315-B A53-B | (St42) St42-2 | 1.0130 1.0132 | DIN1626 |
|  |  | STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 |
|  |  | STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 |
|  |  | STS42 | G3455 | A178-C A210-A-1 | St45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 |
| 低合金 钢管 | 16Mn | STS49 STPT49 | G3455 G3456 | A210-C | St52.4 St52 | 1.0832 1.0831 | DIN1629/4 DIN1629/3 |
|  | 15MnV | STBL39 | G3464 |  |  |  |  |
| 低温 钢管 | 16Mn | STPL39 | G3460 | A333-1.6 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 |
|  | 15MnV | STBL39 | G3464 | A334-1.6 |  |  |  |
|  | 09Mn2V |  |  | A333-7.9 A334-7.9 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 |
|  | (06A1NbCuN) | STPL46 STBL | G3460 G3464 | A333-3.4 A334-3.4 | 10Ni14 | 1.5637 | SEW680 |
|  | (20Mn23A1) |  |  | A333-8 A334-8 | X8Ni9 | 1.5662 | SEW680 |
| 耐热 钢管 | 16Mo | STPA12 STBA12、13 | G3458 G3462 | A335-P1、A369-FP1 A250-T1、A209-T1 | 15Mo3 | 1.5414 | DIN17175 |
|  | 12CrMo | STBA20 | G3462 | A335-P2、A369-FP2 A213-T2 |  |  |  |
|  | 15CrMo | STPA22 STBA22 | G3458 G3462 | A335-P12、A369-FP12 A213-T12 | 13CrMo44 | 1.7335 | DIN17175 |
|  | 12Cr1MoV | STPA23 STBA23 | G3458 G3462 | A335-P11、A369-FP12 A199-T11、A213-T11 |  |  |  |
|  | Cr2Mo 10MoWVNb | STPA24 STBA24 | G3458 G3462 | A335-P22、A369-FP22 A199-T22、A213-T22 | 10CrMo910 | 1.7380 | SEW610 |
|  | Cr5Mo | STPA25 STBA25 STPA26 STBA26 | G3458 G3462 G3458 G3462 | A335-P5、A389-FP5 A213-T5 A335-P9、A369-FP9 A199-T9、A213-T9 | 12CrMo195 | 1.7362 | DIN17175 |
| 不锈耐 酸钢管 | （1Gr13） | SUS410 TP | G3463 | A268 TP410 | X10Cr13 | 1.4006 | DIN17440 |
|  | (2Cr13) |  |  | (SISI 420) | X20Cr13 | 1.4021 | DIN17440 |
|  | (1Cr17) | SUS430 TB | G3463 | A268 TP430/TP429 | X8Cr17 | 1.4016 | DIN17440 |
|  | 0Cr18Ni9 | SUS304 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376、TP304 A213、A249、A268 TP304 | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 |
|  | (1Cr18Ni9) |  |  |  | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 |
|  | 0Cr18Ni10Ti 1Cr18Ni9Ti | SUS321 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP321 A213、A249、A266 TP321 | X10CrNiTi189 | 1.4541 | DIN17440 |
|  | 0Cr18Ni13Mo2Ti | SUS316 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP316 A213、A249、A266 TP316 |  |  |  |
|  | 0Cr18Ni13Mo3Ti | SUS317 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP316 A213、A249、A268 TP317 |  |  |  |
|  | 00Cr18Ni10 | SUS304L TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP34L A213、A249、A268 TP304L | X2CrNi189 | 1.4306 | DIN17440 |
|  | 00Cr17Ni13Mo2 | SUS316L TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP316L A213、A249、A268 TP316L | X2CrNi810 | 1.4404 | DIN17440 |
|  | 00Cr17Ni13Mo3 | SUS317L TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376、 TP317L A213、A249、A268 TP317L |  |  |  |