超低碳双相不锈耐酸钢SAF2205(00Cr22Ni5Mo3N)

的性质与加工制造

一、SAF2205的综合特性

- SAF2205是一种铁素体—奥氏体双相不锈钢，综合了许多铁素体钢和奥氏体钢最优异的性能。

- SAF2205中铬和钼的含量都很高，具有极好的抗点腐蚀和均匀腐蚀破裂的能力

- SAF2205机械强度也很高

- SAF2205具有良好的焊接性。

SAF2205的化学成分

| 国际钢种牌号 |  | Avesta 牌号 | 典型化学成分（%） |  |  |  |  |  | 被EN标准所取代的国家级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | ASTM |  | C | N | Cr | Ni | Mo | 其它 | BS | DIN | SS |
| 1.4462 | S31803 | 2205 | 0.02 | 0.17 | 22 | 5.5 | 3.0 | - | 318S13 | 1.4462 | 2377 |

SAF2205的设计特性

- 高强度；

- 高的抗点腐蚀和缝隙腐蚀能力；

- 高的抗应力腐蚀破裂、腐蚀疲劳和冲刷腐蚀的能力；

- 良好的抗硫化物应力腐蚀破裂能力；

- 高的抗均匀腐蚀能力；

- 低热膨胀和高于奥氏体不锈钢的导热率；

- 良好的可焊性；

- 很高的能量吸收

SAF2205的应用

- 气体和石油生产，处理及运输所需的热交换器，管子和管道；

- 淡化（脱盐）装置中的热交换器和管道；

- 加工和运输各种化学品的压力容器、管道、罐和热交换器；

- 在加工工业中用于处理及运输含氯化物溶液所需的压力容器，罐和管道；

- 需要高腐蚀疲劳强度的部件如转子，风扇，轴和压辊览；

- 用于化学油输的载油舱，管道和自耗材

SAF2205的金相组织

- 2205具有一个平衡的化学成分，因此形成一个含有铁素体和奥氏体数量大致相等的显微组织。

- 当2205在1050℃左右被淬火软化处理（quench annealinbg）后，其显微组织一般含有30-50%的铁素体，按层间距离测得的晶粒大小是很精细的，且根据产品的形状而变化，但一般为5-10微米（μm）。

- 更高的退火温度会使铁素体数量增加。然而，该钢在很高温度加热时才会得到完全的铁素体。

- 与所有双相钢一样，2205比奥氏体不锈钢更容易产生金属中间相的析出。σ相在700-975℃温度间会生成，475脆化会在350-525℃温度间出现。

- 在正常焊接和热加工工艺工程中，该钢没有脆化的危险。

物理性能

| 典型值 |  | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 克/厘米3（g/cm3） | 7.8 |  |  |  |
| 弹性模量 | 千牛顿/毫米2（KN/mm2） | 200 | 194 | 186 | 180 |
| 线性膨胀系数（20-100℃） | ×10-6/℃ | - | 13 | 13.5 | 14 |
| 导热系数 | 瓦特/米度（W/m℃） | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 热容量 | 焦耳/公斤度（J/kg℃） | 450 | 500 | 530 | 560 |
| 电阻率 | 毫微欧姆米（nΩm） | 800 | 850 | 900 | 1000 |

SAF2205的特性温度

|  | 温度℃ |
| --- | --- |
| 凝固范围 空气中氧化皮生成温度 σ相形成温度范围 碳化物析出温度范围 “475°-脆化” | 1445-1385 1000 700-975 450-800 350-525 |
| 热加工成形 淬火软化处理 消除应力退火 | 1150-950 1050 空气/水 1020-1100 |
| 压力容器应用 | （-20）-280 |

SAF2205的机械性能

| 最小值 | 20℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度 | Rp0.2 | 牛顿/毫米2（N/mm2） | 460/480 |
| 抗拉强度 | Rm | 牛顿/毫米2（N/mm2） | 640/660 |
| 延伸率 | A5 | （%） | 25/20 |
| 硬度 | HB | 典型值 | 290 |
| 冲击值 | KCV | 焦耳（J） | 100 |

高温抗拉性能

|  |  | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rp0.2 | 牛顿/毫米2（N/mm2）最小值 | 360 | 300 | 280 | 265 |
| Rm | 牛顿/毫米2（N/mm2）最小值 | 620 | 590 | 570 | 560 |

耐腐蚀性能

- 由于2205的碳含量很低，因此，具有很高的抗晶间腐蚀的能力。

| 钢种牌号 | 腐蚀速度，毫米/年 |  | 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 焊接状态 | 退火状态 | 焊接的/退火的 |
| 2205 | 0.52 | 0.48 | 1.1 |

三、SAF2205的加工与制造

热加工成形

热加工成形是在950-1150℃温度下进行的。这种材料的机械强度在高温时较低。

在温度低于950℃时，由于应变以及同时在σ相区域中暴露，可能会发生脆化现象。

热加工成型后一般要求进行淬火软化处理。

冷加工成形

- 由于屈服强度很高，因此2205冷加工成形时所需要的力比奥氏体不锈钢的要大。

- 大部分适用于不锈钢加工制造工艺均可用于2205。然而，由于机械强度高和韧度低，所以象深冲，拉伸成形以及旋压这一类的加工要比奥氏体不锈钢更难以进行。

- 如冷变形超过10%，一般建议进行淬火软化处理。

热处理

2205是在1020-1100℃的温度中退火，并立即快速冷却。这种处理适用于固溶退火（Solution annealing）和消除应力（stree relief）。

在特别情况下，应力消除处理可在550-600℃的温度中进行。

切削加工

高合金的双相钢2205，一般要比常规的奥氏体不锈钢更难以进行切削（机械）加工。双相钢的性能优势在某种意义上，与高合金奥氏体不锈钢有所不同。主要的不同在于，与相同合金含量的奥氏体不锈钢相比，用高速钢工具加工双相钢要比用烧结硬质合金工具更容易。

四、SAF2205不锈钢制管

在我国基本上没有先进的不锈钢冶炼厂，更没有专业不锈钢热轧带钢和冷轧带钢厂生产高质量的不锈钢板带，因此没有稳定的、高质量的原料。

我国大部分焊管机组是80年代从国外引进的，在国内消化移植，与国外机组相比有差距，不能生产要求高的工业用管，仅能用于生产装饰管等低标准民用管。

另外我国不锈钢焊后处理水平较低，焊管的检测、精整、打捆、标记等设备都比较落后，急需进一步提高。

目前工业上应用的不锈钢焊接方法主要有钨极氩弧焊（TIG）、高频焊、等离子焊和激光焊等，其中使用最多的是氩弧焊和高频焊。

不锈钢焊管要求熔深焊透，不含氧化物夹杂，热影响区尽可能地小，钨极惰性气体保护的氩弧焊具有较好的适应性，焊接质量高，焊透性好，不足之处是焊接速度不高。

五、SAF2205不锈钢管
对接接头的焊接

- 双相不锈钢焊接所面临的问题

双相不锈钢一般要求焊缝金属的组织是铁素体与奥氏体的双相组织。大量的试验研究表明，焊缝中含有60%-70%奥氏体则具有优良的耐蚀和力学性能。当焊缝金属含有60%-70%的奥氏体时，具有以下优点。

- 可以有效地防止铬的C、N化物和二次奥氏体析出，提高韧性和耐蚀性。

- 细化晶粒，由于大多数铁素体在冷却时要转化为奥氏体，形成较细的两相组织，提高焊缝的韧性和抗裂性能。

- 由于奥氏体占优势，使得Cr、Ni、Mo等元素在两相中分配比例适当，避免两相成分的差异太大。

SAF2205具有优良的焊接工艺性能。但由于双相不锈钢受其自身冶金特点的制约，焊接方法、焊接线能量和焊接接头形式都受到一定的限制。为了获得最佳的性能结果，必须对焊接线能量和层间温度有一个最佳的选择， 将焊缝金属的奥氏体含量控制在60-70%的范围内。

- 目前常用的双相不锈钢焊接方法是手工电弧焊和钨极氩弧焊两种 。

- 焊接过程中应注意严格控制焊接线能量。焊接时应尽可能考虑选择多道焊 。

- 不锈钢焊接的坡口形状和尺寸因焊接方法不同而有所不同 。

SAF2205的国外焊接应用

SAF2205双相不锈钢在欧洲已具有较成熟的焊接工艺，但目前SAF2205双相不锈钢主要应用于炼厂、采盐等腐蚀性介质的环境中，其使用规格大都较小。

SAF2205应用于大口径、埋地管线，不仅在我国，在世界上也属首次。

- 双相不锈钢焊接时，焊接方法的选择受到限制，过高和过低的焊接线能量都是不可取的。

- 过高的焊接线能量，焊接接头的冷却速度降低，有利于热影响区和焊缝金属的铁素体向奥氏体转变，可以得到足够数量的奥氏体，但容易造成铁素体晶粒长大，甚至产生有害的金属间相，韧性下降。因此，除电渣焊不能采用外，埋弧焊和熔化极氩弧焊的使用也受到限制。

- 过低的焊接线能量会使热影响区和焊缝金属的奥氏体析出减少，甚至产生单一的铁素体组织，导致各项性能大幅下降。故电子束焊和等离子弧焊不宜采用。

- 双相不锈钢的焊接工艺要点

- 可以采用的焊接方法有TIG焊（填丝式或自熔式）、焊条电弧焊、实芯焊丝MIG焊、药芯焊丝MIG焊和埋弧焊。

- 其中根焊可以采用TIG焊方法和焊条电弧焊方法，填充、盖面焊可以采用焊条电弧焊、实芯焊丝MIG焊和药芯焊丝MIG焊。

- 施工现场短管二接一可采用埋弧焊来完成。

- 手工电弧焊是双相不锈钢最常用的焊接方法，它灵活方便，适用全位置焊接。由于双相不锈钢大多数是超低碳，焊条药皮大多采用酸性药皮，其焊条的工艺性能一般都较好。

- 钨极氩弧焊通常用于接头根部焊道的焊接，或用于管道的焊接，也用于薄板的焊接。钨极氩弧焊能保证有很好的力学性能，尤其是低温韧性。

- 近年来，焊接双相不锈钢的厚板时，埋弧焊也有采用，但必须控制线能量和层间温度，同时也要选择合适的坡口形式，防止最初几道焊缝因稀释率过大，使铁素体增加，也要防止冷却速度过慢造成的脆化。

- 焊条电弧焊是最简单、最方便的焊接方法。其不足是根焊后背部有少量的残渣，以及焊接接头的低温冲击韧性值相对较低。

- 填丝式TIG焊是焊接质量最好的焊接方法，具有较高的焊接接头低温冲击韧性值和抗腐蚀能力。其不足是根焊时需要背部通保护气，以及焊接效率相对较低。另外在连头、弯头、阀门等无法实现背部保护的地方很难采用TIG焊。

- 自熔式TIG焊焊接效率低，焊缝中镍元素烧损多，铁素体和奥氏体的比例不易保证。

- 实芯焊丝MIG焊和药芯焊丝MIG焊用于填充、盖面焊接，焊接效率和焊接质量高于焊条电弧焊，劳动强度较低。但热输入量较大。可根据焊接工艺试验情况和工程实际来选择。

- 采用埋弧焊的方法在施工现场附近完成短管的二接一，可大大提高现场的施工效率。

- 焊接时应尽可能考虑选择多道焊，因为后续焊道对前道焊缝有热处理作用，使焊缝金属中的铁素体进一步转变为奥氏体，成为奥氏体占优势的两相组织，毗邻焊缝的母材热影响区组织中的奥氏体数量也增高，从而使整个焊接接头的组织和性能得到改善。

- 在最后的焊缝表面，再焊一道工艺焊缝，这样可以对表面焊缝和邻近的焊接热影响区进行所谓的热处理，以利于改善组织，提高性能，此工艺焊缝最后可经机加工去除。

- 焊后一般不进行热处理（包括消除应力处理和固熔处理），否则易产生脆化。另外，由于注意了控制层间温度和线能量，一般不会产生敏化的问题。

焊接材料

- TIG 焊丝：ER 2209           （BS 2901-90   22.8.3 S92）

- 焊    条：E 2209-17，E 2209-15，E 2209-16           （BS 2901-90   22.8.3 S92）

- 气保护药芯焊丝：E2209T1-4，E2209T0-4

- SAF2205一般不预热就可焊接。

- 层焊之间需要冷却，最好冷却到150℃以下。

- 为了使焊缝部位中的铁素体和奥氏体之间达到良好的平衡，所建议的热输入（线能量）是1.0-2.5千焦/毫米（KJ/mm）（目的在于得到30-60%的铁素体）。

- 能量输入应按照所要焊接材料的厚度来调节。高能量输入以及慢速冷却会减少铁素体的含量。

- 国内焊接方面

- 目前国内关于00Cr22Ni5Mo3N超低碳双相不锈钢应用的报道，有三峡大坝泄洪深孔钢衬用的24mm厚的复合板，和石油化工厂的冷却管束（管径、壁厚都较小，如Φ89mm×5.5mm）。其采用的焊接方法分别为不锈钢焊条和钨极氩弧焊。

三峡大坝泄洪深孔一期钢衬

母材：4mm厚00Cr22Ni5Mo3N双相不锈钢复材

20mm厚Q345C基材          钢衬背面肋板全部为Q235

焊接材料：基层材质选用E5015焊条

复层材质选用A042和A312不锈钢焊条

焊接工艺

- 先焊接基材。焊接时，焊道不得触及和熔化复材，焊道表面应距复合界面1-2mm，焊缝余高应小于1-1.5mm。经清根及规定的质量检验项目合格后，再焊过渡层。

- 过渡层应尽量减少基材金属的熔入量，采用直径小于3.2mm的焊条及较小的焊接线能量，过渡层厚度不得小于2mm。

- 焊接复材时，焊缝表面应尽可能与复材表面保持平整、光顺，对接焊缝余高不大于1.5mm。

- 施工过程中应注意保护复材的表面质量。

石油化工厂SAF2205冷却管束的焊接

- 母材：SAF2205的管子、弯头（瑞典Sandvik）。

- 规格：管子Φ89.1mm×5.5mm      弯头Φ89mm×7.6mm（180°）

弯头Φ89mm×5.5mm（180°）          弯头Φ89mm×5.5mm（90°或45 ° ）。

- 焊接材料：手工钨极氩弧焊丝22.8.3L，规格为  Φ2.4mm×1000mm

工艺要求

- 管子与弯头组焊后以4.2MPa表压逐根进行水压试验。

- 管束制造完后应以2.6MPa表压对每个管组进行氮气试验，合格后以1.0MPa表压通入10%氨溶液进行氨渗（保压4h）。

- 焊缝及热影响区的铁素体与奥氏体的相比例要符合要求，即铁素体相40-60%，奥氏体相60-40%。

焊接工艺

| 焊接 层次 | 焊丝 型号 | 焊丝规格 （mm） | 焊接电流 （A） | 焊接电压 （V） | 焊接速度 （mm/min） | 氩气流量（l/min） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 正面 | 背面 |
| 1 | 22.8.3.1 | 2.4 | 70-120 | 10-14 | 50-84 | 10-12 | 8-10 |
| 2 | 22.8.3.1 | 2.4 | 90-115 | 10-14 | 63-108 | 10-12 | 8-10 |