SH系列管道等级表说明 1 主题内容与适用范围 1.1 主题内容 本等级表规定了石油化工企业工艺装置及系统工程中金属管道设计的器材应用。 1.2 适用范围 本等级表适用于石油化工企业工艺装置及系统工程中金属管道设计的器材选用，对改扩建项目可参照执行。本等级表上册部分采用SH标准体系系列。本等级表不适用于管道支架、隔热结构及非金属管道、铸铁管道和长输管道的设计。 2 主要引用标准 2.1 国内标准 SH3059 《石油化工企业管道设计器材选用通则》 SH3401 《管法兰用石棉橡胶板垫片》 SH3402 《管法兰用聚四氟乙烯包复垫片》 SH3403 《管法兰用金属环垫》 SH3404 《管法兰用紧固件》 SH3405 《石油化工企业钢管尺寸系列选用规定》 SH3406 《钢制管法兰》 SH3407 《管法兰用缠绕式垫片》 SH3408 《钢制对焊无缝管件》 SH3409 《钢板制对焊管件》 SH3410 《锻钢制承插焊管件》 GB699 《优质碳素结构钢技术条件》 GB/T 14626 《锻钢制螺纹管件》 GB1220 《不锈钢棒》 GB1221 《耐热钢棒》 GB1591 《低合金结构钢》 GB/T14976 《不锈钢无缝钢管》 GB/T3091 《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3092 《低压流体输送用焊接钢管》 GB3077 《合金结构钢技术条件》 GB3274 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》 GB4237 《不锈钢热轧钢板》 GB5310 《高压锅炉用无缝钢管》 GB3087 《低中压锅炉用无缝钢管》 GB6479 《高压化肥设备用无缝钢管》 GB6654 《压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板》 GB8163 《输送流体用无缝钢管》 GB9948 《石油裂化用无缝钢管》 GB12771 《流体输送用不锈钢焊接钢管》 SY/T5036 《承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管》 SY/T5037 《一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管》 40B116.1 《钢制大外径管件》 40B117.1 《石油化工企业大外径管道用过滤器》 2.2 国外标准 2.2.1 ANSI, ANSI/ASME or ASME B1.1 Unified Inch Screw Threads B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose(Inch) B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings B16.9 Factory-Made Wrought steel Buttwelding Fittings B16.10 Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves B16.11 Forged steel Fittings,Socket-welding and Threaded B16.20 Ring-Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe B16.25 Buttwelding Ends B16.34 Valves-Flanged, Threaded and Welding End B31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping B36.10M Welded and Seamless Wrought steel Pipe B36.19M Stainless Steel Pipe 2.2.2 API 594 Wafer Check Valves 599 Steel and Ductile Iron Plug Valve 600 Steel Gate Valves-Flanged and Buttwelding End 601 Metallic Gaskets for Raised-Face Pipe Flanges and Flanged Connections 602 Compact Steel Gate Valves 603 Class150,Cast,Corrosion-Resistant Flanged-End Gate Valve 605 Large-Diameter Carbon Steel Flanges 609 Butterfly Valves,Lug-type and Wafer-Type 941 Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries And Petrochemical Plants 6D Spec. for Line Valves 5L Spec. for Line Pipe 2.2.3 ASTM A105 Carbon Steel Forgings A106 Seamless Carbon Steel Pipe A182 Alloy Steel Forged or Rolled Parts A193 Alloy Steel Bolting A194 Carbon and Alloy Steel Nuts A216 Carbon Steel Casting A217 Alloy Steel Casting A234 Piping Fitting of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures A312 Stainless Steel Pipe,Seamless or Welded A335 Seamless Ferric Alloy Steel Pipe A351 Stainless Steel Castings A403 Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fitting A453 Alloy Steel Bolting 3 管道等级代号 3.1 管道等级代号由三个单元组成,其表示方式如下: 2 A 1 第三单元（数字）为顺序号 第二单元(字母)为材质 第一单元(数字)为压力等级 3.2第一单元用阿拉伯数字表示管道法兰、管件及阀门的公称压力等级,见表1， 表1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PN(MPa) 1.0 2.0 5.0 6.8 10.0 15.0 25.0 42.0 CL. 150 300 400 600 800 900 1500 2500 3.3第二单元用英文字母表示管道的主要材质 A: Q235B,Q235A K: TP321 B: 20#,16Mn L: 0Cr18Ni9,0Cr19Ni9, 0Cr18Ni9Ti C: 20#,16Mn M: D: C.S(A105,A106) N: TP316,TP316L, TP304H, TP304L E: C-0.5Mo P: MONEL F: 1.25Cr-0.5Mo Q: INCONEL G: 2.25Cr-1Mo R: INCOLOY H: 1Cr5Mo,5Cr-0.5Mo， S: HASTELLOY 15CrMo 3.4. 第三单元用阿拉伯数字表示在管道主要材质与压力等级相同时,不同设计条件下的 顺序号。 4.分支管件表 支 管 15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 15 20 25 Ts 40 50 T+Nc 80 Br 100 干 150 200 250 300 350 B T 400 450 500 600 管 700 800 900 O 1000 Nw or Rs 1200 1400 1600 注：此表表示的内容可延续到DN3000 。 符号说明： Ts---锻钢制承插焊三通 Nc---异径短节＋管箍 T----对焊三通 Nw---焊接嘴子 Br---弧底形加强管嘴 Rs---焊接嘴子加强板 B----平底形加强管嘴 O----加强管接头 5.变径管件表 小 管 直 径 15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 20 大 25 40 Nc or Cr 50 Nc 80 管 100 150 200 250 直 300 350 400 450 径 500 600 R 700 800 900 1000 1200 1400 1600 注:此表表示的内容可延续到DN3000。 符号说明： Nc---异径短节＋管箍 Cr---异径管箍 R----对焊大小头 6. 缩写词解释 45 45 DEGREE(45°) 45度 90 90 DEGREE(90°) 90度 ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 美国国家标准协会 API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 美国石油学会 ASB ASBESTOS 石棉 ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS美国机械工程师协会 ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS 美国材料试验协会 AUST S.S AUSTENITIC STAINLESS STEEL 奥氏体不锈钢 B: OR BALL: 球 BB BOLTED BONNET 栓联阀盖(帽) BC BOLTED COVER 栓联阀盖 BE BEVELED END 坡口端 BFW BOILER FEED WATER 锅炉给水 BG BOLTED GLAND 栓联压盖 BW BUTTWELD 对(接)焊 C.A CORROSION ALLOWANCE 腐蚀余量 CL CLASS 分类 CON CONCENTRIC 同心 C.S CARBON STEEL 碳钢 D: DISC 阀板(盘) D&S DISC AND SEAT 阀板(盘)和阀座 ECC ECCENTRIC 偏心 EFW ELECTRIC FUSION WELD 电熔焊(接) ERW ELECTRIC RESISTANCE WELD 电阻焊接 FIRE-S FIRE SAFE 防火安全(密封)结构(用于阀门) F-PORT FULL-PORT 全通径(用于阀门) F: FILLER 填料(用于缠绕式垫片) FF FLAT FACE 平板式光滑面 FLEX FLEXIBLE 柔性 FLG FLANGE 法兰 GALV GALVANIZED 镀锌 GR GRADE 等级 GRF GRAFOLL 石墨带(片) HEX HEXAGONAL 六角形 HP HIGH PRESSURE 高压 HVY HEAVY 重型 ID IN DIAMETER 内径 IN OR" INCH 英寸 IR INNER RING 内环(用于缠绕式垫片) ISRS INSIDE SCREW RISING STEM 内螺纹升起阀杆 ISS INSIDE SCREW STEM 内螺纹阀杆 (L)OR L LARGE 大 LJ LAP JOING 松套(法兰) LP LOW PRESSURE 低压 LR LONG RADIUS 长半径 LUB LUBRICATE (使)润滑 MAX. MAXIMUM 最大 MIN. MINIMUM 最小 MM MILLIMETER 毫米 MOD MODIFIED 改良的(修正的) MP MIDDLE PRESSURE 中压 MS METAL SEAL 金属密封 NBR NITRILE BUTADIENT RUBBER 丁腈橡胶 NPT NATIONAL TAPER PIPE THREAD (美国)国家标准锥管螺纹 OR OUTER RING 外环(用于缠绕式垫片) OS&Y OUTSIDE SCREW AND YOKE 轭架式外螺纹 OD OUTSIDE DIAMETER 外径 PE PLAIN END 平端 PS(B) PRESSURE SEAL BONNET 压力密封阀盖(帽) P(S)C PRESSURE SEAL COVER 压力密封阀盖 PWHT POSTWELD HEAT TREATMENT 焊后热处理 R-PORT REDUCED PORT 缩径 RF RAISED FACE 凸台式光滑面 RJ RING JOINT （梯形槽）环联接 RT RADIOGRAPHIC TEST X射线(照像)检查 S SEAT 阀座 SB SCREWED BONNET 螺纹阀帽(盖) SC SCREWED COVER(CAP) 螺纹阀盖 SCH SCHEDULE 管子表号 SG SCREW GLAND 螺纹压盖 SMLS SEAMLESS 无缝 SO SLIP-ON 平焊 SR SHORT RADIUS 短半径 SS STAINLESS STEEL 不锈钢 STD STANDARD OR STANDARD WEIGHT 标准或标准(重量)级 STL STELLITE 司太立合金 STUD STUD BOLT 双头螺柱 S.W SOCKET WELDING 承插焊 T OR THICK THICKNESS 厚度 W/ WITH 具有 带..... W: WINDING 缠绕带(用于缠绕式垫片) WB WELDED BONNET 焊接阀盖 WN WELDING NECK 焊颈 WS WELDING WITH SEAM 焊接有缝（管子或管件） XS EXTRA STRONG 加强级(加厚级) XXS DOUBLE EXTRA STRONG 特强级(特厚级) 7 应用说明 （1）在选用等级时应注意每个“等级说明”中的限制条件。 （2）当操作条件与等级中的设计条件差距较大时，应进行等级修订，尤其对贵重 材料（高合金钢、不锈钢等）更应如此。 （3）对于DN≥300的管道或公称压力≥PN10.0MPa等级中的管道，应根据设 计条件，核定其管道壁厚等级。 （4）加强管嘴（BOSS）的端面形式选用：DN≤100时为弧底形，DN≥125时 为平底形。 （5）管帽连接形式选用：螺纹连接的管帽一般仅用在放空排凝的终端。 （6）每个等级中出现的可起同样作用的管件，如异径短节和异径管箍、螺纹连接 的管帽和丝堵等，宜在具体的装置设计统一规定中确定其中的一种。.