纸张厚度一览表

类 别          纸张名称          单张厚度（mm）
200g/m2        1号白卡纸          0.250
230g/m2        1号白卡纸          0.288
250g/m2        1号白卡纸          0.313
200g/m2        2号白卡纸          0.267
230g/m2        2号白卡纸          0.307
250g/m2        2号白卡纸          0.333
200g/m2        特号白卡纸         0.235
230g/m2        特号白卡纸         0.271
250g/m2        特号白卡纸         0.294

类 别          纸张名称          单张厚度（mm）
170g/m2        特号米卡纸          0.283
200g/m2        特号米卡纸          0.333
170g/m2        1号米卡纸          0.262
200g/m2        1号米卡纸          0.308
170g/m2        2号米卡纸          0.262
200g/m2        2号米卡纸          0.308

类 别          纸张名称          单张厚度（mm）
50g/m2         1号证券纸          0.077
60g/m2         1号证券纸          0.091
70g/m2         1号证券纸          0.108
80g/m2         1号证券纸          0.123
100g/m2        1号证券纸          0.154
120g/m2        1号证券纸          0.184
150g/m2        1号证券纸          0.231
50g/m2         2号证券纸          0.077
60g/m2         2号证券纸          0.092
70g/m2         2号证券纸          0.108
80g/m2         2号证券纸          0.123
100g/m2        2号证券纸          0.154
120g/m2        2号证券纸          0.184
150g/m2        2号证券纸          0.231


类 别            纸张名称                 单张厚度（mm）
铜版纸(胶版涂料纸) 
90g/m2           (单双面胶)特号铜版纸        0.072
100g/m2          (单双面胶)特号铜版纸        0.080
120g/m2          (单双面胶)特号铜版纸        0.096
150g/m2          (单双面胶)特号铜版纸        0.120
180g/m2          (单双面胶)特号铜版纸        0.144
250g/m2          (单双面胶)特号铜版纸        0.200
90g/m2           (单双面胶)1号铜版纸         0.069
100g/m2          (单双面胶)1号铜版纸         0.077
120g/m2          (单双面胶)1号铜版纸         0.092
150g/m2          (单双面胶)1号铜版纸         0.115
180g/m2          (单双面胶)1号铜版纸         0.138
250g/m2          (单双面胶)1号铜版纸         0.192
90g/m2           (单双面胶)2号铜版纸         0.067
100g/m2          (单双面胶)2号铜版纸         0.074
120g/m2          (单双面胶)2号铜版纸         0.089
150g/m2          (单双面胶)2号铜版纸         0.111

类 别            纸张名称                 单张厚度（mm）
铜版纸(凸版涂料纸) 
90g/m2           (单双面胶)特号铜版纸         0.075
100g/m2          (单双面胶)特号铜版纸         0.083
120g/m2          (单双面胶)特号铜版纸         0.100
150g/m2          (单双面胶)特号铜版纸         0.125
180g/m2          (单双面胶)特号铜版纸         0.150
250g/m2          (单双面胶)特号铜版纸         0.208
90g/m2           (单双面胶)1号铜版纸          0.074
100g/m2          (单双面胶)1号铜版纸          0.082
120g/m2          (单双面胶)1号铜版纸          0.098
150g/m2          (单双面胶)1号铜版纸          0.123
180g/m2          (单双面胶)1号铜版纸          0.148
250g/m2          (单双面胶)1号铜版纸          0.205
90g/m2           (单双面胶)2号铜版纸          0.072
100g/m2          (单双面胶)2号铜版纸          0.080
120g/m2          (单双面胶)2号铜版纸          0.096
150g/m2          (单双面胶)2号铜版纸          0.120