RTV硅 胶  电子硅硐胶  苏州硅胶

电子防震胶  RTV硅胶  威泰RTV硅胶

•  综述 QT-732 是单组份中性固化 , 通过与空气中的水分缩合反应放出低分子引起交联，而硫化成高性能弹性体。固化的弹性体具有优良的电气性体，耐老化，耐高低温(-50—200)，绝缘，防潮不溶胀并且对大多数金属和非金属材料具有良好的粘接性，能对多种电子元器件起密封粘接作用并对周边环境不产生污染。

优异的介电性能,易与玻璃.金属.塑料等材料结合。

优异的耐侯性能,符合军标要求。

流淌性好,操作方便。

表固时间迅速,表干时间在10～30分钟内。

耐高低温(-50～200℃),在-50～180℃内长期保持弹性和稳定。

防潮及抗震,绝缘性优异。

•  技术特性

| 硫 化 前 | 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 Exterior | 半透明、白色流淌 |
|  | 表干时间 TFT min | 10~30 |
| 硫 化 后 | 硬度 Hardness JISA | 15～25 |
|  | 断裂伸长率 Elongation % | 150~250 |
|  | 抗拉强度Tensile strength kg/cm 2 | ≥5.0 |
|  | 体积电阻率 Volume resistivity Ω .cm | ≥1.0×1014 |
|  | 击穿电压 Strenyth of breakdowm voltage kv/mm | 18~25 |
|  | 介电常数 Dielectric constant/60HZ | 3.0 |
|  | 介电损耗因子Dielectric loss/60HZ | 0.003 |

•  用途 
•  粘接：对我金属和非金属材料的弹性粘接，并且对被粘材料无腐蚀性，各种水下仪表的防水、防潮粘接，各种电器传感器的弹性粘接。 
•  密封电热管末端，化工设备，视镜、电器设备、小家电、电源供应器、 LED 模块，光学仪器等的密封。 
•  涂覆：对各种电子原件、半导体器材和电器设备的绝缘，防潮防震，保护作用。 

•  使用方法 

首先清洁干燥待粘物表面，然后根据用量大小，将喷嘴头剪去封存，可用手挤软管或装上专用注射器挤出即可，使用后注意密封帽盖，注意灌封厚度尽量不宜超过 6mm, 施胶时避免接触眼睛 

•  包装和储放 

本产品根椐客户的不同需要，分为不同颜色不同包装，颜色有：白色、半透明。包装有： 100ml铝管， 300mlPE 管。本品为无毒非危险品，避免雨淋和曝晒，储存于阴凉（ 26 ℃ 以下）干燥处，保质期 12个月。