有机硅三防漆 电子三防漆 威泰三防漆

电器三防漆 电子三防漆 苏州三防漆

VT-383

一、产品特

1．VT-383是由环氧树脂与聚氨脂树脂改性而成的高性能双组份三防漆，本产品操作：适用于刷涂、喷涂、浸涂多种工艺，固化速度快，对各种电路板有良好的附着力。

2．本品固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕性能，并有良好的耐耐汽油性、酸、耐碱、耐溶剂、耐化学品及防霉性且在低温环境下性能稳定

二、典型用途：

广泛用于混合集成电路、 汽车电子控制板、电子线路板、 航空仪器仪表、软性印刷电路板、电脑控制板、工业控制板、半导体晶体线路保护、家电控制器、等电子零件

三、产品技术指标：

| 固 化 前 | 产品型号 | VT-383 |
| --- | --- | --- |
|  | 颜色及外观（目测） | 透明液体/无机械杂质 | 试验方法 |
|  | 粘度（Pa.s） | 1000-1500 | GB1729-79 |
|  | 固体含量（%） | >89% | GB/T1725-79 |
|  | 密度（g/cm3） | 1.05 | GB1724-79(89 |
|  | 25℃表干时间(min) | 〈30 | GB1727-92 |
| 固 化 后 电 气 性 能 | 抗拉强度(Mpa) | 7．6 | GB/T1730-93 |
|  | 冲击强度（KG.CM） | 80 |  |
|  | 硬度(shore A) | 79 |  |
|  | 剪切强度(Mpa) | 6.5 |  |
|  | 剥离强度(N/mm) | >20 |  |
|  | 介电强度(kv/mm) | 26 |  |
|  | 介电常数(@60Hz) | 3.0 |  |
|  | 损耗因子(@60Hz) | 5×10-3 |  |
|  | 体积电阻率 (Ω·cm) | 5.0×1016 |  |
| 物 理 性 能 | 耐磨 性 | Sard70铅笔硬度HB | 无划痕 |
|  | 柔韧性， mm | ≤3 |
|  | 防 潮 性 | 在100℃及98-100%相对湿度 | 7天漆膜无变化 |
|  | 防 霉 性 | 无营养物(0-3级) |
|  | 耐油性（浸于120＃汽油，96h） | 漆膜无变化 |

注：所有机械性能和电性能均在25℃，湿度75％条件下固化7天后所测

四、施工参考：
1.施工时将产品（甲组份）与（乙组份）按规定的比例混合（重量比1：1）容器中搅拌均匀，静置10分钟左右待气泡消失后即可施工。
2. 施工工件表面必须干燥、清洁、无油污和灰尘，经砂磨打光。
3.本产品适用于刷、喷、淋等施工工艺，也可调整电阻用于静电喷涂。施工时严禁水、醇、酸、碱混入，以免起泡、缩孔甚至胶化等。
4.本产品施工应现配现用，室温大于25℃时配制好漆料，最好在12小时内用完。施工完毕后，工具容器应及时清洗以免固化后难以清除。

五、包装规格：

20KG/套(10KG甲,乙10KG)

六、贮存与运输：

1、本品阴凉干燥处贮存，贮存期为 1 年（ 25 ℃下）。

2、 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。