产品信息：Duo-Pak卡式胶筒装3MTMScotch-WeldTM胶粘剂 产品（颜色）（1） 特性 混合比（容积）B：A 粘度近似值（2）75°F（24℃）（CPS） 75°F（24℃）时的操作时间近似值（1） 75°F（24℃）时的T型剥离（4）（PIW） 重叠剪切强度（5）（PSI） -67°F-55℃） 75°F（24℃） 180°F（82℃） 250°F（121℃） D u o - P a k 卡 式 胶 筒 装 胶 粘 剂 DP-100透明 ·快速固化胶粘剂 ·硬质环氧树脂 ·15-20分钟达到操作强度 ·可机械施工产品 1:1 13,000 4分钟 2 900 1500 300 200 DP-100Plus透明 ·清澈透明 ·快速固化硬质环氧树脂 ·良好的剥离和剪切强度 1:1 8,500 4分钟 13 3000 3500 200 150 DP-100NS半透明 ·25-30分钟达到操作强度 ·半透明低流动性的DP-100胶粘剂 1:1 95,000 6分钟 2 900 1500 300 200 DP-100FR白色 ·25-30分钟达到操作强度 ·满足UL94V-0额定值 ·自熄型的DP-100胶粘剂 1:1 50,000 6分钟 2 800 1400 400 200 DP-105透明 ·清澈透明 ·快速固化 ·极其柔性 ·优异的剥离强度 1:1 6,500 5分钟 35 3500 2000 150 100 DP-110灰色 ·快速固化胶粘剂 ·柔性环氧树脂 ·30分钟达到操作强度 1:1 55,000 9分钟 15 2000 2500 200 150 DP-110半透明 ·30分钟达到操作强度 ·DP-110灰色胶粘剂的半透明型 1:1 50,000 9分钟 10 2000 2500 200 150 DP-125灰色 ·中等操作时间 ·良好的剥离强度 1:1 52,500 25分钟 35 3400 4300 400 200 DP-125半透明 ·中等操作时间 ·良好的剥离强度 1:1 15,000 25分钟 35 4000 2500 150 100 DP-190灰色 ·长操作时间胶粘剂 ·柔性环氧树脂 ·8-12小时达到操作强度 ·可粘接金属、塑料和其他许多不同类的材料 1:1 80,000 90分钟 20 1500 2500 400 300 DP-190半透明 ·长操作时间 ·良好的剥离强度 1:1 10,000 90分钟 30 3500 1700 160 100 DP-270黑色 ·长操作时间封装化合物 ·8-12小时达到操作强度 ·硬质环氧树指 1:1 19,000 70分钟 2 1200 2500 300 200 DP-270透明 ·DP-270胶粘剂的透明型 ·可用于许多电子应用场合 1:1 19,000 70分钟 2 1200 2500 300 200 DP-420灰白色 ·中等操作时间的坚韧型环氧树脂 ·1-2小时达到操作强度 ·高性能 2:1 45,000 20分钟 50 4500 4500 450 200 DP-420黑色 ·DP-420灰白色胶粘剂的黑色派生型 ·牢固耐久的结构粘接 2:1 22,500 15分钟 50 4500 4500 2980 570 DP-460灰白色 ·长操作时间的坚韧型环氧树脂 ·2-4小时达到操作强度 ·满足MIL-A-23941A标准 2:1 45,000 60分钟 60 4500 4500 700 200 DP-460NS灰白色 ·不流挂型DP-460胶粘剂 ·可热固化 ·高性能 2:1 125,000 60分钟 60 4900 4650 2630 420 DP-4XL灰白色 ·超长操作时间坚韧型环氧树脂，用于大型组件 ·250°F时F5分钟达到操作强度 2:1 22,500 5-6小时 60 2800 4880 1240 280 DP-605NS灰白色 ·快速固化半硬质聚氨酯 ·15-20分钟达到操作强度 ·缝隙填充剂 ·用于木材和塑料时不流淌 1:1 150,000 4分钟 15 1000 1250 325 100 DP-640棕色 ·不流挂 ·长操作时间 ·牢固而柔性的粘接 1:1 25,000 40分钟 25 2500 2000 300 150 DP-805淡黄 ·高剥离强度和剪切强度 ·温度性能好 ·可粘接稍带油质的材料 ·优异的塑料粘接力 1:1 110,000 4分钟 35 2500 3500 2200 200（6） DP-810棕褐色 ·可粘接许多种金属和塑料，无需表面预处理 ·能非常快速地达到粘接强度 ·6小时内完全固化 1:1 20,000 8-10分钟 30 1200 4200 500 300（6） DP-818灰色 ·对金属塑料和许多其他材料具有优良的粘接性能 ·室温快速固化，较好韧性 ·可粘接轻微油污的金属表面，不必表面处理 1:1 15分钟 26 1410 DP-820黄色 ·高剪切强度和剥离强度 ·可粘接稍带油质的金属 ·中等操作时间 1:1 60,000 15-20分钟 22 3100 3150 1900 1450（6） 产品信息：Duo-Park罐装3MTMScotch-WeldTM胶粘剂 Duo-Pak罐装胶粘剂 DP-8005灰白色，黑色 ·结构性粘接聚烯烃，无需表面预处理 ·优异的环境耐受能力 ·2-3小时达到操作强度 10:1 27,500 2.5-3分钟 16 2000 - 340 - 注：上述技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。 （1） 如果是双组份产品，则颜色为两者的混合色。 （2） Brookfield粘度计所示粘度值是混合后产品的典型值。 （3） 该时间是指胶粘剂在基材上充分润湿的时间。 （4） 180°剥离测试是按照ASTM D 1876-61T在0.030英寸铝材上测试的。 （5） 按照ASTM D 1002-64测试 （6） 在200°F（93℃）下测试

3M DP系列结构用胶
名称：DP-105
型 号：DP-105 DP105 3MDP-105 3MDP105

3M DP-105胶水清澈透明,快速固化 极其柔性,优异的剥离强度
名称：DP-190
型 号：DP-190 3MDP-190 3MDP190 DP190 

3M DP-190长操作时间粘胶剂、柔性环氧树脂 8-12小时达到操作强度 可粘接金属、塑料和其他许多不同类的材料 
名称：DP-460
型 号：DP-460 DP460 3MDP460 3MDP-460

3M DP-460长操作时间的坚韧型环氧树脂 2-4小时达到操作强度 满足MIL-A-2394A标准

3M RITE-LOK UV胶

RITE-LOK UV胶可用于大部份装配部件连接 、胶粘 、密封 、批复 、封装和安装。此产品UV胶具有良好的光学透
明。符合ISO9001 -9002 、 QS9000 和 符合欧盟规定SGS。可提高生产量。加热固化和厌氧固化型UV胶，耐高温
UV胶，有广泛的技术这支持。可配合UV灯具和点胶机。这些UV胶系列均可用在汽车工业及电子工业 、珠宝及玻璃业。

RITE-LOK UV胶固化的化学原理，在200—400波长的UV灯光下，UV胶的光引发剂发生反应，变为高强度的聚合物。

UV·02快速固化2500-4000cps，用于封装、密封，尤其用于电子工业， 也可用于徽章和图案的披覆。固化后表面干爽。

UV·16相当的快速，低于2秒，50-100cps，用于临时固定。

UV·50 高强度玻璃/金属，玻璃/玻璃连接，剪力强度达2250psi。高粘度7000cps。

UV·55用于水晶玻璃，有很高的强度，固化表面干爽，尤其适合水晶装饰品的组装。

UV·56粘度2000cps，音响和电子组件的连接和封装，固化后表面干爽，较好的耐湿和耐热冲击性。

UV·60连接玻璃与金属，强度高，20N/mm2。

 UV·65玻璃/玻璃，强度高，固化后不收缩，柔韧透明，也可用于装饰玻璃的连接。

UV·70透明、柔韧披覆，固化波长为300-400nm，产品典型应用为玻璃装配和汽车牌照的固化。

UV·80极好的压剪切强度，玻璃/玻璃（高达26N/mm2)，适合两阶段固化，部件迅速 固定（10秒），多余的胶擦拭后，
第二次UV灯彻底照干。

UV·85中等粘度，普通用途，封装、披覆。

UV·011医学用胶，粘不锈钢针、套管/插管、热塑性塑料和热固性塑料轴，低粘度配方。可渗透于接头，拉力强度高。
（如果连接失败，是因为针断了，而不是连接的地方破坏）

UV·201塑料胶，用于PC、压克力和热塑性塑料，透明，柔韧。

当您向州专新电子材料有限公司订购产品时，我们不仅是销售表面敏感型胶粘剂，高温粘合剂，热熔胶，金属胶，环氧树脂胶, 快干胶（瞬干胶），螺纹锁固密封厌氧胶，管道密封厌氧胶，圆柱型固持厌氧胶，平面密封胶，厌氧活化剂，硅橡胶，结构胶，光固化胶以及电子&工业胶带，医疗级认证胶等等粘合剂产品，更重要的是：您将获得粘合剂应用领域领先专业技术和创新的解决方案。
联系人：张先生
苏州专新电子材料有限公司
Suzhou Zhuanxin Electronics Material Co.,LTD
TEL:0512-66582682