薄膜开关面板层厚度选择

无论PC、PVC或者是PET，其厚度尺寸常常有小数以下两位数字，则因它是以英尺经换算成公尺而来。 作为薄膜开关的面板层，考虑到它的回弹性能，疲劳寿命，敏感性等因素，通常听厚度为0.175毫米，在这个较为适中的厚度下，用户可以根据产品的特征，在适当的幅度内根据需要而调整。 面板层过薄，回弹无力，立体成型不够明显，在较大面积的情况下，更难以保持平整；面板层过厚，手感迟钝，操作力度增加。 性能类别 聚氯乙烯（PVC） 聚碳酸酯(PC) 聚酯（PET） 折曲寿命 异常 较好 优良 耐化学腐蚀能力 极好 一般 优良 耐磨损能力 较差 极好 优良（处理过的） 绝缘性能 极好 较差 优良 窗口透明度 不及PC，呈微蓝色 极好 稍差 压鼓清晰度 优良 很好 很好 耐 温 60℃ 120℃ 150℃ 温度级别 压鼓时有限制 优良 优良 抗紫外线能力 可以 不可以 不可以 应用范围 一般面板、标牌 汽车仪表、薄膜开关面板 薄膜开关线路、高档薄膜开关面板 常用厚度(mm) 0.1/0.2/0.25/0.3/0.4 0.125/0.175/0.25/0.38/0.5 0.125/0.188/0.25 常用品牌 台湾南亚 美国GE/日本帝人 日本东丽/三菱/英国AUTOTYPE