江油市龙海特钢有限公司直销攀钢集团攀长钢产品　　　　　　　	     工模具钢　银亮材　热轧材　锻材、锻件　焊管、丝、带     不锈钢棒线材、扁钢         商品锭         核电管　钛及钛合金           无缝钢管　　　冶金复合双（多）金属钢管

汽轮机叶片用钢　　高温合金及耐蚀合金。

您最可靠的新兴钢材资源战略合作伙伴。追求梦想，我们结伴而行！

http://www.0Cr17Ni4Cu4Nb.com.cn

如有需要请联系                                                    联系人：江先生13035631402

冯先生15281603095

公司电话：0816-3646884

传     真；0816-3639422

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货
 
因为钢材价格随时波动，请电话咨询，具体价格以合同为准！

如果有特殊要求，均可电话咨询，可量身订制！

军工品质，一流服务！长期备有现货，欢迎询购！

中国 江油市龙海特钢有限公司销售部

销售特种合金（高温合金及耐蚀合金)，特种不锈钢（汽轮机叶片用钢　），钛及钛合金，工模具钢等等。

异形件，各型号圆钢、方钢、扁钢、锻件、管、板、普通锭及电渣锭等。

欢迎询购。特别是不锈钢0Cr17Ni4Gu4Nb （17-4PH、630）长期备有规格Φ8-Φ200优质材料，现货库存200余吨。根据用户需要，可提供电弧炉模铸钢、电渣炉模铸钢；退火处理(HRC 30±2)、固熔+失效处理(HRC 28～40+)。产品广泛应用于仪器，仪表，电子，汽车，军工，医疗器械，石油化工设备，环保设备，船舶设备，航空航天制造，

能源换热设备，电站脱硫等行业.

联系人：冯先生15281603095

执行标准：GB/T 1220-92

类型：奥氏体型

性能和用途：为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢，比0Cr17Ni12Mo2耐晶间腐蚀性好

江油市龙海特钢有限公司

公司简介更多

公司位于伟大诗人李白的故里——四川江油市，这里风景秀丽，气候宜人，交通 便利，宝成铁路、成绵广高速、九寨旅游环线横贯市境。公司主要经营长城特钢产品,可为为用户提供12大类、350余个牌号、5000余个规格的高级优质特殊钢和。金属制品，产品涉足领域广，技术优势明显。......

产品广泛应用于仪器，仪表，电子，汽车，军工，医疗器械，石油化工设备，环保设备，船舶设备，航空航天制造，能源换热设备，电站脱硫等行业。您最可靠的新兴钢材资源战略合作伙伴。追求梦想，我们结伴而行！

江油市长钢总厂旁边三合镇工行二（三）楼

攀长钢是一个具有40多年建厂历史，年产65万吨特殊钢、成品材70万吨能力的老牌特殊钢企业，在西南地区排名第一，已经成为我国特殊钢生产和科研基地之一。2007年钢产量为55.17万t、钢材量为59.33万t，合金比62.33%,高合金比23.74%。目前，在岗职工人数14109人。具有中级以上技术职称的工程技术人员达到两千多人。科研实力相当雄厚。

配备有各种类型的电炉冶炼,完整配套的加工设备和国际先进水平的检测仪器。具有完整的质量保证体系。能够以轧、锻、挤、拔、焊、铸等多种加工方法生产12大类、350余个牌号、5000余个规格的高级优质特殊钢及高温合金等金属制品，为34个产品荣获国家、部、省级优质产品称号提供了硬件设施上的保证。所拥有的设备号称“八国联军”。如：日本产非真空感应炉、真空自耗炉、英国产真空感应炉、原东德产电子轰击炉等冶炼设备，日本产2000吨快锻机、德国产热处理炉等锻造设备，有从美国、英国、日本、德国加拿大等引进的国内一流检验设备，除此之外，还拥有国内外先进设备：LF炉、2.5吨电渣炉、30t(EBT/EAF)电炉、40吨VOD\VD真空精炼炉、825mm初轧机/精轧四辊可逆轧机组、45°无扭高精度高速线材轧机、550/350/280mm复合式中小型轧机、700mm二辊/四辊热带钢（中板）轧机组、700mm二十辊森吉米尔薄带轧机、600mm粗/精轧四辊可逆式冷带轧机、高效盘圆、直材剥皮机组、1000t压力矫直机S325棒材剥皮机、VDF深孔钻床、GF数控倒棱机床及坯料脱脂清洗装置、RCDR2000不锈钢管固熔炉、酸洗装置、钢管超声波探伤等完善的精整、热处理设备还配有直读光谱仪、快速定C、S仪和气体分析仪等各种先进的质量检测设备。

正是这些硬件设施—技术装备优势和人才优势的保证，才使攀长钢公司成为了西南地区最大的焊管生产、高温合金、工模具钢、不锈钢等特钢材料生产基地及科研新试基地。

江油市龙海特钢有限公司是长城特钢公司经销公司。常年销售优质轧材、锻材、锻件、板材、异形件。公司宗旨：以诚为本，广交天下朋友；以信立业，诚实做人做事。公司服务内容：为用户订货、催货、发货。长城特殊钢公司产品技术优势明显，产品用途领域广泛。可提供12大类、1000余个牌号、5000余个规格钢材。 一、产品生产设备•工艺技术•产品概况 1、冶炼设备：电炉容量5吨-40吨，精炼炉容量（包括VOD、LF、AOD）5吨-40吨。 2、压力加工：自由锻压机型号1200吨-4000吨，电液锤型号0.75吨-5吨。 3、机械加工：磨光机Φ8-Φ300；剥皮机Φ60-Φ180；车光车床外径≤1.2米，长度≤12米。 4、钢锭锭型：普通和精炼钢锭0.5吨-25吨；电渣重熔锭0.35吨-8吨； 5、规格尺寸：圆棒Φ1.0-Φ600轧材、锻材；钢管（外径Φ3-Φ235）×（壁厚Δ0.5-Δ40）；薄板（0.5-12）×1200×2400；中厚轧、锻板：厚度≥12，宽度≤610；异形件：方、扁、环、筒、台阶轴等。 6、热处理：可提供退火、正火、回火、固溶、时效、调质等特殊要求的热处理工艺交货产品。 二、推荐品种：0Cr17Ni4Gu4Nb（或17-4PH、630）、4Cr5MoSiV1（H13）、1Cr17Ni2、0-4Cr13、H13、4145H、N1310等。特别是不锈钢0Cr17Ni4Gu4Nb （17-4PH、630）长期备有规格Φ8-Φ200优质材料，现货库存200余吨。根据用户需要，可提供电弧炉模铸钢、电渣炉模铸钢；退火处理(HRC 30±2)、固熔+时效处理(HRC 28～40+)。

名称： 不锈钢黑棒 简介： 可供规格：φ6—φ300mm。 材质：00Cr12、0Cr12、00Cr13、0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、0Cr17、1Cr17、Y1Cr13(416)、Y1Cr17(430F)等不锈铁系列。 本公司专业生产不锈钢各种规格材质的不锈铁黑棒、盘元、黑丝、圆钢、扁钢、角钢、六角棒、方钢、盘丝、轴丝等产品。产品广泛应用于石油、化工、建筑、桥梁、纺织印染、机械五金、医疗、装饰、造船、汽轮机叶片，刃具类，喷咀，阀座，阀门，量具，轴承等轻重工业。 拥有完美的质量保证系统，严格的管理制度，以及先进的生产技术和优良的生产环境。质量优、价格廉、服务好是我们在市场竞争中的强大武器。 诚实、守信、开拓、进取。创新发展，续写华章。总结过去，展望未来，我们将继续致力于塑造企业良好的自身形象，坚定客户第一是企业的责任和信念，以市场为导向，以消费者为中心，以现代的经营方式和全新的营销理念制造高品位产品，始终如一的信赖、支持和厚爱。让我们携手并进，共图发展! 中国江油市龙海特钢有限公司销售部本着胜质量、胜服务、胜诚信的宗旨，长期合作的态度，为广大新老客户提供最优质、最完美的服务。竭诚欢迎您垂询光顾，与我们携手合作，共同创造辉煌的新业绩。

企业扩展信息

◆ 企业名称： 江油市龙海特钢有限公司 ◆ 企业性质： 有限责任公司 ◆ 主营行业： 锅炉原辅材料 / 钢材 ◆ 主营业务： 0Cr17Ni4Gu4Nb（或17-4PH、630）、4Cr5MoSiV1（H13）、1Cr17Ni2、0-4Cr13、H13、4145H、N1310等，长期备 ◆ 经营模式： 贸易 ◆ 贸易地区： 中国：华东、华南、华北 ◆ 主要客户： 生产单位、贸易单位

## Cr9Mn18

| ID | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5132 | BH1004-1 | Cr9Mn18 | 100克/瓶 |
| 产品详细说明： |
| 【特征形态】屑状 Cr S P Mn Si C 9.26 0.0083 0.092 17.22 0.606 0.057 |

以下是本公司生产常规钢种：

1．沉淀硬化型--不锈钢  （棒、部分丝、带、锻件、精密铸件）。

17-4PH/SUS630/0Cr17Ni4Cu4Nb；17-7PH/SUS631/0Cr17Ni7Al；PH15-7Mo/SUS632/0Cr15Ni7Mo2Al；15-5PH/0Cr15Ni5Cu3Nb。

2．双  相--不锈钢   （棒、锻件）

2205/S31803/F51；2507/S32750/F53；329J1/S32900；F55/S32760

；S32205/F60；255/S32550/F61；等。

3．钛合金材料        （棒、部分丝、带、锻件）。

纯 钛（Gr1/TAO、Gr2/TA1、Gr3/TA2）；钛合金（TC4、TC6、TC7等）

4．耐腐蚀合金---不锈钢 （棒、锻件、精密铸件）

NS111-NS142（Incoloy系列）；NS311-NS411（Inconel系列）；904L；Monel400（K500）；20#合金（NS143）；哈C/C-276；哈B；Mo6钢/S31254/254SMO/F44等。

5．耐热合金---不锈钢  （棒、锻件）

0Cr23Ni13/309（S）/S30900（S30908）；2520/310（S）/S31008；314；

F91/1Cr9Mo1VNb；F92等。

6．高温合金---不锈钢  （棒、部分丝、部分带、锻件、精密铸件）。

GH132/A-286；GH145/InconelX-750；GH143；GH169/Inconel718；GH3030；GH5K等。

让我们合作共赢  和谐发展。

2Cr25Ni20 　　　　耐热钢 　　标准：GB/T 1221-1992 　　●特性及适用范围： 　　可承受1035℃以下反复加热抗氧化钢。用作炉用部件、喷嘴、燃烧室等。 　　●化学成份： 　　碳 C ：≤0.25 　　硅 Si：≤1.50 　　锰 Mn：≤2.00 　　硫 S ：≤0.030 　　磷 P ：≤0.035 　　铬 Cr：24.00～26.00 　　镍 Ni：19.00～22.00 　　●力学性能： 　　抗拉强度 σb (MPa)：≥590 　　条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205 　　伸长率 δ5 (％)：≥40 　　断面收缩率 ψ (％)：≥50 　　硬度 ：≤201HB 　　●热处理规范及金相组织： 　　热处理规范：固溶1030～1180℃快冷。 　　金相组织：组织特征为奥氏体型。

420F          不锈钢           标准：GB/T 1220-1992

　　●特性及适用范围：

　　不锈钢420F切削性能的钢种。

　　●化学成份：

　　碳 C ：0.26～0.40

　　硅 Si：≤1.00

　　锰 Mn：≤1.25

　　硫 S ：≤0.15

　　磷 P ：≤0.060 

　　铬 Cr：12.00～14.00

　　镍 Ni：允许含有≤0.60

　　钼 Mo：可加入≤0.60 

   　●力学性能：

 　　抗拉强度 σb (MPa)：淬火回火,≥735

　　条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：淬火回火,≥540

　　伸长率 δ5 (％)：淬火回火,≥12

　　断面收缩率 ψ (％)：淬火回火,≥40

　　冲击功 Akv (J)：淬火回火,≥24

　　硬度 ：退火,≤235HB;淬火回火,≥217HB 

　　●热处理规范及金相组织：

　　热处理规范：1)退火,800～900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,920～980℃油冷;3)回火,600～750℃快冷。

　　金相组织：组织特征为马氏体型。

　　●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司      
       英文名称PANGANG GROUP SICHUAN CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO.,LTD

汽轮机叶片、螺栓等主要部件用特殊钢锻材、锻件

冯先生：scmyfdt

冯先生阿里巴巴商人博客名：fdtfdt;

电子邮箱：fdtfdtaaa14312@qq.com,  1085457268@qq,com,

scmyfdt@163.com     15281603095@163.com

QQ号:1085457268钛合金

公司网址：WWW.0Cr17Ni4Cu4Nb.COM.CN ；

公司地址：四川省江油市江东路180号工行三合分理处院内 长钢总厂旁

开户名称：江油市龙海特钢有限公司

开户行：江油市工行三合分理处

我司专业生产如下合金材料:一、蒙乃尔：
Monel400\NO4400\Alloy400\MonelK500\NO5500                                                                  二、英科乃尔：
UNS N06600、Inconel600、Alloy600、UNS N06601、Inconel601、Alloy601、UNS N06625、Inconel625、Alloy625、Inconel690、Inconel718、InconelX-750
三、Carpenter20合金：
Alloy20cb-3、UNS NO8020
四、英科：
UNS NO8800、Incoloy800、Alloy800\UNS NO8810、Incoloy800H、Alloy800H/800HT、UNS NO8825、Incoloy825、Alloy825
五、哈氏合金：
Hastelloy C-276、C-22、C-4、Hastelloy B、B-2、B-3、Hastelloy X、G、G2、G3、Hastelloy G30
六、固溶强化性铁镍基合金：
NS111、NS112、NS113、NS131、NS141、NS142、NS143
七、固溶强化型镍基合金：
NS311、NS312、NS313、NS314、NS315、NS321、NS322、NS331、NS332、NS333、NS334、
NS335、NS336、NS341
八、时效强化型镍基合金：
NS411
九、固溶强化型铁基合金：
GH1015、GH1035、GH1040、GH1131、GH1140
十、时效硬化性铁基合金：
GH2018、GH2036、GH2038、GH2130、GH2132/SUH660、GH2135、GH2136、GH2302
十一、固溶强化型镍基合金：
GH3030、GH3039、GH3044、GH3028
十二、时效硬化型镍基合金：
GH4033、GH4037、GH4043、GH4049、GH4133、GH4133B、GH4169
十三、奥氏体不锈钢:
904L（UNS N08904）、Nitronic60(S21800）、nitronic50(XM-19)/S20910、304L、316Ti、316N、316LN、316Mod、317L、317LN、309S、310S、304N
十四、复合式不锈钢：
SAF2205（F51）、SAF2507（F53）、S32760、254SMo（F44、DIN1.4529）、329J1（0Cr26Ni5Mo2）、SAF2506、0Cr17Mn13Mo2N(A4钢)
十五、沉淀硬化不锈钢
17－4PH(SUS630、S17400、0Cr17NiCu4Nb)、17-7PH（SUS631、0Cr17Ni7Al)、15-7Mo（SUS632、0Cr15Ni7Mo2Al）、15-5PH VAR(S15500、0Cr15Ni5Cu3Nb)
十六、其它：
可伐合金4J29 Kovar，Invar合金4J36 Invar合金、4J34，4J46，4J32，4J42

蔡双凯 (10:22:20):

【群发】宝鸡市科辉钛业有限公司：钛合金TC4、TC11：Ф8、Ф10、Ф12、Ф15、Ф18、Ф20、Ф25、Ф30、Ф35、Ф40、Ф45、Ф50、Ф55、Ф60、Ф65、Ф70、Ф75、Ф80、Ф85、Ф90、Ф95、Ф100钛棒现货规格齐全、纯钛TA1、TA2：Ф8、Ф10、Ф12、Ф15、Ф18、Ф20、Ф25、Ф30、Ф35、Ф40、Ф45、Ф50、Ф55、Ф60、Ф65、Ф70、Ф75、Ф80、Ф85、Ф90、Ф95、Ф100钛棒现货规格齐全、TC4钛方条现货规格齐全、欢迎广大新老客户来我公司参观指导、我公司机加设齐全、对外机加：钛板、钛管、钛丝、钛法兰、钛圆饼、钛靶块、钛环、各种希贵有色金属。
联系  电话：13892707158     13474216624  
办公室电话：0917-3381220    0917-3381707
旺旺号：caishuangkai   QQ号：1656038583
www.kehuiti.com