单组分环氧结构胶606  (高 强 度)

一、性能：

  - 通过短时间加热固化,生产效率大幅提高,适合工业化生产

  - 通过加热固化使胶固化更完全,粘接强度高,耐温性好

  - 用于对粘接强度要求较高的铁氧体及磁钢、磁铁之间的粘接,如磁电机、镇流器等

二、胶液性能：

| 测试项目 | 测试方法或条件 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 目 测 | 黑色膏体 |
| 密 度 | 25℃，g/cm3 | 1.40～1.50 |
| 粘 度 | 25℃，mpa·s | 100000～120000 |

三、使用工艺：

将此胶直接涂于已经过除油、除锈和粗化处理的待粘接物件表面，合拢粘接面，用夹具固定。然后任选下列三种固化方式之一固化。

| 固化方式 | 固化温度 | 固化时间 |
| --- | --- | --- |
| A | 120℃ | 30分钟 |
| B | 150℃ | 15分钟 |
| C | 180℃ | 10分钟 |

注：对体积较大及传热慢的物件，由于传热速度较慢，固化时间应相应延长，敬请客户以实测数据为准。

四、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 硬 度 | Shore-D | >85 |
| 耐 温 | ℃ | 150 |
| 剪切强度(钢-钢) | 25℃，MPa | >35 |
| 抗冲击强度 | 25℃，kg﹒cm/cm2 | 3.0±0.5 |

五、贮存期限：

0～5℃，产品贮存期为6个月; 25℃，产品贮存期为3个月

六、 注意事项:

产品宜低温贮存,若环境温度在25℃以上, 贮存期会大大缩短,建议贮存在冰柜内，从冰柜取出使用时，应放于烘箱50度回温3-5小时，或室温高于25度回温8-12小时.超过储存期若胶的粘度适合，可继续使用。此类产品非危险品，按一般化学品贮运。

七、 包装规格:         1公斤/桶        5公斤/桶

注：以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据。

*本资料仅供参考，不能作为产品的技术规范使用。有关本产品技术 规范方面的情况，请与我司联系。

# Text boxes

粘度高

耐温好